Лекция № 10.

Влияние поверхностной неоднородности материала катода на термоэмиссию. Пленочные катоды. Оксидные катоды. Автоэлектронная эмиссия. Изменение температуры эмиттера при термо и автоэлектронной эмиссии.

§ 9.7. Влияние поверхностной неоднородности материала катода на термоэмиссию.

Тугоплавкие металлы, использующиеся в качестве термокатодов, такие, как вольфрам, тантал, молибден (W, Ta, Mo), кристаллизуются в объемно-центрированную кубическую (ОЦК) решетку.

| B1 А1 B C C1 D1 А D a Рис.9.13. Объемно- центрированная кубическая решетка. | Плотность атомов в разных гранях различная, она определяется расстоянием между атомами. Например, расстояние между точками меньше, чем между AD =a (рис.9.13). Следовательно, плотность атомов в плоскости грани АА1С1С больше, чем в плоскости AA1D1D. |
| --- | --- |
| участок 1 участок 2 ϕa1<ϕa2 Рис.9.14. Поверхность металла с участками разной структуры. | Поверхность металла можно представить в виде зубцов различных граней кристалла, выставленных в вакуум. Если соседствуют участки с разной плотностью атомов, то такие участки обладают разной работой выхода электронов, т.к. уровень заполнения электронного облака проводимости зависит от концентрации ионов нейтрализующего фона. Например, на участке 2 (рис.9.14) с гранями, содержащими больше атомов, электроны будут ближе находиться к поверхности и, тем самым, будут в большей степени |

компенсировать положительные заряды зубцов, создающих вытягивающее поле, по сравнению с участком 1. Другими словами, можно сказать, что электроны легче удерживаются в плоскости граней, содержащих большую концентрацию атомов, т.е. на участке 2 работа выхода электронов будет больше, чем на участке 1. Тогда на поверхность даже чистого металла можно рассматривать как пятнистую с областями, обладающими различной работой выхода.

| Рис.9.15. Участки поверхности с разными работами выхода. | Между этими областями возникает контактная разность потенциалов, создающая над незаряженной металлической поверхностью электрическое поле. Это поле можно назвать полем пятен EП(рис.9.15). Оно направлено таким образом, чтобы сдерживать электроны, эмитированные пятнами с малой работой выхода и ускорять электроны на участках с большой работой выхода. |
| --- | --- |

Т.о. коллективное действие плазмы металла стремится нивелировать возникающие неоднородности.  При этом изменяется потенциальная энергия: eU=WF+eϕa−e24x−eEx±eEПxП. Эмиссия прежде всего идет с областей с ϕmin, так потенциальный барьер понижен на величинуΔU=0∞EПdx (рис.9.16). Среднее значение ϕ определяем из соотношения: I=Imax+Imin=S⋅A⋅T2⋅exp−eϕkT, тогда . Надо учесть, что xП<x(область действия поля пятен меньше области действия внешнего электрического поля). На больших расстояниях внешнее электрическое поле возьмет свое и «загнет» ход кривой потенциальной энергии. Поэтому максимум все равно будет, причем: ΔU1=0xкрEП−Edx, где положение максимума определяется из соотношения EПxкр=E. При дальнейшем увеличенииEΔU1 падает, и термоэмиссионный ток резко возрастает.

| eϕ x Рис.9.16. Потенциальная диаграмма для пятен с ϕmin. lnj EП Рис.9.17. Потенциальная диаграмма для пятен с . E EП участок аномального эффекта Шоттки Рис.9.18. Зависимость термоэлектронного тока от напряженности электрического поля. | Этот эффект получил название аномального эффекта Шотки. Это аномальное увеличение тока прекратится, как только ΔU1=0, т.е. EП=E. При дальнейшем увеличении E эмиссия с областей, имеющих ϕmin, будет происходить независимо от пятен с ϕmax, увеличение тока термоэмиссии будет соответствовать снижению работы выхода по нормальному эффекту Шотки: eϕaE=eϕmin−e32E12. Поле пятен понизит барьер для пятен с ϕmax(рис.9.17), но в случае E>>EП пятна с ϕmaxтак же перестанут замечать поле пятен EП, и увеличение термотока будет соответствовать нормальному эффекту Шотки во внешнем электрическом поле: eϕaE=eϕmax−e32E12. По экспериментальной зависимости lnjE можно определить порядок электрических полей пятен EП, а скачок Δlnj имеет порядок разности работ выхода δϕ=ϕmax−ϕmin: Δlnj=eδϕkT. Учитывая, что EП=δϕΔy, можно оценить характерный размер пятен. Следует иметь ввиду, что наличие пятен с разной работой выхода деформирует прямую Ричардсона зависимости lnjTT2=f1T (рис.9.10), т.к. при низких температурах эмиссия идет в основном с областей с ϕmin, при высоких подключаются области с ϕmax. |
| --- | --- |

§ 9.8. Пленочные катоды.

В 1913 г. Ленгмюр обнаружил, что вольфрамовый катод с примесью окислов тория ThO2 (0,5-1,5%) после соответствующей термической обработки дает эмиссионные токи на несколько порядков больше, чем чистый вольфрам. Термическая обработка происходит в три этапа:

- T≥2600K(t~15 мин): ThO2→Th + O2;

- T=2600÷2300K: диффузия Th к поверхности;

- ;

| - + - + - + W Th | Атомы тория находятся на поверхности W в виде диполей, т.к. работа выхода для тория меньше, чем для W. В результате работа выхода для W+Th понижается по сравнению с чистым W: Δϕ=ϕW−ϕW+Th=4πndpd, где nd- число диполей на 1 см2, а pd- дипольный момент. |
| --- | --- |
| eV - + Δeϕ eϕW x Без образования «холма» | Пусть n1 - плотность монослоя, θ=ndn1- степень покрытия. При θ=0 j=jw=AWT2exp−eϕWkT При θ=1 j=j1=A1T2exp−eϕ1kT При θ j=jθ=AθT2exp−eϕθkT lnjWT2=lnAW−eϕWkT; lnj1T2=lnA1−eϕWkT+eΔϕmaxkT; lnjθT2=lnAθ−eϕWkT+eθΔϕmaxkT. Полагая lnAw=lnA1=lnAθ, найдем |
| eV С образованием «холма» - + Δeϕ eϕW x Рис.9.19. Потенциальная диаграмма для пленочного катода. |  |

степень покрытия: θ=lnjθT2−lnjWT2lnj1T2−lnjWT2=lnjθjWlnj1jW. Так экспериментально по термоэмиссионному току можно определять степень покрытия. Степень покрытия зависит от двух конкурирующих процессов диффузии тория к поверхности и испарения с поверхности. Можно определить оптимальную степень покрытия. Диффузионный ток пропорционален, согласно закону Гука, градиенту: J=−D∇n≈−DnS−n0=Dn0−nS≈Dn0(n0>>n),  где n0 - плотность в объеме,

| lnI lnIW θ=0.7 θ Рис.9.20. Зависимость тока от степени покрытия. | n- плотность на поверхности. Т.е. , так что график зависимости будет являться «прямой диффузии» (рис.9.21). Скорость уменьшения атомов тория на поверхности определяется теплотой испарения LTh, так что: |
| --- | --- |

dnSdtV=B0θexp−LThkT, где B0=const, следовательно, график зависимости lndnSdtV=ln(B0θ)−LThkT, будет являться «прямой испарения» (рис.9.21). Пересечение

lndnsdt

| Прямые испарения 1T 1T1 1T2 1T3 Прямая диффузии Рис.9.21. Зависимость равновесной концентрации от температуры. | прямой диффузии и прямой испарения определяет равновесную температуру. Для каждой температуры существует своя равновесная концентрация, когда прямая испарения будет пересекать прямую диффузии именно в этой точке, так что dnSdtV=dnSdtP, т.е. nS=const. И наоборот, для каждой степени покрытия существует своя равновесная температура, |
| --- | --- |

которую можно определить как координату точки пересечения прямых (рис.9.21).

Пленочные катоды могут быть получены нанесением пленок на поверхность извне. Щелочные металлы легко отдают свои валентные электроны на обобществление в металле. Если поверхность вольфрама контактирует с парами цезия или бария, то поверхность покроется атомами щелочного металла. Так как работа выхода щелочного металла (для цезия эВ, для бария эВ)существенно  меньше работы выхода вольфрама (эВ), поэтому катоды W-Cs и W-Ba будут давать существенно больший термоток, чем чистый вольфрам.

§ 9.8. Оксидные катоды.

Оксидный катод чаще всего применяется в бытовой технике, осциллографах, кинескопах, СВЧ лампах благодаря малой работе выхода (1.2 эВ). Высокая эмиссионная способность окислов BaO, CrO, CaO была открыта еще в 1904 г. Долгое время это не находило объяснения. Квантовая теория металла стала складываться только в 1928-1930 гг. В настоящее время оксидный катод (ОК) – это слой смеси BaO+SrO, нанесенный на металл, причем это слой ~1 мкм, а не одноатомная пленка, причем слой этот является полупроводником. После прокаливания на поверхности солей

| Sr++ O-- Пустой кислородный узел Ba+ Ba не активированный активированный | карбоната и стронция соли разлагаются, оставляя оксиды на поверхности: BaCO3 = CO2 + BaO, SrCO3=CO2+SrO. Получающиеся таким образом оксидные катоды не активированы. Оксидное покрытие является диэлектриком, поэтому обладает плохими термоэмиссионными |
| --- | --- |
| Зона проводимости Рис.9.22. Превращение диэлектрика в примесный полупроводник. Примесные уровни Ba Заполненная зона | свойствами. Это покрытие необходимо активировать. Процесс активации состоит в нагревании до температуры порядка 1200 К. В результате кислород уходит из покрытия, а часть молекул окиси бария восстанавливается до металлического бария, атомы которого находятся внутри кристаллов окислов. Появление в слое свободного бария сопровождается образованием в |

решетке BaO пустых кислородных узлов, вблизи которого возможно закрепление электрона на примесном уровне, лежащем чуть ниже зона проводимости (рис.9.22). При нагреве электроны с этих примесных уровней переходят в зону проводимости, затем из зоны проводимости в вакуум. Для перехода электрона  с примесного уровня в зону проводимости требуется всего 0.2 эВ, что значительно меньше ширины запрещенной зоны (для BaO порядка 4 эВ), которую нужно преодолеть электронам из заполненной зоны. Ширина зоны проводимости оксида бария (потенциальный барьер для перехода электрона в вакуум) составляет примерно 1 эВ, поэтому работа выхода порядка 1.2 эВ. Хотя пустые кислородные узлы при активации образуются около поверхности, но ионы кислорода из толщи покрытия перемещаются в эти свободные узлы, так что происходит распространение примесных атомов бария по всему слою оксида. Концентрация электронов, перешедших в зону проводимости с примесных уровней, мала, поэтому они не вырождены. Вывод формулы Ричардсона был сделан самим Ричардсоном для не вырожденных электронов, поэтому плотность тока по прежнему определяется формулой: j=AT2exp−eϕakT , A=120Aсм2град2, где  эВ.

X. АВТОэлектронная эмиссия.

§ 10.1. Прозрачность барьера.

Автоэлектронная эмиссия – это явление эмиссии электронов при низкой температуре в присутствии внешнего электрического поля. В присутствии внешнего электрического поля высокой напряженности E (106107 В/см), помимо увеличения тока эмиссии за счет снижения работы выхода (эффекта Шоттки), из-за ограниченности толщины барьера появляется вероятность подбарьерного перехода – «тунельного» эффекта. Испускание электронов под действием внешнего электрического поля, обусловленное вероятностью подбарьерного перехода потенциального барьера, имеющего во внешнем электрическом поле ограниченную ширину, называется автоэлектронной эмиссией.

| Wx W 0 x 1 2 Рис.10.1. Граница раздела двух сред. | Если на поверхность раздела двух сред падает электромагнитная волна с энергией Wx (рис.10.1), то происходит ее отражение от потенциального барьера. Однако на некоторую глубину она все-таки проникает, затухание волны характеризуется волновой функцией, так в среде 2 она будет иметь вид: ψ2=a2expik2x=a2e−kx, где k2=2πh2m(Wx−W)=ki, k=2πh2m(W−Wx)- волновой |
| --- | --- |

вектор. Вероятность нахождения электрона в точке : ψ22=a22exp−4πh2m(W−Wx)x. Т.о. для бесконечного вдоль  потенциального барьера все электроны в конце концов отразятся от барьера.

| d x 1 2 3 Wx | Рассмотрим теперь потенциальный барьер конечной ширины. Тогда существует ненулевая вероятность нахождения электрона в среде 3 (рис.10.2). Относительная плотность электронов в среде 3 определяется вероятностью нахождения электрона на расстоянии d, т.е. коэффициент прозрачности барьера для прямоугольного |
| --- | --- |
| Рис.10.2. Потенциальный барьер конечной ширины. | барьера ширины d: D=exp−4πhd2m(W−Wx). Для вычисления прозрачности потенциального барьера непрямоугольной формы можно его разделить на ряд прямоугольных барьеров ширины dx, и проинтегрировать по ширине барьера (рис.10.2): |

. Рассмотрим туннельный эффект для электронной эмиссии. На рис. 10.2. изображена форма

| 4 3 1 2 a x1 x2 −eEx Рис .10.3. Потенциальный барьер на границе металл – вакуум в присутствии внешнего электрического поля | Потенциального барьера на границе металл – вакуум в присутствии внешнего электрического поля. Зона 1 в распределении электронов – «чистая» автоэлектронная эмиссия. Зона 2 – автотермоэлектронная эмиссия. Зона 3 – термоэлектронная эмиссия, вызванная эффектом Шоттки. Зона 4 – термоэлектронная эмиссия. |
| --- | --- |

Вычислим прозрачность треугольного барьера (без учета сил электрического изображения). Заменим реальную форму барьера на треугольную (рис. 10.4).

| eV −eEx x 0 x2 Wx Wa Wx<0 Рис.10.4. Потенциальный барьер на границе металл – вакуум в присутствии внешнего электрического поля без учета сил электрического изображения. | В вакууме распределение потенциала eVx=−eEx, x≥0. Коэффициент прозрачности барьера D=exp−2hx1x22m(eVx−Wx)dx, где нижняя граница интегрирования , а верхняя определяется из равенства: . Введем обозначения: −eEx−Wx=η, dη=−eEdx. Вычислим интеграл: |
| --- | --- |

0−WxeE2m(eEx−Wx)dx=−−Wx02mηdηeE=−2meE−Wx0ηdη=2meE0−Wxηdη=22m3eE(−Wx)3/2;

тогда: D=exp−432mℏeE(−Wx)3/2.

Вычислим прозрачность потенциального барьера с учетом сил электрического изображения (рис. 10.5). В вакууме распределение потенциала eVx=−eEx−e24x,  x>0.

| eV e23E −eEx x 0 Wx Wa e24x- x1 x2 Рис.10.5. Потенциальный барьер на границе металл – вакуум в присутствии внешнего электрического поля с учетом сил электрического изображения. | Точки x1 и x2находим из равенства , получим уравнение корни которого . Учтем, что снижение потенциального барьера за счет эффекта Шоттки много меньше энергии , то есть , тогда в разложении |
| --- | --- |

возьмем только первые два слагаемые:

Для этих пределов интегрирования вычислим интеграл:

x1x2−eEx−Wx−e24xdx=x1x2−Wx−12ξe3/2E−121ξe3/2E12eEdξ==12eEx1x2−Wx−12ξe3/2E−12e3/21ξEdξ=12eE−Wxx1x21+12ξe3/2EWx+121ξe3/2EWxdξ==12eE−Wxξ1ξ21+12e3/2EWx(ξ+1ξ)dξ=12yeE−Wx32y22y−y21−y2(ξ+1ξ)dξ.Были введены следующие обозначения: . Выражение θy=34yy22y−y21−y2(ξ+1ξ)dξ называется функцией Нордгейма, тогда D=exp−432mℏeEθy(−Wx)3/2.

§ 10.2. Плотность тока автоэлектронной эмиссии.

Число электронов, падающих на единицу поверхности в единицу времени и имеющих импульс от px до px+dpx: νx=Vxdnx=4πmkTh3dpx22mln1+exp−px22m−EFkT.

Плотность тока автоэлектронной эмиссии: jA=0∞eDνx. Обозначим px22m=Ex, ε=px22m−EF=Ex−EF, тогда:

jA=4πmkTh30∞dExDln1+exp−Ex−EFkT=4πmkTh30∞Dln1+exp−εkTdε.

При ε<0ток автоэлектронной эмиссии обусловлен только электронами, лежащими ниже уровня Ферми, т.е. будет существовать и при T=0. Примем при ε<0:

ln1+exp−εkT=−εkT. Обозначим для ε<0:  («чистая» автоэлектронная эмиссия).

Wx=Ex−Wa=Ex−EF+EF−Wa=−eϕa+ε. Относительно переменной εможно выразить прозрачность барьера: D=exp−432mℏeEθyeϕa−ε32. Можно разложить эту функцию по малому параметру ε: D=exp−432mℏeEθyeϕa32+Aε+...=D0exp−Aε,

где D0=exp−432mℏeEθyeϕa32 - прозрачность барьера для электронов на уровне Ферми, коэффициент A=−22mℏeEeϕa12θyϕa=−22mℏeEeϕa12. Тогда: . Интеграл −∞0expAεεdε=1AexpAεε|−∞0−1A−∞0expAεdε=−1A2. Тогда:

- формула Фоулера-Нордгейма. Коэффициенты C1и C2можно определить экспериментально, для этого необходимо построить зависимость lnjAЭE2=C1−C2eϕa32E=f1E.  Функцию Нордгейма можно представить как функцию переменной . Некоторые значения функции Нордгейма ()  представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

| ш/ a | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.69 | 0.58 | 0.45 | 0.31 | 0.16 | 0 |

Для 0 <  < 1   ()  0.955 – 1.03 2. Тогда плотность тока автоэлектронной эмиссии можно описать формулой:

jАЭ[Асм2]=B0⋅E2eϕa⋅exp(−(eϕa)32θ(Δϕшϕa)EE0)=6.2⋅10−6⋅EFeϕaE2[Всм]EF+eϕa⋅exp(−6.85⋅107⋅(eϕa)32θ(Δϕшϕa)E[Всм]),

где EF –  энергия Ферми, B0=e2/(8h), E0=82me/(3he). Влияние множителя E2, подобно влиянию множителя  в формуле Ричардсона-Дэшмана, незначительно. Более существенно влияние экспоненциальной зависимости от работы выхода электрона ea.  Автоэлектронная эмиссия становится заметной при . Если на поверхности катода есть острия с радиусом порядка микрометра, именно автоэлектронная эмиссия с микроскопических острий чаще всего является причиной пробоя вакуумных промежутков. Автоэлектронные катоды специально изготовляются в виде игл  («острийный катод»). Преимущество автоэлектронной эмиссии состоит в том, что при эмиссии катод не охлаждается, а наоборот, нагревается, т.к. эмитируются электроны с энергией Ex<EE без потерь энергии, и их место занимают электроны с более высоких уровней, они то и разогревают катод.