Лекция № 13.

Вторичная электронная эмиссия полупроводников и диэлектриков. Эффективные эмиттеры вторичных электронов. Электронные умножители. Вторичная ионно-электронная эмиссия. Потенциальная и кинетическая эмиссия, их физический механизм. Закономерности ионно-электронной эмиссии.

§ 13.1. Вторичная электронная эмиссия полупроводников и диэлектриков.

Эффективные эмиттеры вторичных электронов – это не металлы, а полупроводники.

Если сравнивать суммарный коэффициент вторичной электронной эмиссии для металлов, диэлектриков и полупроводников, то окажется, что для диэлектриков он больше, чем для металлов, а для полупроводников больше, чем для диэлектриков, правда, максимум σm сдвигается для полупроводников в область больших энергий первичных электронов.

| Кроме этого, коэффициент вторичной электронной эмиссии диэлектриков и полупроводников, в отличие от металлов, имеет: - температурную зависимость: σT - зависимость от внешнего поля:σE - зависимость от eϕa:σeϕ. Кроме этого, существенной особенностью является то, что максимум энергетического распределения истинных вторичных электронов из полупроводников | 1 3 5 9 10 стекло Ep эВ Ag−Cs2O−Cs (кислородно-цезиевый оксидный катод) 500 1000 2000 3000 |
| --- | --- |

приходится на низкоэнергетическую область в диапазоне 1÷3эВ вместо ~10 эВ для металлов.

Существенно большие коэффициенты вторичной электронной эмиссии для диэлектриков и полупроводников объясняются тем, что образовавшиеся в толщине вторичные электроны практически не встречают сопротивления со стороны электронов проводимости, поэтому вторичные электроны эмитируемые полупроводниками, более низкоэнергетичны, чем из металлов. Ширина запрещенной зоны полупроводника 1 эВ. В металлах, с одной стороны, ширина запрещенной зоны много больше 7÷10эВ, но вторичные электроны, в отличие от вторичных электронов в полупроводниках, при движении к поверхности, сталкиваясь с атомами решетки, не ионизируют их (из-за той же большой ширины запрещенной зоны), а упруго отражаются от них, практически не теряя энергию. Очень важным отличием во вторичной электронной эмиссии диэлектриков и полупроводников является то, что их поверхность при σ>1 заряжается отрицательно, а при σ<−1 -положительно.

σ<−1

| + + + | - - - | Т.о. меняя энергию первичных электронов, можно менять заряд поверхности. Это явление следует учитывать, если в электровакуумных приборах электроны попадают на диэлектрик, вызывая его электролизацию. Хотя это иногда играет и положительную роль. |
| --- | --- | --- |

Например, электролизация стенок трубок удерживает тлеющий разряд, заставляя его повторять геометрию трубок, что широко используется, например, в рекламных огнях. Для сложных оксидных эмиттеров, использующихся для вторичной электронной эмиссии, например, кислородно-магниевый, применима несколько иная зависимость коэффициента вторичной электронной эмиссии от энергии первичных σ=AEpexp−μEp, где постоянные A и μ можно выразить через табличные значения Emи σm, действительно:

∂σ∂Ep=Aexp−μEm−AEm⋅μexp−μEm=0 дает значение μ=1Em, а A=σmEme.

Вторичная электронно-электронная эмиссия слоя полупроводника или диэлектрика на металлической подлолжнке.

| К | Пусть сопротивление слоя R, тогда на нем возникнет разность потенциалов ΔU. Коэффициент вторичной электронной эмиссии σзависит от энергии первичных электронов, т.е. от U1=U0−ΔU. Если начальное U0таково, что U0>U01, то σ>1, то I2>I1 и ΔU<0⇒U1↑. Поверхность будет заряжена «+», |
| --- | --- |
| B A 1 | получается положительная обратная связь, пока U1 не станет больше Eme , при U1>Eme при U1↑→σ↓, пока не достигнет σ=1. Тогда накопление заряда «+» закончится при σ<1. ΔU измени знак и станет >0 , U1 будет ↓. |

Т.о. точка В – устойчивая точка, при этом U0=U02. Если U0<U01, то σ<1, поверхность заряжается отрицательно. ΔU>0, U1↓→σ↓ - отрицательная обратная связь приведет к U1→0 - потенциал на поверхности будет равен потенциалу на катоде, это будет тоже устойчивый режим.

Аномальная вторичная эмиссия. Эффект Молтера.

| Молтер в 1936г. обнаружил очень большую вторичную электронную эмиссию σm=100÷1000 с алюминия ,покрытого тонкой пленкой окисла Al2O3, обработанного парами Cs. Пленка толщиной не более 1 мкм. Эффект Молтера имеет большую инерционность – секунды по сравнению с безинерционной обычной вторичной электронной эмиссией (~10−9сек). | + + + + 1 мкм |
| --- | --- |

Толщина пленки не должна быть >1мкм , этот факт позволил самому Молтеру объяснить эффект. Вторичная электронная эмиссия алюминия приводит к положительному заряду на поверхности. Возникает очень сильное электрическое поле ~106÷107Bсм. Начинается интенсивная автоэлектронная эмиссия из металла.

Электронные умножители.

| - + | С электрической фокусировкой |
| --- | --- |
|  | С электрической и геометрической фокусировкой, использующей обратную связь |
|  | С магнитной фокусировкой |
| катод | «Жалюзи» Векшипекио |

Вторичная ионно-электронная эмиссия.

Испускание электронов твердым телом при бомбардировании его ионами называется ионно-электронной эмиссией. Ионно-электронная эмиссия характеризуется коэффициентом γei=neni, где ne- число эмитированных электронов, ni- число ионов, упавших на ту же поверхность за то же время. Различают потенциальную и кинетическую ионно-электронную эмиссию. Потенциальная ионно-электронная эмиссия характеризуется коэффициентов γnи связана с передачей электронам тела мишени энергии, выделяющейся при нейтрализации пришедшего на мишень иона. Кинетическая ионно-электронная эмиссия, характеризуемая коэффициентом γk, связана с передачей электронам тела мишени кинетической энергии иона. При ионной бомбардировке обычно идут оба процесса. При подлете ионов к поверхности сначала происходит их нейтрализация и, соответственно, потенциальная ионно-электронная эмиссия. Затем при соударении атомов с мишенью возникают электроны кинетической ионно-электронной эмиссии, поэтому γei=γn+γk.

Потенциальная ионно-электронная эмиссия.

Потенциальная ионно-электронная эмиссия была открыта голландским физиком Пеннингом в 1928г. При исследовании зависимости ионно-электронной эмиссии металлических мишеней от энергии падающих ионов он обнаружил, что эмиссия остается и при очень малых, практически нулевых, энергиях ионов. Из этого он сделал вывод, что эмиссия электронов не связана с кинетической энергией ионов.

| - - + 0 2 1 | В экспериментах было выяснено, что потенциальная ионно-электронная эмиссия происходит только для ионов, потенциал ионизации которых Uiв два раза больше работы выхода материала эмиттера ϕa: Ui>2ϕa. Это находит объяснение в процессе оже-нейтрализации иона.Приближаясь к поверхности металла, ион изменяет своим полем поверхностный потенциальный барьер, понижая его. Один электрон, имея в металле энергию E1, совершит туннельный переход и нейтрализует ион (см. рис.). |
| --- | --- |

При этом выделенная энергия eUi−E1 может быть передана второму электрону, имеющему в металле энергиюE2. Для того, чтобы второй электрон вышел из металла, его кинетическая энергия должна быть больше нуля: mV22=eUi−E1−E2>0. С учетом того, что при низких температурах E1иE2ниже уровня Ферми, т.е. |E1|, |E2|eϕa, то Ui>2ϕa. Опыт показывает, что коэффициент γnрастет линейно с увеличением разности Ui−2ϕaдля различных пар ион-мишень. Для чистых поверхностей эту зависимость можно описать эмпирической формулой:γn≈0.01Ui−2ϕa[эВ]. Например, для Ne+−Moγn≈0.28, для Ar+−Moγn≈0.11, для Kr+−Moγn≈0.75. Коэффициент γnтем больше, чем больше заряд иона (кратность ионизации): γnA+>γnA++>γnA+++. В случае многозарядности ионов захват электронов ионом происходит последовательно со ступенчатым понижением заряда иона. При этом γnможет превысить 1. При невысоких энергиях ионов (Ep<1кэВ), если поверхность мишени достаточно чистая, γnслабо зависит от энергии падающих ионов (немного уменьшается сростом Ep). При больших энергиях Epкоэффициент γnснижается до нуля. При большой величине разности Ui−2ϕa>>kTW, где TW- температура поверхности, коэффициент γnне зависит от температуры поверхности мишени. При малой разности Ui−2ϕa≈kTW термическое увеличение энергии электронов повышает вероятность эмиссии, γnрастет с увеличением TW, при этом эмиссия возможна и при Ui<2ϕa. Для некоторых пар ион-мишень (например, Ne+−Mo) возможна нейтрализация ионов не в основное, а в возбужденное состояние. В этом случае эмиссия электронов осуществляется путем оже-дезактивизации. Энергия, выделяющаяся при переходе второго электрона в основное состояние передается электрону 1, оказавшемуся на возбужденном уровне. Получив эту энергию, электрон с возбужденного уровня покидает металл. При этом условие появления эмиссии: eU∗2ϕa, где eU∗- энергия возбужденного атома. Форма энергетического спектра эмитируемых

| - - 0 2 1 | электронов имеет максимум около значения eUi−2eϕaдля оже-дезактивизации. Ионно-электронная эмиссия существует и для диэлектрических мишеней и полупроводников. Соотношение на эмиссию электронов при этом заменяется следующим: Ui>ΔE3+χсрe, где ΔE3- ширина запрещенной зоны, а χср- сродство электрона к эмиттеру. |
| --- | --- |

Кинетическая ионно-электронная эмиссия.

При высоких энергиях падающих ионов кинетическая ионно-электронная эмиссия преобладает над потенциальной. Экспериментально было обнаружено, что существует пороговое значение энергии ионов Epгр~1.5кэВ, меньше которого коэффициент эмиссии металлов γk≈0, для диэлектриков Epгр~0.1÷0.2кэВ. В припороговой области энергий ионов (1.5кэВEp<10кэВ) коэффициент эмиссии пропорционален энергии: γk=C⋅Ep−Epгр, где C=const. Для чистых металлов C≤0.2⋅10−2эВ-1. При более высоких энергиях γk~Ep12, затем выходит на плато и далее уменьшается. Например, при бомбардировке ионами H+поверхность из вольфрама максимум эмиссии наблюдается для Ep=100кэВ (γkmax=1.5). При облучении монокристаллов коэффициент γkзависит от угла падения ионов на поверхность, т.к. γk различны для разных граней. Причем эта зависимость носит периодический характер. Распределение эмитированных электронов по энергиям имеет максимум в диапазоне1÷3эВ и затем протяженный склад, на котором выделяются пики, связанные с оже-переходами. По положению этих пиков можно анализировать состав поверхности, на этом основана ионная оже-спектроскопия. Современные представления и кинетической ионно-электронной эмиссии (модель Парилиса, Петрова, Кишиневского) основываются на двухэтажности процесса. На первом этапе кинетическая энергия иона передается электронной системе метала с образованием «дырок» (получая энергию, электроны атомов совершают межзонный переход в зону проводимости, образуя дырки). На втором этапе происходит рекомбинация дырки и электрона проводимости металла с передачей выделяющейся энергии за счет оже-процесса другому электрону проводимости, который эмитируется из металла мишени. Таким образом, второй этап кинетической ионно-электронной эмиссии близок по природе потенциальной эмиссии.

Следует учитывать, что разогревание поверхности мишени интенсивным ионным пучком может приводить к появлению термоэлектронной эмиссии, а в случае мишени из диэлектрика зарядка поверхности может привести к автоэлектронной эмиссии.