Приложение

Таблица 1

Работа выхода электрона из металлов

| Металл | ( , эВ | Металл | ( , эВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 3,47 | Mo | 4,27 |
| Ba | 2,29 | Na | 2,27 |
| W | 4,50 | Ni | 4,84 |
| Fe | 4,36 | Hg | 4,52 |
| Au | 4,58 | Pt | 5,29 |
| K | 2,15 | Rb | 2,13 |
| Ca | 2,76 | Ag | 4,28 |
| Li | 2,39 | U | 3,74 |
| Cu | 4,47 | Cs | 1,89 |
| Ta | 4,10 | Zr | 4,15 |
|  |  | Th | 3,38 |

Таблица  2

Значения постоянных Ричардсона для металлов, употребляемых в качестве материалов термокатодов

| Металл | А, А/(см2 град2) | Металл | А, А/(см2 град2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cs | 1,62 | Mo | 55 |
| Ba | 60 | Ta | 60 |
| Zr | 330 | W | 70 |
| Th | 70 | Pt | 170 |

Таблица  3

Характеристики некоторых катодов

| Материал | (, эВ | А, А/(см2 град2) | Материал | (, эВ | А, А/(см2 град2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W (Cs) | 1,36 | 3,2 | LaB6 | 2,62 | 120 |
| W (Ba) | 1,56 | 2,5 | ZrC | 3,53 | 140 |
| W (Th) | 2,60 | 6,0 | Оксидный | 1,21 | 0,85 |
| W(O+Cs) | 0,72 | 0,01 | Като Хелла |  |  |
|  |  |  | ZrN | 2,92 | 120 |

Таблица 4

Температуры плавления некоторых металлов, используемых в качестве материала  термокатодов

| Металл или материал катода | t0Пл, С |
| --- | --- |
| W | 3416 |
| Ta | 2950 |
| Nb | 2415 |
| Zr | 1860 |
| Ti | 1725 |
| Mo | 2622 |
| ZrC | 3900 |

Таблица  5

Критические потенциалы

| Химический элемент | ПотенциалыU01 | возбуждениU02 | я, В U03 | ПотенциалыUi1 (0(1) | ионизации,ВUi2 (1(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 10,2 | 12,1 | 12,7 | 13,6 | - |
| H2 | 11,1 | 12,6 | - | 15,4 | - |
| He | 19,8 | 20,6 | 21,1 | 24,6 | 54,4 |
| Ne | 16,5 | - | 18,3 | 21,6 | 41,0 |
| Ar | 11,5 | 12,7 | 14,0 | 15,7 | 27,6 |
| Hg | 4,86 | 6,67 | - | 10,4 | 18,8 |
| N | - | - | - | 14,5 | 29,6 |
| N2 | 6,3 | 8,5 | 9,4 | 15,8 | - |

Таблица  6

Максимальные сечения ионизации электронным ударом и соответствующие им потенциалы

| Химический элемент | Образующийся ион | Ui(b) | U(m(b) | Sm(A)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2 | H+2 | 15,4 | 120 | 1,14 |
| He | He+ | 24,6 | 100 | 0,34 |
| Ne | Ne+ | 21,6 | 160 | 0,85 |
| Ar | Ar+ | 15,7 | 50 | 3,20 |
|  | Ar++ | 43,5 | 110 | 0,34 |
| Hg | Hg+ | 10,4 | 32 | 5,20 |
|  | Hg++ | 29,1 | 100 | 0,62 |
|  | Hg+++ | 71,0 | 200 | 0,12 |
| N2 | N2+ | 15,8 | 110 | 3,10 |

()    Um  -   потенциал,  соответствующий   Sm  -  максимуму сечения ионизации.

Таблица   7 .

Положение максимума зависимости коэффициента вторичной электронной эмиссии для разных материалов.

|  | Al | Be | C (алмаз) | С (графит) | Cu | Fe | Mo | Ni | Ta | Ti | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (emax | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.4 |
| Wmax[эВ] | 300 | 200 | 750 | 300 | 600 | 400 | 375 | 550 | 600 | 280 | 650 |