Таблица №      . Положение максимума зависимости коэффициента вторичной электронной эмиссии для разных материалов.

|  | Al | Be | C (алмаз) | С (графит) | Cu | Fe | Mo | Ni | Ta | Ti | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (emax | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.4 |
| Wmax[эВ] | 300 | 200 | 750 | 300 | 600 | 400 | 375 | 550 | 600 | 280 | 650 |