# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИКИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

# Лекции 11, 12

8. Сверхпроводники в магнитном поле.

8.1. Эффект Мейснера-Оксенфельда или идеальный диамагнетизм.

1. Магнитное поле выталкивается из СП – фундаментальный факт.

Внутри массивного СП: В=0, =-1/4.

2. Эксперимент

На образец «х» наматывается измерительная катушка L (как можно плотнее).

Включим Н. Угол отклонения Г равен:

~q=Idt=εrdt=1r⋅1c⋅dФdtdt~Ф=BS.

Здесь q-заряд, протекший через гальванометр, I-ток через гальванометр, -ЭДС, Ф-магнитный поток через измерительную катушку L, S-площадь (nSсредн) катушки L, n-число витков катушки L.

3. Результат:

При Н < 200 Э ≡ Нс индукция В в СП резко падает (остаток – паразитный поток из-за неплотно намотанной катушки).

По константам (градуировка) можно найти нижний предел индукции В в сверхпроводнике.

4. Картина распределения поля и токов.

1) В поле Н возникает экранирующий поверхностный ток. Он точно компенсирует магнитную индукцию В внутри СП (поэтому ток называется «диамагнитным»): В=0.

2) Вне СП Нвнеш=Ввнеш (т.к. =1)=Н+Нs. Где Н-поле соленоида, Нs-поле, создаваемое поверхностными токами (js).

Всё это эквивалентно картине В=Н+4М с М=-(1/4)Н.

Т.е. говорят о «намагниченности» СП в поле Н (или о «магнитных» свойствах СП).

3) Поверхностные токи!

Т.к. В=0 внутри массивного СП, то тока внутри нет. Токи всегда текут по поверхности СП (для СП 1-го рода). В поле Н.

8.2. Магнитные свойства сверхпроводников.

1. Магнитная индукция. Стержень параллельно полю.

Обратимость для чистого СП.

2. Намагниченность.

3. Неидеальный образец.→Неоднородности, примеси, дефекты.

1) Нет четкого Нс («разные фазы»).

2) Необратимость (гистерезис).

3) Остаточный магнитный поток (или В) при Н=0. Неполный эффект Мейснера.

4) Остаточная намагниченность = захваченный или «замороженный» магнитный поток. Часто вреден.

Модель:

В выделенном участке локальное критическое поле Нс,локал<Нс, где Нс – среднее критическое поле образца. Поэтому, когда при Т<Tc мы уменьшаем поле (оно было больше Нс), то весь образец переходит в S-состояние (при Н=Нс), а этот участок еще нет. И его нормальное состояние будет сохраняться до Н=0, т.к. СП не позволит полю исчезнуть (возникнут незатухающие токи, поддерживающие поле в этом участке).

8.3. Измерения намагниченности М сверхпроводника.

Аналогично измерению В.

1. Выдергивание образца из катушки в поле Н

Отклонение гальванометра ~Ф~M. Здесь Ф – изменение потока в катушке. Поле соленоида Н не меняется, меняется В=Н+4М из-за изменения М.

2. Обычно встречные катушки:

При этом ~Ф~2M. ЭДС складываются, отброс гальванометра в 2 раза больше.

Флуктуации поля не дают паразитных ЭДС во встречных катушках.

3. Интегрирующий метод.

Катушки А и В встречные. Образец в катушке А.

Меняется внешнее поле H(t). Образец неподвижен.

Интегратор дает на выходе Vвых~Vвх(t)dt.

Пример простейшего интегратора:

Напряжения (сигналы) на входе и выходе:

ЭДС  на входе интегратора:

=А-В=-(1/с){dФА/dt-dФB/dt}-(S/c){d(H+4M)/dt-dH/dt}=-(4S/c)dM/dt.

Считается SA=SB=S, =1. После интегратора V~εdt~M. Так делается до разных Н, т.е. получаем М(Н).

8.4. Глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник .

- фундаментальное понятие, связанное с тем, что внутри сверхпроводника индукция равна нулю, а снаружи внешнее магнитное полу имеет конечное значение. То есть, существует некоторый слой, на длине которого поле спадает до нуля.

Теория Лондонов (электродинамика сверхпроводников) дает нам решение: магнитное поле спадает по экспоненциальному закону с характерным параметром L – глубиной проникновения.

3. Зависимость  от Т.

В Лондоновской модели L=Const. Но ns=ns(T) (при Тс величина ns=0), т.е. настоящая =(Т). Учет температурной зависимости глубины проникновения выполнен в теории БКШ. В этой теории при Т→Тс концентрация электронов ns~ns(0) (1-T/Tc), т.е. БКШ=БКШ(Т)·(1–T/Tc)-1/2. Обратите внимание:  в модели БКШ (БКШ) отличается от L.

На эксперименте exp:

exp=(0)·[1–(T/Tc)4]-1/4. При Т→Тс	exp~(1–T/Tc)-1/2, т.е. согласуется с БКШ.

Важное свойство: при TTc поле полностью проникает в сверхпроводник.

4. Методы измерения .

Несколько примеров.

1) Наблюдение прямого проникновения поля через тонкую пленку с d≤λ. Измеряется величина поля до и после пленки сверхпроводника.

2) Измерение резонансной частоты объемного резонатора из сверхпроводника.

С изменением температуры меняется глубина проникновения поля, т.е. эффективный размер полости резонатора, т.е. его частота. В этом методе точно измеряется (Т), а абсолютное значение  надо привязывать. Здесь можно делать из сверхпроовдника лишь одну стенку.

3) Измерение частоты LC-генератора, в котором в качестве индуктивности L используется катушка со СП сердечником. В этом методе тоже измеряется (Т).

5. Зависимость глубины проникновения Н в СП от длины свободного пробега носителей заряда l (т.е. от чистоты материала).

1) В теории Лондонов ничего от длины свободного пробега l не зависит. Но...

2) Эксперимент.

Когда научились измерять , то на эксперименте нашли, что  зависит от чистоты материала, т.е. от длины свободного пробега электронов в металле. Чем «грязнее» материал, тем больше  (особенно для случая l<).

Отсюда возникла идея о том, что длина когерентности  («размер пары») зависит от чистоты материала, т.е. от длины свободного пробега электронов в металле l.

Было показано, что

o		при l

(l) ~ 

ξol	при l0.

А глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник:

(l)=ξoξ(l).

Здесь =(l=). Хорошее согласие с экспериментом.

6. Глубина проникновения поля в СП для тонких пленок.

1) Знаем, что поле может проникать в тонкую пленку:

Здесь Н=Н, d~. При уменьшении d поле все больше проникает в пленку. Т.е. затруднено формирование экранирующего слоя.

2) Эксперимент: Нспленки>Нсмассив при d<.

При d<< это различие может достигать 10 и более!

3) Объяснение.

Gs(H)=Gs(0)0HMdH.						(1)

Так в общем случае связан термодинамический потенциал Гиббса с намагниченностью М. Объем V=1. Если M=-(1/4)Hмассивный СП, то из (1) получим

Gs(H)=Gs(0)+Н2/8.						(2)

Здесь член Н2/8 - энергия экранирующих токов и вытесненного поля.

Вспомним, что Gn(H)=Gn(0)=Gs(0)+Hc2/8. Gn не зависит от Н при отсутствии парамагнетизма.

Это основное уравнение термодинамики сверхпроводников.

Таким образом, при Н=Нс величина Gs достигает Gn.

Если же поле проникает в СП, то М<1/4H (если полностью проникает, то М=0). Т.е. второй член в (2) меньше, чем Н2/8. Т.е. кривая на Рис. более плавно зависит от Н. Т.е. нужно Н=Нст.плен.>Hcмассив для разрушения СП состояния (достижения Gs(H)=Gn(H)).

Это важно практически.

8.5. Промежуточное состояние.

1. Коэффициент размагничивания.

1) Рассмотрим СП шар в поле H<Hc.

Экранирующие токи. Выталкивание магнитного поля.

В точке А плотность силовых линий увеличена, т.е.

НэфНа>H

(из-за добавочных токов).

2) Записывают Нэф=Н-4nMM	это эквивалентно B=H+4M.

Здесь nM – коэффициент размагничивания (размагничивающий фактор).

M=-(1/4)Hэф, т.е. Hэф=H/(1-nM).

В простых геометриях:

nM = 1/3	сфера

½	провод  полю

0	провод  полю.

2. Промежуточное состояние.

1) При	Нс < Hэф < Hc/(1-nM) или (1-nM)Hc < H <Hc

возникает особое – промежуточное – состояние.

2) В т.А должно быть N-состояние (поле >Hc). Но весь шар не может перейти в N-состояние, мало среднее поле. Ведь если шар перейдет весь в N-состояние, то поле внутрь и H<Hc. Что невозможно.

3) Произойдет расслоение на N и S области – домены.

3. Эксперимент.

1) Магнитный поток, проникающий в катушку:

Пунктир – ситуация для цилиндра  полю, когда nМ = 0.

2) Прямое наблюдение доменной структуры.

А). Опыт Шальникова и Мешковского.

У Bi очень сильная зависимость R(H). Проволочка диаметром 30-50 мкм.

В СП области Н=0, В N-области Н=Нс.

Б). Метод декорации.

Испаряются металлы Fe, Co или Nb. Осаждаются на поверхность сверхпроводника.

Магнетики Fe, Co садятся в областях с большой плотностью магнитного потока (диамагнетик Nb – с малой). Получается картина доменов.

В). Эффект Фарадея.

Цезиевое стекло вращает плоскость поляризации света в магнитном поле.

P – поляризатор (свет после него линейно поляризован, колебания в одной плоскости), АР – анализатор.

Где Н0, поворот плоскости поляризации и тень. Видна картина доменов. Можно видеть динамику при росте Н (фильм).

4. Размер доменов.

Очень сложная картина (Ландау). Процент N и S фаз определяется минимумом энергии (термодинамического потенциала Гиббса G). А сам этот потенциал определяется потенциалами GN и GS и поверхностной энергией на границе N и S фаз (о которой мы еще не знаем). Типичный размер доменов 0.1-1мм в образце размером 1см.