# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИКИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

# Лекция 13

8.6. Граничная (поверхностная) энергия.

1. Зададимся вопросом, существует ли граница между N и S-фазами в одном материале (промежуточное состояние)?

2. Существует положительная поверхностная энергия на этой границе (0), иначе бы СП-к в Н разбился на бесконечно тонкие нормальные слои (энергия=0) и сверхпроводящие слои толщиной меньше  (проникновение поля снижает магнитную энергию СП-ка). Этого не происходит из-за 0. Энергетически не выгодно.

Ниже мы и рассмотрим из-за чего возникает такая поверхностная энергия.

3. Все сверхпроводящие характеристики на N-S границе падают на длине . На меньшей длине этого сделать не позволяет сильная корреляция пар (-это размер пары). Один электрон из пары проникает в N-металл, продолжая взаимодействовать со своим партнером.

4. Вблизи границы Н=Нс, иначе бы эта граница сдвигалась в ту или иную сторону. (Условие Н=Нс справедливо для бесконечной границы. Для доменов в промежуточном состоянии это примерно правильно. Однако для случая вихрей,-будем рассматривать позже,-это не так).

5. Рассмотрим N-S границу для случая .

Раз равновесие фаз, должны быть равны термодинамические потенциалы Гиббса G. За нуль отсчета примем Gn (слева).

Напомню:

1. Gn(0)-Gs(0)=Hc2/8. Причем Gn(N)=Gn(0). Поэтому Gs(0) лежит ниже на величину Hc2/8.

2. Т.к. вблизи N-S границы поле Н=Нс, Вклад от  поля тоже равен Hc2/8. Вклад от поля возникает из-за того, что поле не проникает в СП. Т.е. существуют экранирующие токи, т.е. доп. энергия H2/8. Таким образом, мы видим, что справа (в СП) сумма энергий равна нулю (т.е. Gn). Это и означает равновесие фаз.

Но  вблизи поверхности раздела фаз (из-за ).

Т.е. возникает поверхностная энергия >0. Величина этой поверхностной энергии (на единицу площади):

~Hc8π(ξ−λ).

Это свойство сверхпроводников из-за наличия двух характерных длин:  и .

8.7. Явления «перегрева» и «переохлаждения».

Такие явления (как в системе пар-жидкость) возможны из-за >0.

1. «Переохлаждение»: N-фаза в поле H<Hc.

Величина Hl<Hc. Вводят коэффициент Sl=Hl/Hc. Из экспериментов найдено

0.9	Sn

Sl=	

0.02	Al (!)

Не образуются достаточно большие зародыши СП фазы, когда идем от высоких Н.

2. «Перегрев»: СП фаза в полях H>Hc.

Sn	Sh=Hh/Hc=1.17.

Здесь Hh – поле перегрева. Образец должен быть очень чистым, без дефектов и т.д., являющихся источником зародышей N-фазы.

3. Эксперименты по наблюдению зародышей СП фазы. Делают много измерительных катушек на стержне и измеряют движение фронта нормальной фазы. Показано, что S-фаза распространяется со скоростью примерно 10 см/сек.

9. Сверхпроводники 2-го рода.

9.1. Отрицательная поверхностная энергия.

1. Граница N-S в магнитном поле.

1) Поле проникает на глубину .

2) СП характеристики (параметр порядка или , концентрация пар или «СП» электронов ns меняются  на длине когерентности .

2. Возможны (в принципе) 2 крайних случая:

1-ый случай.						2-ой случай.

>>						      <<

Поле не проникает в сверхпроводник.		Поле меняется уже в сверхпроводнике.

За нуль отсчета снова примем Gn (термодинамический потенциал Гиббса в N-состоянии). Снова те же формулы: Gn(H)=Go(0); Gn-Gs(0)=Hc2/8 (V=1). Там, где нет поля Н (вытолкнуто), энергия СП-ка на Н2/8 больше.

В промежутке между Gn и Gs(0)-максимальной (справа) тоже Gs(0). Но там эф<o, т.е. Hcэф<Hc.

Разница этих двух вкладов=поверхностной энергии. Т.е.

На единицу площади.            ~Hc8π(ξ−λ)>0.	~Hc8π(ξ−λ)<0!

СП 1-го рода.	СП 2-го рода.

3. Т.е. во втором случае выгодно «творить» поверхность, так как будет выигрыш энергии у системы.

Но бывает ли это явление?

Ответ: да.

1) ~1/ns. В сплавах ns в 10-100 раз меньше, чем в хороших металлах. Т.е.  в 3-10 раз больше.

2) =(l)	=(ol). Т.е. играет в ту же сторону: делается >.

Даже чистый металл Nb – СП 2-го рода.

9.2. Смешанное состояние сверхпроводников 2-го рода. Вихри Абрикосова.

1. Что же будет со сверхпроводниками 2-го рода (СП-2) в магнитном поле Н? Оно проникает в СП-2!

2. СП-2 в Н разбивается на сверхпроводящие (s) и нормальные (n) чередующиеся области. Это энергетически выгодно: поверхностная энергия <0. Выгодно, чтобы размер нормальных областей 0 из-за <0. Но ... размер нормальных областей не может быть меньше длины когерентности . Параметр порядка, щель  не могут меняться в пространстве резче, чем на . Т.е. размер n-областей  .

3. Число n-областей определяется приложенным полем Н.

Размер (диаметр) одной n-области в СП  . Каждая область несет квант потока Фо (поток квантован, точнее, флуксон квантован). Т.е. Н1см2=NФо для площади S=1см2. Откуда N=H/Фо. Кстати, это и метод измерения величины Фо. Результаты совпадают с данными, полученными другими методами.

4. Эти области и есть вихри Абрикосова. Название происходит из-за того, что вокруг них текут незатухающие токи. Сердцевина таких областей находится в нормальном состоянии и поле в ней Н2Нс. Поскольку ток не затухает, вихрь должен содержать целое число N квантов потока. Минимум энергии получается при N=1.

5. Структура вихря:

Вид сверху:

6. Магнитное поле Н, при котором в образец входит первый вихрь, называется нижним (или первым) критическим полем Нс1. Мы уже знаем термодинамическое критполе Нс: Gn-Gs=Hc2/8. Теперь Нс1.

В сверхпроводниках второго рода Нс1<Hc.

7. Почему Нс1 не равно нулю?

Во-первых, пока магнитный поток, приходящийся на образец <Фо, вихрь не может образоваться. Во-вторых, образование нормального «кора» вихря не выгодно, ведь Т<Tc. Отрицательный вклад от поверхностной энергии лишь частично компенсирует проигрыш энергии из-за образования «кора». Т.е. сам вихрь имеет положительную энергию. Поэтому нужно такое поле Н, чтобы его энергия Н2/8 превысила энергию вихря (на единицу объема). В этом случае системе выгоднее пропустить поле внутрь, а не выталкивать его.

8. Состояние сверхпроводника в поле Н>Hc1 называется смешанным. Эта фаза называется фазой Шубникова. В ней присутствуют вихри.

9. В последнее время было показано, что вихрь является довольно сложным образованием. Вихрь (его «кор») может иметь заряд. В нем могут быть уровни для нормальных электронов. В вихрях в ВТСП системах наблюдали антиферромагнитное упорядочение в «коре».

Y.Chen et al. Phys. Rev. B 67, 220501(R) (2003).

9.3. Взаимодействие вихрей. Решетка вихрей.

1. Вначале определим, какие сверхпроводники являются СП 2-го рода.

В теории (Г-Л+Абрикосов) вводится параметр Г-Л:

=/.

Критерий сверхпроводимости 2 рода:

<1/2	СП 1-го рода,

>1/2	СП 2-го рода.

В соединении А15 Nb3Ge =30-40! В ВТСП соединениях 100-200!

Откуда эти соотношения? Нс2=2Нс (Абрикосов). Но в СП 2-го рода Нс2>Hc, т.е. 2Нс>Hc или >1/2.

2. Вихри – это круговые токи. Они не сливаются: выгодно иметь максимальную площадь поверхности (отрицательная поверхностная энергия).

3. Вихри (токи!) взаимодействуют друг с другом и отталкиваются друг от друга (эквивалент 0).

4. Образуется решетка вихрей, треугольная выгоднее всего (хотя анизотропия кристаллической решетки влияет и может сделать выгодной квадратную вихревую решетку). Наблюдение – метод декорирования. Из полученных таким методом данных видно, что легко подсчитать число вихрей на единице площади и определить квант потока Фо=Ф/N, где Ф - поток на единице площади. Хорошее совпадение с другими экспериментами.

9.4. Кривая намагничивания сверхпроводников 2-го рода.

1. Различие 1-го и 2-го рода видно особенно наглядно.

2. Стержень, Носи, nM=0. Кривые:

При Н=Нс1 входит 1-ый вихрь. Начинается проникновение поля в СП, М – уменьшается.

При Н=Нс2 появляется сопротивление R0. Т.е. у СП 2-го рода есть нижнее и верхнее критические поля.

Итак, магнитное поле Н, при котором в образец входит первый вихрь, называется нижним (или первым) критическим полем Нс1. Магнитное поле Н, при котором появляется сопротивление R0, называется верхним (или вторым) критическим полем Нс2. В поле Нс2 вихри «сидят» плотно, Нс2Фо/2. В СП 2-го рода Нc1<Hc<Hc2.

3. Может быть (А15, ВТСП):

Нс1<<Hc

Нс2>>Hc.

Nb3Ge	Нс2(0)400 кЭ – гигантское поле.

ВТСП	Нс2(0)=2 - 10 МЭ! Нельзя померить.

4. Кривая В(Н):

9.5. Фазовая диаграмма сверхпроводимости 2-го рода.

Это для обратимых (равновесных) кривых.

Пример In0.96Bi0.04 (Тс=4.2К):

Hc2(0)=1200Э, Hc(0)=500Э, Hc1(0)=300Э.

9.6. Барьер Бина-Левингстона или уточнение понятия Нс1.

Поле Нс1 – это поле, при котором вихрю становится энергетически выгодно войти в сверхпроводник. Но вихрь входит в сверхпроводник через границу. Так вот при наличии идеальной границы первый вихрь еще не может этого сделать. На такой границе существует барьер Бина-Левингстона. Т.е. первый вихрь на самом деле входит в СП-к не при Нс1, а при поле Н=Нs>Hc1. Это так называемое поле Бина-Левингстона. Вот что это такое.

1) В поле Н<Hc1:

Энергия вихря всюду в сверхпроводнике больше нуля. Появление вихря энергетически не выгодно.

2) В поле Н=Hc1:

Энергия вихря внутри СП-ка равна нулю (или даже слегка отрицательна). Появление вихря внутри СП-ка возможно (и выгодно). Однако вблизи границы есть энергетический барьер (а вихрь входит в СП-к извне).

3) В поле Нc1<H<Hs:

Энергия вихря внутри СП-ка отрицательна. Появление вихря внутри СП-ка энергетически выгодно. Однако вблизи границы все еще есть энергетический барьер.

4) Наконец, в поле H>Hs:

Hs – поле Бина-Левингстона. Это поле, когда исчезает поверхностный барьер, и вихри свободно могут входить в СП-к.

Однако на границе может быть дефект. Барьер тогда в этом месте ослаблен. Т.е. в этом случае вихрь может «просочиться» и при Н=Нс1<Hs.

9.7. «Промежуточное» состояние в сверхпроводниках 2-го рода.

Возможно ли? В чистом (классическом) смысле – нет. Поскольку в СП-2 Нс1<Hc, раньше начнут проникать вихри в СП. Поэтому достичь поля H>Hc в каких-то точках образца (на сфере – на экваторе) без вихрей нельзя.

Но возможен другой тип промежуточного состояния, когда коэффициент размагничивания nM0 (сфера – экватор). В точках с повышенным значением Н=НэфНсредн может быть сделано НэфНс1. А среднее поле Нсредн<Hc1. Т.е. образец разобьется на домены с вихрями и без вихрей. Т.е. будут сосуществовать 2 фазы – Мейснеровская (без вихрей) и Шубниковская (с вихрями).

Тоже возникнет своеобразная граница, тоже интересные явления.