# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИКИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

# Лекция 1

Общее знакомство с предметом:

Курс: ЭМФС, 16 лекций (по 2ч), экзамен, лабораторные работы, тесная связь с курсом «Теоретическая сверхпроводимость»

Это первое систематическое экспериментальное знакомство с явлением сверхпроводимости (СП); 2 части (2 семестра): обычная СП и слабая СП.

СП – одно из интереснейших явлений в физике твердого тела.

Рекомендуемая литература (и содержание курса) (см. отдельный список). Эксперимент в книгах изложен очень плохо (мало).

Современная ситуация в физике сверхпроводимости: 21 год после открытия высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) в 1987г. Тогда максимальная температура перехода в сверхпроводящее состояние за несколько месяцев увеличилась в 4 раза! В физике – это революция. До того такое увеличение произошло за 50 лет. За 21 год с 1987г. эта температура увеличилась еще в 2 раза.

1. Введение в сверхпроводимость.

1.1. Чем вызван интерес к сверхпроводимости.

Несколько примеров:

1) Ток без затухания – годами! R=0.

2) Огромный ток (ток – враг СП) >108 A/cm2 (при низких температурах)! В специальных случаях (наноструктуры) >109 A/cm2! Медь – в пар. Достаточно одной ЛЭП для Москвы.

3) Первое приложение – СП соленоиды. Но магнитное поле разрушает СП. Однако созданы специальные СП материалы – СП 2-го рода (в частности, ВТСП), выдерживающие огромные магнитные поля: миллионы Эрстед (>2 млн. Э) (короткий импульс, постоянных полей такого уровня просто нет).

4) Огромные объемы магнитного поля: пузырьковая камера для исследования частиц высоких энергий в ЦЕРНе (объем 70 м3) находится в СП соленоиде.

Без СП – невозможно!

5) Транспорт на магнитной (СП) подушке. «Гроб Магомета» – занимаются во многих странах. Рекорд скорости поезда (581 км/ч, Япония, горный участок дороги) получен для такого объекта.

6) Сверхчувствительные СП магнитометры:

-магнитограммы сердца, мозга, карта тела (видна патология); будущее медицины; (магнитное поле из-за ионных токов).

-все, что можно перевести в магнитное поле:

V(10-17 В,

смещение (L(10-17 см.

7) На основе таких СП приборов поставлены уникальные физические эксперименты: поиск кварков, монополя, гравитационных волн, квантового поведения макросистем.

8) Сверхскоростные элементы ЭВМ: 2(1011 Гц.

И этот список можно продолжить. Видите возможности для приложений (сильные токи, СП электроника). Трудности – низкие температуры.

1.2. Состояние области СП.

СП – это широкая область сейчас.

1) Наука; бурно развивается до сих пор; новые идеи и материалы.

Перенос идей – сверхпроводимость вакуума.

2) ВТСП сейчас; очень высокие температуры перехода в СП состояние: 138К и 167К под давлением. Однако нет единой точки зрения на механизм их сверхпроводимости. Нет ответа на вопрос: где предел? Возможна ли комнатная сверхпроводимость - Ткомн?

В.Л.Гинзбург настаивает на необходимости создания «Центра комнатной сверхпроводимости»!

3) Приложения:

-сильные токи и поля;

-слабая СП, СП электроника.

Тезис Арцимовича. «Нет термояда без СП» –

В США уже было начали создание наибольшего ускорителя (СП суперколлайдера) SSC с Ep=20 ТэВ (2(1013 эВ), L=90 км. Но отложили после открытия ВТСП – ждут понижения цены на ВТСП материалы.

4) Большая вероятность, что столкнетесь в будущем:

-начато техническое использование (магниты, накопители энергии, двигатели, Токомаки для термояда);

-важно знать и физикам, и инженерам.

5) Сенсация: электротехническое оборудование устарело во всем мире. Нужна замена. В США принято решение переходить с 2010 года на СП оборудование! Это миллиардные вложения.

6) Уровень понимания:

-явление «обычной» СП, в основном, понято. Точность расчета ( например, температуры перехода в СП состояние) – 1% = точность уравнений СП;

-но ... предсказаний нет (Маттиас: хотя бы 1К).

Сложность задачи – простые металлы исчерпаны. Парадокс – не знаем точно свойств металлов в нормальном состоянии, особенно соединений, не говоря уже о ВТСП.

7) Цели и задачи курса.

Мы рассмотрим:

-основные явления, понятия сверхпроводимости;

-методики измерений;

-физическое понимание явлений.

Теории практически не будем касаться (спецкурс).

Вам: нужно знать явление, понимать, как измерить основные параметры, определяющие его.

1.3. История открытия и развитие.

1) Ожижение гелия – 1908 г., Лейден (Голландия), Камерлинг Оннес. ТНе=4.2К.

Новая «гелиевая» область температур (откачка паров). До этого – водород (15К с откачкой паров).

2) Камерлинг Оннес изучал R(T) металлов. Было известно:

Чем чище, тем меньше Rост. Считал, что можно сделать Rост=0. Его идея: R – из-за движения атомов!! Но надо проверить.

Ртуть – можно очень хорошо чистить (перегонка). Он и взял Hg.

3) Открытие СП: 1911г.

(Т=0.03 К. Противоречило всей колебательной теории сопротивления!

К.Оннес: «Это сверхпроводящее состояние».

Это было неожиданное открытие нового состояния материи.

4) 1913г. Нобелевская премия, 1957г. – микротеория явления (46 лет!)

5) Развитие (сначала медленно: нет гелия).

-Металлы (Pb Тс=7.2 K), новые классы сверхпроводников.

-Основные факты.

-Разные теории, Гинзбург-Ландау 1950г., БКШ 1957г.

-Разные типы СП (Абрикосов, будет изложено в следующих лекциях).

-Слабая СП (Джозефсон, 1962г.)

- ВТСП, Беднорц-Мюллер 1986г.

6) ВТСП

-1964г. Литтл, Гинзбург: поставлена проблема.

-Медленный рост температуры перехода в СП состояние: 10 лет=3 градуса. В 1986г. рекорд 24 К (Nb3Ge).

-Конец 1986г. Беднорц-Мюллер (Швейцария): LaBaCuO	Тс=30 K.

Нобелевская премия 1987г. (1 год!)

-Март 1987г. Chu: YBaCuO	90 K (>TN=78 K).

-1993г. HgBaCaCuO	Тс=135 K (сейчас при легировании фтором +F	Тс =138 K).

Давление 400 катм	критическая температура 164 К (+F	Тс =167 K).

Это общепризнанный рекорд. Имеются указания на возможную СП при более высоких Т но, это может быть нестабильность, а может и не СП.

-Бурное развитие работ по ВТСП и просто по СП. У нас «перестройка».

2. Основные факты

2.1. Введение

1) Область температур от самых низких до 150-160 К.

2) СП состояние более упорядочено, чем нормальное состояние металла. Но упорядочение особое – в электронной системе. Решетка практически не меняется.

3) Парадокс: энергетический масштаб взаимодействия (~160 K(10-2 эВ, а EF(10 эВ. И упорядочиваются!

4) Квантовая природа и в то же время явление макромасштаба (L~километрам может быть; когерентность!)

2.2. R=0. Идеальный проводник.

Но нулю ли?

1) Измеряем V=RI при заданном I.

2) В СП фактически измеряем, что R<Rпред(Vпред для аппаратуры.

Сенсация: черный анилин (переход D(M диэлектрик(металл).

3) «Нуль померить нельзя». Как же?

4) Первые опыты (Камерлинг Оннес, 1914г.): ток в кольце.

а. Если R(0, то потери I2R и энергия (тока, поля Н) постепенно переходит в тепло и I(0.

б. Если R=0, то ток не затухает.

в. Схема эксперимента:

Возникает ЭДС , т.е. ток (закон Ленца: сохранение Н).

В нормальном металле (R(0) все то же самое, но I(t)(0. Это (затухание тока) и смотрят годами!

Энергия переходит в тепло (если R(0), т.е. изменение энергии кольца равно тепловой мощности:

.

Решение этого уравнения:

I(t)=Io(exp(-Rt/L).						(2.1)

Здесь Io(I(0), L-коэффициент самоиндукции кольца [(инд=-L(dI/dt)]. Практическая единица: Генри=В(с/А=Гн.

Пример:

кольцо r=5 см, провод диаметром 1 мм.

Тогда его L=1.3(10-7 Гн.

Если при t=1 ч, (I/I=1% (это достаточно легко померить),

то R=4(10-13 Ом.

5) Как измерить затухание тока?

а) Первые опыты – по отклонению магнитной стрелки (Н ведь меняется в кольце).

б) К.Оннес, Тюин: торсионный подвес (упругая нить).

В обоих кольцах – незатухающие токи (знаем, как их завести). Эти токи (т.е. их Н) стремятся установить кольца параллельно друг другу (минимум энергии). Развернем внутреннее кольцо: нить закрутится.

Равновесие – равенство вращающих моментов токов и нити. И смотреть затухание, по (2.1) определять R.

в )Куин, Иттнер (1962г.), улучшив установку (Pb цилиндр с очень тонкими стенками, L=1.4(10-13 Гн), нашли: (Н<2% за 7 ч. Откуда получили, что удельное сопротивление в СП состоянии (<4(10-23 Ом(см.

г) В еще более точном эксперименте, который длился 2.5 года (!), найдено, что

(<10-23 Ом(см. Сейчас (метод СКВИДа) (<4(10-25 Ом(см.

Н.Б.Брант. Соросовский журнал, 1996г.

У меди (=10-9 Ом(см при НТ.

Т.е. R=0. Т.е СП – идеальный проводник.

д) Парадокс с классической теорией электропроводности:

1) Перенос тока электронами.

2) Рассеяние электронов на дефектах и колебаниях атомов (фононах) дает R.

3) С понижением Т сопротивление падает, т.к. уменьшается амплитуда колебаний атомов.

Нельзя понять, почему R падает резко при Т(0.

Т.е. сверхпроводимость – квантовый эффект.

Но этого мало: рассеяние электронов-волн также не отвечает на вопрос, почему R падает резко при Т(0.

Т.е. сверхпроводимость – коллективный эффект.

Ответ: резко меняется состояние системы электронов из-за их взаимодействия. Но это уже в теоркурсе.

Рассуждение о СП кольце и атоме.

1) СП кольцо напоминает атом.

2) Электроны в атоме не затухают – Боровские орбиты.

3) При этом целое число длин волн укладывается на орбите.

Точно также в СП кольце.

2.3. Критическая температура Тс.

Введем первый критический параметр СП.

Вы уже видели переход в СП состояние (кривая Камерлинг Оннеса). По изменению сопротивления.

Это фазовый переход. Конечно, он не может быть бесконечно узким. В чистых металлах его ширина (Т составляет 10-3 К.

Неоднородности, флуктуации (особенно в тонких СП пленках), примеси, дефекты расширяют переход. Нарисуем его в большом масштабе.

Тс=f(P,H,концентрации примесей). Магнитные примеси (Fe) очень резко понижают Тс в обычных сверхпроводниках (доли процента могут подавить переход).

Nb Тс=9.25 K (максимум у элементов при нормальном давлении).

Родий (Rh) Тс=3(10-4 K=0.3 мК (пока самая низкая у чистых элементов).

J.E.Hirsh. Обзор 1997г.

2.4. В=0.

«Выталкивание магнитного поля» из массивного сверхпроводника.

Мейснер, Оксенфельд – 1933 год.

2-ой фундаментальный факт.

Это происходит независимо от условий эксперимента.

Эффект Мейснера-(Оксенфельда).

1. Наблюдают по изменению индуктивности L катушки при переходе образца в СП состояние (аналог изменения L катушки с магнитным сердечником).

Меняют Т.

Н от внешнего соленоида

2. B=H+4(M,

здесь М-намагниченность.				Единицы CGS, Гаусс.

В=0, т.е. M = –(1/4()H.						M=(H, (-восприимчивость.

Т.е. ( = –1/4(.	Это диамагнетик (знак минус, намагничивается против поля).

Это идеальный (!) диамагнетик, т.к. (((=max.

Полностью компенсирует приложенное к нему поле.

3. Физика – незатухающие токи.

Это явление не следует (хотя связано) из идеальной проводимости.

Т.е. В=0 – фундаментальное свойство СП-ков.

Итак, СП=идеальный проводник (R=0) + идеальный диамагнетик (( = –1/4().

Это два самых «главных» свойства сверхпроводников, другие – кратко.

Но сначала – другие критические параметры: оказывается, есть и другие, кроме Тс.