# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИКИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

# Лекция 2

2. Основные факты.

2.5. Критическое магнитное поле Нс.

1) Экспериментальный факт: при росте Н (T<Tc) наблюдается переход SN.

Т.е. при Н=Нс равновесие S и N фаз.

2) В термодинамике при равновесии фаз равны их термодинамические потенциалы Гиббса, т.е.

GN(Hc)=GS(Hc).

Здесь G=G(T,p,H) = функция Гиббса = свободная энергия Гиббса = термодинамический потенциал Гиббса. Это энергия.

Формула для 1-цы объема; N=норм., S=СП. Устойчива та фаза, у которой меньше G.

3) Вывод из вышеуказанного факта:

GN(H=0) - GS(H=0)=Нс2/8

(2.2)

Действительно, энергия единицы объема магнитного поля есть Н2/8. При H>Hc энергетически не выгодно существование сверхпроводника (который вытесняет из себя поле). Т.е. при Н=Нс член Н2/8 компенсирует разницу GN и GS:

GN(H)=GN(0),

GS(H)=GS(0)+Н2/8	(H<Hc).

Формула (2.2) – основное термодинамическое соотношение для сверхпроводников.

Отсюда название: Нс-термодинамическое критическое магнитное поле.

Более строгий вывод (2.1):

G(H)=G(0)-0HMdH-общая формула.

G=GN(H)-GS(H)=GN(0)-GS(0)-0H(MN-MS)dH.

MN=0 (исключаем особые случаи – СП 2-го рода с большими критическими полями). MS=-1/4. Откуда

G=GN(H)-GS(H)=GN(0)-GS(0)-Н2/8.

При Н=Нс G=0, т.е. GN(0)-GS(0)=Нс2/8. Формула (2.2).

4) Нс=Нс(Т).

Фазовая диаграмма:

Эмпирический закон:

НсНс(0){1-(T/Tc)2}.

Примеры:

2000Э	Nb	max для элементов

Нс(0)=	800Э	Pb

1.1Э		W	(поле Земли 0.5Э).

2.6. Критический ток Ic (критическая плотность тока jc=Ic/S).

Факт:

Разная чувствительность приборов. Договор: V=1 мкВ/см.

Правило Силсби: Ic – тот ток, когда Нповерхн=Нс. Не всегда справедливо (для СП 1го рода).

Итак, мы ввели критические параметры: Тс, Hс, Ic. Можно перейти к следующим фактам.

2.7. Изотоп-эффект.

Тс зависит от массы атома сверхпроводника.

Открыт в 1950 г. двумя группами: 1) Е.Максвелл; 2) Рейнольдс, Серин, Райт, Несбит.

Очень важный факт для теории СП: роль кристаллической решетки (т.е. то, из чего она состоит) существенна. Намек на механизм сверхпроводимости.

Эксперимент:

Tc=Const/M1/2

Sn

Разные изотопы.

Из работ:

1. Максвелл

2. Локк и др.

3. Серин и др.

Позже найдены нарушения: Тс~M-, где 0.5 (объяснения позже). В ВТСП ~0:

2.8. Электронная теплоемкость.

С=dE/dT.            Cn=Cen+Cgn=T+(T/)3, здесь  и  - коэффициенты,  - температура Дебая.

Обычно строят С/T=+(T2/3)=f(T2):

tg=/3 ( - угол наклона). Для сверхпроводника:

Считается: Cgs=Cgn, т.е. резко меняется Се. В обычных СП это верно.

2.9. Теплопроводность.

1. Тепло в металлах переносят электроны и решетка (колебания атомов, фононы):

dQ/dt=KT,

Q – количество тепла, t – время, K – коэффициент теплопроводности.

K=K(T).

2. В сверхпроводниках:

Электроны «вымораживаются» при Т<Tc. При Т<<Tc тепло переносит только решетка.

Отсюда «тепловой ключ» (в Pb при 1К KN/KS=100).

Бывает и обратная картина (ВТСП-аномалии):

рассеяние фононов на электронах уменьшается, если электронов мало.

2.10. Поверхностное сопротивление.

1. Поверхностное сопротивление rs зависит от частоты f=/2.

В эксперименте =0.5-2 мм.

Примечание: на высоких частотах в металлах ток идет лишь в поверхностном слое (скин-эффект), поэтому и вводят rs. Это сопротивление поверхностного слоя.

2. Зафиксируем Т и будем увеличивать частоту f.

Видно: 1) rs/rn1 при hf (Т<Tc).

2) rs  rn при hf3.5kTc.		Для Sn 3.5kTc=21012 Гц или 200 мкм.

Запомните! Это экспериментальный факт.

2.11. Коэффициенты отражения и поглощения электромагнитного излучения.

1. Коэффициент отражения.

Уже первые опыты показали, что СП в далекой ИК обл. спектра отражает лучше, чем N-металл.

Так меняются с ростом частоты RS и RN:

Характерное изменение в RS наступает также при ћ3.5kTc.

2. Коэффициент поглощения.

A+R=1

ћ

В Pb ћ4kTc.

Вывод: Нечто происходит в СП-ках при энергии ћ=23.5kTc.

2-здесь пока просто обозначение. Эта энергия соответствует СВЧ, мм или далекой ИК области спектра.

Такие же явления найдены и в ВТСП, но там 2(4-6)kTc.

В ближней ИК и видимой областях спектра заметных изменений оптических свойств при NS переходе не наблюдается. Т.е. при  RSRN.

2.12. Туннельный эффект.

Будем подробнее.

1. Туннельный переход (контакт):

dизол50 Å.		Электроны туннелируют через диэлектрик, т.е. идет ток.

2. ВАХ:

Скачок тока при eV=2 (той же, что в оптике).

2.13. Квантование магнитного потока.

1. В СП кольце может течь незатухающий ток.

В этом случае законы квантовой механики требуют, чтобы магнитный поток в кольце был квантован.

Т.е.					Ф(ВS)=nФо,

где n-целое число, B-магнитная индукция, S-площадь кольца. Кольцо считается «массивным» (плотность тока внутри пренебрежимо мала, т.к. в сверхпроводнике ток идет только по поверхности).

Фо-квант магнитного потока.

2. Квант магнитного потока

Фо=hc/2e=2.0710-7 Гссм2	(Фо=2.067910-7 Гссм2)

Гссм2=Максвелл

3. Это требование вытекает из условия, чтобы фаза волновой функции частиц, переносящих незатухающий ток, сохранялась при обходе кольца (как в атоме). Или другими словами, чтобы длина кольца была равна целому числу длин волн Де Бройля.

Эксперимент блестяще подтвердил это.

Это уникальное свойство СП кольца.

4. Малость Фо:

1) S=1см2. Поле внутри такого кольца, содержащего 1 квант, B=Фо/S=2·10-7Гс.

На 6 порядков меньше поля Земли.

2) B0.5Гс (поле Земли). Такое поле создаст в кольце площадью S=1см2 число квантов потока n=2.5·106.

2.14. Релаксация ядерного спина.

Ядра многих атомов имеют спин (и соответственно магнитный момент, с ним связанный).

В поле Н (если температура достаточно низка) спины (магнитные моменты) ориентируются по полю.

Выключим Н – ядерные спины (моменты) релаксируют к равновесному (разупорядоченному) состоянию.

				

Н=0			Н0			Н=0

Процесс релаксации происходит из-за взаимодействия ядер с электронами проводимости. Спин ядра переворачивается в одну сторону, спин налетающего электрона – в другую. Суммарный спин (момент) естественно сохраняется.

Характерное время этого процесса .

Но нужно, чтобы было не занято конечное состояние, в которое попадает электрон. Т.е. скорость ядерной релаксации (~1/) в N-металле зависит от концентрации электронов, плотности состояний на уровне Ферми и распределения электронов по этим состояниям. При НТ n~T (закон Коринги).

Что же будет в S-металле?

Эксперимент:

Объяснение: вблизи Тс в сверхпроводнике увеличивается плотность состояний на уровне Ферми, а затем с понижением Т падает концентрация свободных электронов.

2.15. Затухание ультразвука.

Звуковые волны взаимодействуют с системой электронов проводимости в металле.

Частоты колебаний ультразвука 106-107 Гц.

Электроны поглощают направленный поток волн и испускают хаотичный (фононы, тепло).

На эксперименте измеряют коэффициент поглощения 

I=Ioexp(-x).

Видно, что сверхпроводник поглощает звук хуже.

Вот вы и знаете некоторые основные факты. Вернее те, где переход в СП состояние резко влияет на свойства. Конечно фактов, т.е. явлений, проявлений – намного больше. Целый ряд фактов сложнее, хотя они не менее фундаментальны. Например, эффекты Джозефсона, которые мы будем изучать в следующем семестре.

Вывод этого раздела: переход в СП состояние резко меняет свойства металла.

Теперь нам уже нужно понимание. Что же происходит в СП состоянии?

Такое понимание появилось лишь через 46 лет после открытия сверхпроводимости.

Но сначала классы сверхпроводников и методики получения.