# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИКИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

# Лекция 3

3. Классы сверхпроводников.

Специалисты (даже теоретики) должны знать, какие бывают сверхпроводники.

3.1. Чистые элементы.

а) 30 элементов сверхпроводят в обычных условиях.

б). Не сверхпроводят:

-диэлектрики;

-«хорошие» металлы (металлы 1ой группы) – Na, K, Au, Ag, Cu;

-ферромагнетики – Fe, Co, Ni.

в) Бывают разные модификации (разные решетки):

La

 (гексагональная)		 (гцк)

Тс=4.88 К				Тс=6.0 К

Т.е. тип решетки важен.

3.1а. Сверхпроводимость под давлением.

Под давлением могут образоваться новые модификации, и могут быть СП.

Пример: Ba(III) Tc=5.1 K при P140 кбар. Это третья модификация бария. Барий – полуметалл и не СП в обычных условиях.

Единицы давления:

1 бар=105 Па

1 Па (Паскаль)=1 Н/м2

1 атм=760 мм рт. ст. (тор)=

=1.01105 Н/м21 бар

2ой пример: Bi.

Другие примеры:

Cs (1ая группа!) Тс=1.5 К при Р100 кбар.

Ge (полупроводник!) Тс=5.4 К при Р110 кбар. Стал металлом.

Р (фосфор, диэлектрик!) Тс=6.1 К при Р 100 кбар. Ясно, что стал металлом.

О (кислород, сентябрь 1998г.) Тс=0.6 К при Р=1 Мбар. Сейчас освоены такие давления.

У обычных металлов:

Са	Р=1.5 Мбар		Тс=15 К			J. Phys. Soc. Japan 65, 1924 (1996).

S	Р=1.6 Мбар		Тс=17 К				Nature 390, 382 (1997).

Рекорд. Проверка других авторов подтвердила: Тс=15К при Р=1 Мбар найдено.

Менее сенсационные результаты:

I	Тс=1.2 К при Р=300 кбар.

Br	Тс=1.5 К при Р=1.4 Mбар.

Наконец, открыта СП в 2007 г. в Y:		Tc≈20 K при Р=1.15 Мбар. Это уже можно считать высокотемпературной сверхпроводимостью.

J.J.Hamlin et al. Phys. C 451, 82 (2007).

3.1б. Аморфные сверхпроводники или очень тонкие пленки.

Серьезное изменение структуры.

Аморфные – осаждение на холодную (TN, THe) подложку.

Стали сверхпроводящими Li (1ая группа), Cr (исходно – ферромагнетик).

Интересный пример: Be (аморфный) Тс=9.3 К (в обычном состоянии Тс=0.026 К).

3.1в. Благородные металлы.

Пока не сверхпроводят.

В 1999 г. на международной конференции по физики низких температур LT-22 было объявлено: Pt (микрогранулы) Тс~10 mК. Подтверждено! Но платина не чистая, а с примесями!

Итого: сверхпроводниками являются 56 элементов.

3.2. Металлические сплавы (твердые растворы) и соединения.

СП соединений ~ 103. Сплавов ~ 2103.

Соединение = точный состав (А2В).

3.2а. Твердые растворы (неупорядоченные сплавы).

Всего один пример:

NbxTi1-xNbTi	Tcmax=10 K.

Самое широкое применение из всех СП.

3.2б. Двойные химические соединения.

1) А15. Самые известные до ВТСП, бывшие рекордсмены Тс.

Кубическая (сложная) решетка. Тип А3В.

Примеры:

Nb3Sn	Tc=18 K;

Nb3Ge	Tc=24 K.

Структура решетки:

В центре каждого кубика находится еще один атом германия.

Обратите внимание: цепочки ниобия! Считается, что для получения СП с достаточно высокими Тс нужна анизотропия решетки.

2) В1 – куб типа NaCl. Много СП-ков в этой структуре.

а. Гидриды (дейтериды) палладия

PdH	Tc=9 K,

PdD	Tc=11 K.

Обратный изотоп-эффект!

б. Карбиды

MoC		Tc=14.3 K.

Новые, более сложные карбиды:

YPd2B2C	Tc=23 K.

в. Нитриды

NbN	Tc=17.3 K.

Приложение пленок в СП электронике.

3.2в. Тройные соединения (интересные примеры).

1) А15.

Nb3Al0.7Ge0.3		Tc=20.7 K.

Первый «водородный» СП (ТН=20.3К). «Металлургический» сплав.

2) Окислы (предшественники ВТСП).

LiTi2O4		Tc=13.7 K (шпинель).

Окислы обычно диэлектрики.

3) Халькогениды (соединения S, Se, Te) = фазы Шевреля.

PbMo6S8		Tc=15.8 K.

Нужно Н=600 кЭ (при НТ), чтобы подавить СП. Рекорд до ВТСП.

Есть и более сложные системы – четверные и т.д.

Важность: неэквивалентные позиции атомов, возможность сосуществования «противоречивых» состояний, например, СП и магнетизма. За эти явления отвечают разные атомы в системе.

Ниже остановимся на других интересных СП системах.

3.3. Полупроводники.

1) Обычно имеют низкие Тс~1 K.

InTe		Tc до 3.5 К (разное легирование).

2) Очень интересная система SrTiO3. Обычно диэлектрик. При легировании – полупроводник. Tcmax=0.5 K.

Очень интересна зависимость его Тс от концентрации носителей заряда N:

Концентрация носителей меняется изменением уровня легирования.

Обратите внимание: имеется максимум Тс! Т.е много носителей так же плохо, как и их недостаток.

Особый интерес: сочетание сверхпроводимости с другими свойствами – полупроводник, сегнетоэлектрик.

3.4. Дихалькогениды.

1) Это слоистые соединения.

Их формула МХ2		М=Nb, V		X=S, Se, Te.

Пример: NbSe2		Tc=7 K.

Структура:

Между слоями – слабая Ван-дер-Ваальсовская связь.

Слоистыми оказались и ВТСП.

2) Интерколляция:

TaS2		Tc=0.8 K

TaS2+пиридин (C5H5N)	Tc=4.5 K;	период d=12 Å.

3) Интерес – резкая анизотропия свойств (например, проводимость параллельно и перпендикулярно слоям).

Это квазидвумерные системы. Ток течет практически только вдоль слоев.

Достигали d=50-60 Å (интерколляцией больших молекул). А СП оставалась!

Делали образцы толщиной 2-3 слоя. А СП оставалась!

3.5. Полимеры.

1) Квази 1D-системы.

2) (SN)x – моноклинная структура, Tc=0.26 K (Green et al. 1975).

--o----O----o----O----o----O----o—

S	 N	  S	   N	   S	    N	     S

Слабая связь между цепочками.

3) Это был первый СП (соединение) без «металлических» атомов!

3.6. Магнитные (возвратные) СП-ки.

1) Зависимость R(T):

В ErRh4B4 	Tc1=8.7 K, Tc2=0.9 K.		(Фертинг и др. 1977г.)

При Тс2 – магнитное упорядочение (упорядочиваются магнитные моменты ионов Er+3).

Возникает внутреннее Н. И СП разрушается.

Возвратные СП найдены и среди ВТСП:

2) Среди возвратных СП найдены такие, которые сверхпроводят только в водороде!

Здесь происходит компенсация полем магнитного момента церия Ce. При больших магнитных полях уже поле разрушает сверхпроводимость.

Фазовая диаграмма PbCe3:

3) Существуют и «чисто» магнитные СП-ки. Пример: ZrZn2. Это магнитный материал с ТКюри=30 К (т.е. ниже этой Т у него магнитное упорядочение). Однако он переходит в СП состояние при Тс=0.3 К. сверхпроводимость пересиливает магнетизм.

(«Перст» 8, в.17, 4 (2001)).

Под давлением ТКюри0 и Тс0 синхронно.

Есть и другие «чисто» магнитные СП-ки:

a). CeRh1-xIrxIn5	Tc1 K (x0.3).

б). NdRh4B4 и др.