# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИКИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

# Лекция 4

3.7. Органические сверхпроводники.

Сейчас вновь к ним возрождается интерес.

1. Формула одного из классов:

(TMTSF)2X.

Буквы – это химические группы.				(1980г. Джером и др.)

X=PF6,

TMTSF – это сложная органическая молекула.

Это было первое СП органическое соединение.

2. Название: ди-тетраметил-тетраселена фулвален гекса-фторфосфата.

3. Структура цепочки:

----------  Х  ----------       ----------  Х  ----------( TMTSF

X  ----------       ----------  X  ----------       ----------  X

----------  Х  ----------       ----------  Х  ----------

X  ----------       ----------  X  ----------       ----------  X

4. Сверхпроводит лишь при давлении, Тс=0.9 К при Р=12 кбар.

5. Аномалии R, магнетосопротивления и др.

6. Позже найдены другие Х: ClO4, AsF6, TaF6, SbF6 и др.

Для ClO4	Тс=1.3 К при Р=0.

7. В настоящее время найдены органические СП-ки с более высокими Тс.

1) В России Щеголев-Ягубский нашли соединение (BEDT-TTF)2I3.

Аналог, но другая молекула. Вместо иода может быть IBr2. Структура цепочек та же.

Название: bis(ethylene-dithio)-tetra thia fulvalene.

Tcmax=10.4 K.

2) Рекордная среди органических СП-ков Тс=14.2 К найдена в семействе (ET)2Х в соединении ((-(ET)2ICl2.					H.Taniguchi et al. 72, 468 (2003).

Но необходимо давление Р=0.3 кбар для подавления магнетизма.

Это соединение имеет фнтиферромагнитный переход при 45 К и ферромагнитный при 22 К (при Р=0).

Закон Маттиаса: неустойчивая система испытывает либо магнитный, либо СП переход.

8. Если элементов ~100, сплавов и соединений (реальных) ~104-105, то органических соединений – огромное море. Последнее открытие дает надежду, что есть органические соединения с более высокими Тс.

3.8. Сверхпроводники с тяжелыми фермионами.

Это уже классы сверхпроводников «эры ВТСП».

UBe13, UPt3 – примеры таких сверхпроводников.

Тс~1 K (max 4 K).

Резкие аномалии, эффективная масса носителей mэфф~103mo – отсюда название: тяжелые фермионы.

Аномальные зависимости от Т (Се~T3, а не экспонента).

Теоретики: не удовлетворяют обычной теории СП! Это был первый пример. До того все по БКШ, даже органика.

3.9. Высокотемпературные сверхпроводники.

1. La2-xBaxCuO4		Tc=30 K	Беднорц+Мюллер, Нобелевская премия 1987 г.

2. La2-xSrxCuO4		Tc=40 K	x=0.15-0.2.

И ряд других.

Слоистая структура, анизотропия.

3. YBa2Cu3O7		Tc=90 K	“123”		Поль Чу (США).

Y можно заменить на La, Ho, ... – все лантаниды.	Даже элементы с магнитным моментом (Dy).

Тщательно Pr	«недавно» (1997г.) соединение с ним сделано сверхпроводящим. У всех Tc=80-90 K.

Структура YBa2Cu3O7 (элементарная ячейка).

Орторомб: a=3.82 Å, b=3.87 Å, c=11.7 Å(3b.

Слои:	CuO

BaO

CuO2

Y

CuO2

BaO

CuO

Первоначально открытие ВТСП вызвало «шок» у теоретиков. Причина высоких Тс не ясна до сих пор («нет консенсуса»).

Варианты: YBa2Cu4O8		Tc=80 K	“124”		доп. cлой CuO.

4. Bi2Sr2Can-1CunOx	n=0, 1, 2, 3, ...	Tc=110 K (n=3)	Bi-2223.

Bi заменяют на Bi2-xPbx, включая х=2 (Pb2Sr2Can-1CunOx).	Tc – та же.

5. Tl2Ba2Can-1CunOx	Tc=127 K (n=3, x=10).

Есть и Tl1...		Tc несколько меньше.

6. HgBa2Can-1CunOx	Tc=137 K (n=3).	Открыта в 1993г.

Замещение части кислорода на фтор дает Тс=138 К – современный рекорд.

Зависимость Тс от числа плоскостей CuO2 в элементарной ячейке:

Тс растет с давлением.

P=200 кбар		Тс=153-157 К (разные лаборатории),

P=400 кбар		Тс=164 К.

С добавкой фтора вместо части кислорода	Тс=167 К. – Современный абсолютный рекорд, надежно установленный.

3.10. «Необычные» ВТСП.

1. Ba1-xKxBiO3      Maximum Tc=34 K (при х=0.3-0.4).

Особенности: Кубический (нет слоев).

Без меди.

Нет магнитных атомов.

K можно заменить на Rb.

2. Nd2-xCexCuO3         Maximum Tc=30 K (с небольшим доп. легированием).

Nd можно заменить на Pr и др.

3. M3C60          M=K, Rb, Cs и их комбинации.        Обнаружены в 1991г.

K3C60	Tc=19 K

Rb3C60 	Tc=29 K

Cs2RbC60 	Tc(33 K

Cs3C60 	Tc=40 K		T.T.M.Palstra et al. Solid State Comm. 93, 323 (1995).

С60-это “футбольный” мяч (фуллерен), диаметром 15-20 Å.

Интересная зависимость: Тс от расстояния между «металлическими» атомами аМ-М.

Тс

аМ-М

Эта зависимость иллюстрирует закон Маттиаса: высокие Тс–неустойчивость системы.

Работы группы из Bell Labs., где в C60+CHBr3 получено Тс=117 К (опубликовано)–фальсификация!

4. SrCuO2 (Sr1-xCaxCuO2-()-«бесконечно-слоевая» система.

Простота: перемежающиеся слои Sr и CuO2.

Интересно: меняя х и (, можно сделать соединение электронным Тс=40 К или дырочным Тс=110 К. Решетка практически не меняется. Причина до конца не выяснена.

5. MgB2     Tc=40K. Найдена сверхпроводимость в 2001г. Известен с 1945г.(!)

Перспективен: относительно простая структура, нет «вредных» атомов, высокая Тс (работа с рефрижератором).

6. Пниктиды (оксипниктиды) переходных металлов.

Этот класс ВТСП открыт в этом году(!).

Исходное соединения ReOFeAs. Здесь Re-редкая земля Sm, Pr, Ce, La, Nd.

Сверхпроводит при допировании дырками: La(La1-xSrx (Tc=26 K), или электронами: O(O1-xFx.

В последнее случае достигнуты Тс:

Ce(O1-xFx)FeAs		Tc=41 K,

Pr(O1-xFx)FeAs		Tc=52 K,

Sm(O1-xFx)FeAs		Tc=55 K.

Ссылки на первые работы в:	T.Y.Chen et al. Nature 453, 1224 (2008).

Удивительно, что ВТСП соединение со столь высокой Тс содержит атомы железа, «врага» сверхпроводимости! По-видимому, еще немало сюрпризов подкинет нам Природа.

3.11. «Невоспроизводимые» ВТСП.

Тс=250К и выше.

Невоспроизводимо. Возможно это либо очень нестабильная фаза, либо вообще не СП.

Последние работы: Bi-2278 (Bi2Sr2Ca7Cu8Ox) и LaSrNbO с Тс>160K.

Работает большое число лабораторий, трудно открыть что-то новое (50 человек сразу изучают одно и тоже). Но очень интересно. И бывают неожиданные открытия даже сейчас – MgB2, пниктиды.

Трудности технические:

-органический СП – нет чистых материалов, пришлось создавать методы очистки;

-PrBa2Cu3O7 – до последнего времени считался не СП. А дело в чистоте кристалла (празеодим и барий очень легко меняются местами).

Финальные замечания по классам сверхпроводников.

Так же менялся критток.

Проблемы.

Вам решать!

1. Механизм ВТСП. Пределы Тс. Один или два механизма СП.

2. Повышение Тс. «Комнатная СП». Запрета нет.

3. Предсказание новых СП с нужными свойствами.

4. Повышение криттока (критполя пока эти не освоили).

5. Создание СП материалов (провод, кабель). Стабилизация.

6. Приложения.

Почему так широко распространено явление СП: такие разные материалы – сверхпроводники. Задача теории – понять.

4. Корреляции.

Это связь критической температуры Тс с различными параметрами. Помогают искать новые сверхпроводники.

Только перечислю несколько примеров.

1. Атомные.

1. Тс и атомный объем.

У сверхпроводников малый атомный объем.

2. Тс и число валентных электронов на атом.

Максимумы Тс. Так нашли А15.

2. Структурные.

1. Тс(а) для А15 (Nb3X).

2. Тс(rm-m) для М3С60.

3. Тс и радиационное разбухание.

Нестабильность ограничивает рост Тс во всех этих случаях.

3. Электронные.

1. Тc(N).

Максимум. Найдено и для ВТСП.

2. Тс и Nopt.

Найдено до ВТСП, которые подтвердили.

4. Физические характеристики.

Таких конкретных корреляций найдено много. Приведем два примера.

1. Тс и Тплавления.

Для тугоплавких сплавов.

2. Тс и остаточное сопротивление соединения (сплава).

Кое-что предсказать можно о будущем рекордсмене. Но пока мало.

1. С.В.Вонсовский, Ю.А.Изюмов, Э.З.Курмаев. Сверхпроводимость

переходных металлов, их сплавов и соединений. Наука, М., 1977.

2. А.И.Головашкин, Т.И.Кузнецова. Связь критической температуры

с физическими характеристиками сверхпроводников.

Труды ФИАН 151, 3-62 (1984).