### Программа учебного курса

Московский инженерно-физический институт

(государственный университет)

#### «Утверждаю»

#### Декан факультета ЭТФ

_______________ Беляев В.Н.

«___»__________ 200_ г.

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИКИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

Объем (общее количество часов) – 81

Кафедра-исполнитель – "Сверхпроводимость и физика наноструктур"

Автор (авторы) программы – доцент Головашкин А.И.

Для каких групп читается – Т9-70Б, Е9-01,02

Сведения об утверждении/рассмотрении программы – программа утверждена на заседании кафедры

Аннотация В курсе изучаются физические явления в сверхпроводниках и современные экспериментальные методы их исследования. Рассматриваются методы получения сверхпроводников, сверхпроводящих пленок и тонких слоев, проводов, лент и кабелей. Рассматриваются также методы измерения основных критических параметров сверхпроводников ( критической температуры, криттока, критических полей. Курс знакомит с основополагающими экспериментами в области сверхпроводимости, обучает технике основных экспериментов на сверхпроводниках. Курс знакомит с последними достижениями в области сверхпроводимости. Значительное внимание в курсе уделено высокотемпературным сверхпроводникам.

Учебная задача. Показать возможности современных экспериментальных методов физики сверхпроводимости для исследования свойств новых материалов, для создания новых сверхпроводников с высокими критическими параметрами.

Структура курса: лекции – 36 часов, лабораторные работы – 36 часов.

Формы контроля:	промежуточный – домашнее задание

итоговый – экзамен.

Входные компетенции студентов.

Студент должен

знать

понятия и методы математического анализа: дифференциальное исчисление, интегральное исчисление и функции многих переменных; обыкновенные дифференциальные уравнения; теорию вероятности и математическую статистику; ряды и интеграл Фурье, прямое и обратное преобразование Фурье общую схему и методы решения уравнений в частных производных , специальные функции математической физики;

физику: механику, молекулярную физику и основы статистической термодинамики, электричество и магнетизм, волны и оптику;

химию: химические элементы и их соединения, методы и средства химического исследования вещества;

термодинамику: идеальных, Ферми- и Бозе-газов;

квантовую механику: квантование свободного электромагнитного поля;

теоретические основы электротехники: основные понятия и законы электрических и магнитных цепей; методы анализа цепей постоянного и переменного токов; материалов электронной техники и их электрофизических свойств,

физику твердого тела: основы зонной теории, электрон-фононное взаимодействие.

уметь составлять и решать системы уравнений, описывающих распространение волн и частиц, использовать математические методы в технических приложениях, рассчитывать основные числовые характеристики случайных величин, решать основные задачи квантовой механики; решать уравнения и системы дифференциальных и интегральных уравнений, применительно к реальным процессам; применять методы решения задач анализа и расчета характеристик механических и электромагнитных системах, использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; составлять и анализировать химические уравнения, соблюдать меры безопасности при работе с электротехническим оборудованием; рассчитать параметры полупроводниковых и электронных приборов по их вольтамперных характеристикам, грамотно использовать их в простейших электронных цепях; использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических задач на ПЭВМ.

владеть методами математического анализа и моделирования; методами решения задач анализа и расчета характеристик физических систем, основными приемами обработки экспериментальных данных; основными методами работы на ПЭВМ в том числе методами работы с прикладными программными продуктами; методами решения дифференциальных уравнений в частных производных, основными теоретическими методами для анализа экспериментальных данных,

Выходные компетенции студентов.

Студент должен

знать:  понятие критических параметров; основные экспериментальные факты, характеризующие сверхпроводимость; классы сверхпроводников: чистые материалы, сплавы, аморфные сверхпроводники, высокотемпературные сверхпроводники, органические сверхпроводники; методы получения сверхпроводящих материалов. Металлургические методики, получение сверхпроводящих пленок и тонких слоев, нетрадиционные методы получения сверхпроводников, изготовление сверхпроводящих проводов, лент и кабелей; понятие температуры, термометрия; измерение критических температур, основные методики измерений критических магнитных полей и токов; сверхпроводящее состояние; основные представления о сверхпроводящем состоянии; электрон-фононное взаимодействие и куперовские пары; энергетическая щель в спектре возбуждений, теория БКШ; изотопический эффект, квантование потока, измерение энергетической щели, другие эксперименты; сверхпроводники в магнитном поле. граничная энергия и длина когерентности; сверхпроводники 2го рода, вихри Абрикосова, смешанное состояние, кривые намагничивания, фазовая диаграмма; критические токи в сверхпроводниках 1го и 2го рода, ток распаривания Гинзбурга-Ландау, пиннинг вихревых нитей, движение магнитного потока в сверхпроводниках; другие явления в сверхпроводниках: флуктуации, эффект близасти, неравновесная сверхпроводимость, влияние радиационных дефектов; применения сверхпроводников.

уметь: применять фундаментальные законы в области физики сверхпроводимости для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, применять теоретические и компьютерные методы исследований в области физики сверхпроводимости; производить поиск нужной информации  в специальной научно-технической и патентной литературе по тематике исследований и разработок, применять экспериментальные методы электрофизических, оптических и структурных исследования наноструктур;

владеть методами измерения вольтамперных, магнитных, оптических и др. характеристик сверхпроводников.

# Содержание курса

Тема 1. Основные явления в области сверхпроводимости, критические параметры.

Тема 2. Классы сверхпроводников, высокотемпературные сверхпроводники.

Тема 3. Методы получения сверхпроводящих материалов. Получение сверхпроводящих пленок и тонких слоев.

Тема 4. Нетрадиционные методы получения сверхпроводников. Изготовление сверхпроводящих проводов, лент и кабелей.

Тема 5. Основные методики измерений критических магнитных полей и токов. Измерение критических температур.

Тема 6. Основные представления о сверхпроводящем состоянии. Электрон-фононное взаимодействие и куперовские пары. Энергетическая щель в спектре возбуждений. Теория БКШ.

Тема 7. Эксперименты, подтверждающие основные представления о сверхпроводящем состоянии. Изотопический эффект. Квантование потока. Измерение энергетической щели. Другие эксперименты.

Тема 8. Сверхпроводники в магнитном поле. Эффект Мейснера-Оксенфельда (идеальный диамагнетизм). Глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник. Промежуточное состояние. Граничная энергия и длина когерентности.

Тема 9. Сверхпроводники 2го рода. Отрицательная поверхностная энергия. Вихри Абрикосова. Смешанное состояние. Кривые намагничивания. Фазовая диаграмма.

Тема 10. Критические токи в сверхпроводниках 1го и 2го рода. Ток распаривания Гинзбурга-Ландау. Пиннинг вихревых нитей. Центры пиннинга. Движение магнитного потока в сверхпроводниках.

Тема 11. Туннелирование в сверхпроводниках. Туннельный ток. Схемы измерений. Туннельная спектроскопия.

Тема 12. Применения сверхпроводников. Высокотемпературная сверхпроводимость и перспективы.

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Линтон Э. Сверхпроводимость. М.: Мир, 1971.

2. Буккель В. Сверхпроводимость. М.: Мир, 1975.

3. Тинкхам М. Введение в физику сверхпроводимости. М.: Наука, 1980.

4. Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводников. М.: Наука, 2000.

5. Физические свойства высокотемпературных сверхпроводников. Тт. 1-5. Под ред. Д.М.Гинзберга. М.: Мир, 1990-1995.

Дополнительная:

1. R.Wesche. High-Temperature Superconductors: Materials, Properties, and Applications. 1999 (456p.).

2. Д.Сан-Жам, Г.Сарма, Е.Томас. Сверхпроводимость второго рода. М.: Мир, 1970.

3. А.Роуз-Инс, Е.Родерик. Введение в физику сверхпроводимости. М.: Мир, 1972.

4. С.В.Вонсовский, Ю.А.Изюмов, Э.З.Курмаев. Сверхпроводимость переходных металлов, их сплавов и соединений. М.: Наука, 1977.

5. Е.М.Савицкий, Ю.В.Ефимов, Н.Д.Козлова, Ю В.П.Михайлов, Ю.А.Успенский. Сверхпроводящие соединения переходных металлов. М.: Наука, 1976.