# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

# ОСНОВЫ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

Лекция 5

В прошлый раз:

4. Эксперименты, подтверждающие основные представления о СП состоянии.

4.1. Изотоп-эффект.

4.2. Квантование магнитного потока.

4.3. Измерение .

4.3.1. Поглощение электромагнитного излучения.

4.3.2. Измерение поверхностного сопротивления сверхпроводников.

4.3.3. Поглощение ультразвука.

Вывод: при переходе в СП состояние наблюдается резкое уменьшение поглощения (электромагнитного излучения, ультразвука) для частот hf2.

4.3.4. Туннельные эксперименты.

Выводы последнего параграфа.

1. Существует щель в спектре возбуждений сверхпроводников.

2. Теория БКШ дает правильную величину 2Δ/kTc=3.52 для слабо связанных сверхпроводников.

3. Существует класс т.н. сильно связанных сверхпроводников, у которых 2Δ/kTc>3.52. Т.е. для них наблюдается отклонение от БКШ.

5. Сверхпроводники в магнитном поле.

5.1. Эффект Мейснера-Оксенфельда или идеальный диамагнетизм.

1. Магнитное поле выталкивается из СП – фундаментальный факт.

Внутри массивного СП: В=0, =-1/4.

2. Эксперимент

На образец «х» наматывается измерительная катушка L (как можно плотнее).

Включим Н. Угол отклонения Г равен:

~q=Idt=εrdt=1r⋅1c⋅dФdtdt~Ф=BS.

Здесь q-заряд, протекший через гальванометр, I-ток через гальванометр, -ЭДС, Ф-магнитный поток через измерительную катушку L, S-площадь (nSсредн) катушки L, n-число витков катушки L. Измерим  при разных Н.

3. Результат:

При Н < 200 Э ≡ Нс индукция В в СП резко падает (остаток – паразитный поток из-за неплотно намотанной катушки).

По константам (градуировка) можно найти нижний предел индукции В в СП.

4. Картина распределения поля и токов.

1) В поле Н возникает экранирующий поверхностный ток. Он точно компенсирует В внутри СП (поэтому ток называется «диамагнитным»): В=0.

2) Вне СП Нвнеш=Ввнеш (т.к. =1)=Н+Нs. Где Н-поле соленоида, Нs-поле, создаваемое поверхностными токами (js).

Всё это эквивалентно картине В=Н+4М с М=Н=-(1/4)Н. Т.е. СП в поле есть магнетик и именно диамагнетик с =-1/4<0. Вот почему говорят о «намагниченности» СП в поле Н (или о «магнитных» свойствах СП).

3) Поверхностные токи!

Т.к. В=0 внутри массивного СП, то тока внутри нет. Токи всегда текут по поверхности СП (для СП 1-го рода). В поле Н.

5.2. Магнитные свойства сверхпроводников.

1. Магнитная индукция В.

Стержень параллельно полю.

Обратимость для чистого СП.

2. Намагниченность.

3. Неидеальный образец.→Неоднородности, примеси, дефекты.

1) Нет четкого Нс («разные фазы»).

2) Необратимость (гистерезис).

3) Остаточный магнитный поток (или В) при Н=0. Неполный эффект Мейснера.

4) Остаточная намагниченность = захваченный или «замороженный» магнитный поток. Часто вреден.

Модель:

В выделенном участке локальное критическое поле Нс, локал<Нс, где Нс – среднее критическое поле образца. Поэтому, когда при Т<Tc мы уменьшаем поле (оно было больше Нс), то весь образец переходит в S-состояние (при Н=Нс), а этот участок еще нет. И его нормальное состояние будет сохраняться до Н=0, т.к. СП не позволит полю исчезнуть (возникнут незатухающие токи, поддерживающие поле в этом участке).

5.3. Глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник .

5.3.1. Фундаментальное понятие.

1. Знаем: В=0 в глубине СП.

2. Если снаружи у поверхности В0, то согласно граничным условиям скачок В можно компенсировать поверхностным током j.

3. Но в СП jjc, т.е. скачка быть не может (нужен бесконечный ток!). Т.е. возникает переходный слой, где течет экранирующий ток и В меняется от внешнего значения до 0.

4. Толщина такого слоя d~10-5 см.

Это уточнение понятия «идеальный диамагнетизм».

5.3.2. Теория Лондонов.

Вывод см. в Линтоне или Роуз-Инсе.

1. j=-cA/[4(L)2]											(1)

Это уравнение Лондонов для СП. Здесь Lнекоторая постоянная размерности длины, Авектор-потенциал магнитного поля.

2. Используя уравнение Максвелла для Н, получим вместе с (1)

d2H(x)dx2−H(x)λL2=0,						(2)

где ось х направлена внутрь СП:

3. Решение (2):

H(x)=H(0)exp(-x/L).

Плотность тока описывается той же формулой.

Величина L называется глубиной проникновения в модели Лондонов.

Понятен смысл L: поле на этой глубине падает в е раз.

4. Лондоновская глубина проникновения:

λL=mc24πe2ns,

где ns–концентрация сверхпроводящих электронов.

Обычно L из эксперимента: L=510 Å для Sn. В ВТСП в несколько раз больше.

5.3.3. Сверхпроводник – магнитный экран.

1. Массивный образец:

Слой толщиной 500 Å заметно уменьшает поле. Наноэкран.

2. Пленка, поле с двух сторон, толщина пленки dL.

Поле нигде не достигает нуля.

5.3.4. Зависимость  от Т.

1. ns= ns(T) (при Т=Тс ns=0), т.е. =(Т).

2. Учет (Т) выполнен в теории БКШ.

3. На эксперименте

λ(T)=λ(0)1−TTc4

Согласие с БКШ. Очень важное свойство: при ТТс поле проникает в СП.

Измерение   по проникновению через тонкую пленку с d.

5.4. Промежуточное состояние.

1. Коэффициент размагничивания.

1) Рассмотрим СП шар в поле H<Hc.

Экранирующие токи. Выталкивание магнитного поля.

В точке А плотность силовых линий увеличена, т.е.

НэфНа>H

(из-за добавочных токов).

2) Записывают Нэф=Н-4nMM			это эквивалентно B=H+4M.

Здесь nM – коэффициент размагничивания (размагничивающий фактор), 0nM1.

M=-(1/4)Hэф, т.е. Hэф=H/(1-nM).

В т.А 	nM = 1/3	сфера,

½	провод  полю.

0	провод  полю.

2. Промежуточное состояние.

1) При	Нс < Hэф < Hc/(1-nM)

или			(1-nM)Hc < H <Hc

возникает особое – промежуточное – состояние.

2) В т.А должно быть N-состояние (поле >Hc).

Но весь шар не может перейти в N-состояние, мало среднее поле. Ведь если шар перейдет весь в N-состояние, то поле внутрь и H<Hc. Что невозможно.

3) Произойдет расслоение на N и S области – домены.

3. Эксперимент.

1) Магнитный поток, проникающий в катушку:

Пунктир – ситуация для цилиндра  полю, когда nМ = 0.

2) Прямое наблюдение доменной структуры.

А. Опыт Шальникова и Мешковского.

У Bi очень сильная зависимость R(H). Проволочка диаметром 30-50 мкм.

В СП области Н=0, В N-области Н=Нс.

Б. Метод декорации.

Испаряются металлы Fe, Co или Nb. Осаждаются на поверхность сверхпроводника.

Магнетики Fe, Co садятся в областях с большой плотностью магнитного потока (диамагнетик Nb – с малой). Получается картина доменов.

В. Эффект Фарадея.

Цезиевое стекло вращает плоскость поляризации света в магнитном поле.

P – поляризатор (свет после него линейно поляризован, колебания в одной плоскости), АР – анализатор.

Где Н0, поворот плоскости поляризации и тень. Видна картина доменов. Можно видеть динамику при росте Н (фильм).

4. Размер доменов.

Очень сложная картина (Ландау).

Процент N и S фаз определяется минимумом энергии (термодинамического потенциала Гиббса G). А сам этот потенциал определяется потенциалами GN и GS и поверхностной энергией на границе N и S фаз (о которой мы еще не знаем).

Типичный размер доменов 0.1-1мм в образце размером 1см.

5.5. Поверхностная энергия в сверхпроводниках.

3. Вот и рассмотрим такую S-N границу.

Граница в СП – вещь сложная.

1. Зададимся вопросом, существует ли граница между N и S-фазами в одном материале (промежуточное состояние)?

2. Существует положительная поверхностная энергия на этой границе (0), иначе бы СП-к в Н разбился на бесконечно тонкие нормальные слои (энергия=0) и сверхпроводящие слои толщиной меньше  (проникновение поля снижает магнитную энергию СП-ка). Этого не происходит из-за 0. Энергетически не выгодно.

Ниже мы и рассмотрим из-за чего возникает такая поверхностная энергия.

3. Все сверхпроводящие характеристики на N-S границе падают на длине . На меньшей длине этого сделать не позволяет сильная корреляция пар (-это размер пары). Один электрон из пары проникает в N-металл, продолжая взаимодействовать со своим партнером.

4. Вблизи границы Н=Нс, иначе бы эта граница сдвигалась в ту или иную сторону. (Условие Н=Нс справедливо для бесконечной границы. Для доменов в промежуточном состоянии это примерно правильно. Однако для случая вихрей,-будем рассматривать позже,-это не так).

5. Рассмотрим N-S границу для случая .

Раз равновесие фаз, должны быть равны термодинамические потенциалы Гиббса G. За нуль отсчета примем Gn (слева).

Напомню:

1. Gn(0)-Gs(0)=Hc2/8. Причем Gn(N)=Gn(0). Поэтому Gs(0) лежит ниже на величину Hc2/8.

2. Т.к. вблизи N-S границы поле Н=Нс, Вклад от  поля тоже равен Hc2/8. Вклад от поля возникает из-за того, что поле не проникает в СП. Т.е. существуют экранирующие токи, т.е. доп. энергия H2/8. Таким образом, мы видим, что справа (в СП) сумма энергий равна нулю (т.е. Gn). Это и означает равновесие фаз.

Но  вблизи поверхности раздела фаз (из-за ).

Т.е. возникает поверхностная энергия >0. Величина этой поверхностной энергии (на единицу площади):

~Hc8π(ξ−λ).

Это свойство сверхпроводников из-за наличия двух характерных длин:  и .

6. Сверхпроводники 2-го рода.

6.1. Отрицательная поверхностная энергия.

В сверхпроводниках 2 параметра длины: L и . Отсюда все «чудеса».

1. Граница N-S в магнитном поле.

1) Поле проникает на глубину .

2) СП характеристики (параметр порядка или , концентрация пар или «СП» электронов ns меняются  на длине когерентности .

2. Возможны (в принципе) 2 крайних случая:

1-ый случай.						2-ой случай.

>>						      <<

Поле не проникает в сверхпроводник.		Поле меняется уже в сверхпроводнике.

За нуль отсчета снова примем Gn (термодинамический потенциал Гиббса в N-состоянии). Снова те же формулы: Gn(H)=Go(0); Gn-Gs(0)=Hc2/8 (V=1). Там, где нет поля Н (вытолкнуто), энергия СП-ка на Н2/8 больше.

В промежутке между Gn и Gs(0)-максимальной (справа) тоже Gs(0). Но там эф<o, т.е. Hcэф<Hc.

Разница этих двух вкладов=поверхностной энергии. Т.е.

На единицу площади.            ~Hc8π(ξ−λ)>0.	~Hc8π(ξ−λ)<0!

СП 1-го рода.	СП 2-го рода.

3. Т.е. во втором случае выгодно «творить» поверхность, так как будет выигрыш энергии у системы.

Но бывает ли это явление?

Ответ: да.

1) ~1/ns. В сплавах ns в 10-100 раз меньше, чем в хороших металлах. Т.е.  в 3-10 раз больше.

2) =(l)	=(ol). Т.е. играет в ту же сторону: делается >.

Даже чистый металл Nb – СП 2-го рода.

9.2. Смешанное состояние сверхпроводников 2-го рода. Вихри Абрикосова.

1. Что же будет со сверхпроводниками 2-го рода (СП-2) в магнитном поле Н? Оно проникает в СП-2!

2. СП-2 в Н разбивается на сверхпроводящие (s) и нормальные (n) чередующиеся области. Это энергетически выгодно: поверхностная энергия <0. Выгодно, чтобы размер нормальных областей 0 из-за <0. Но ... размер нормальных областей не может быть меньше длины когерентности . Параметр порядка, щель  не могут меняться в пространстве резче, чем на . Т.е. размер n-областей  .

3. Число n-областей определяется приложенным полем Н.

Размер (диаметр) одной n-области в СП  . Каждая область несет квант потока Фо (поток квантован, точнее, флуксон квантован). Т.е. Н1см2=NФо для площади S=1см2. Откуда N=H/Фо. Кстати, это и метод измерения величины Фо. Результаты совпадают с данными, полученными другими методами.

4. Эти области и есть вихри Абрикосова. Название происходит из-за того, что вокруг них текут незатухающие токи. Сердцевина таких областей находится в нормальном состоянии и поле в ней Н2Нс. Поскольку ток не затухает, вихрь должен содержать целое число N квантов потока. Минимум энергии получается при N=1.

5. Структура вихря:

Вид сверху:

6. Магнитное поле Н, при котором в образец входит первый вихрь, называется нижним (или первым) критическим полем Нс1. Мы уже знаем термодинамическое критполе Нс: Gn-Gs=Hc2/8. Теперь Нс1.

В сверхпроводниках второго рода Нс1<Hc.

7. Почему Нс1 не равно нулю?

Во-первых, пока магнитный поток, приходящийся на образец <Фо, вихрь не может образоваться. Во-вторых, образование нормального «кора» вихря не выгодно, ведь Т<Tc. Отрицательный вклад от поверхностной энергии лишь частично компенсирует проигрыш энергии из-за образования «кора». Т.е. сам вихрь имеет положительную энергию. Поэтому нужно такое поле Н, чтобы его энергия Н2/8 превысила энергию вихря (на единицу объема). В этом случае системе выгоднее пропустить поле внутрь, а не выталкивать его.

8. Состояние сверхпроводника в поле Н>Hc1 называется смешанным. Эта фаза называется фазой Шубникова. В ней присутствуют вихри.

9. В последнее время было показано, что вихрь является довольно сложным образованием. Вихрь (его «кор») может иметь заряд. В нем могут быть уровни для нормальных электронов. В вихрях в ВТСП системах наблюдали антиферромагнитное упорядочение в «коре».