# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

# ОСНОВЫ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

# Лекция 6

В прошлый раз:

Рассмотрели: 5. Сверхпроводники в магнитном поле.

5.1. Эффект Мейснера-Оксенфельда или идеальный диамагнетизм.

5.2. Магнитные свойства сверхпроводников.

5.3. Глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник.

5.4. Промежуточное состояние.

5.4.1. Коэффициент размагничивания.

5.4.2. Природа промежуточного состояния.

5.4.3. Экспериментальное наблюдение промежуточного состояния.

5.5. Поверхностная энергия.

Мы выяснили, что для образования границы между сверхпроводящей и нормальной фазой в одном и том же металле необходима положительная поверхностная энергия  Т.е. образование такой границы энергетически не выгодно.

Начали: 6. Сверхпроводники 2-го рода.

6.1. Отрицательная поверхностная энергия.

6.2. Смешанное состояние сверхпроводников 2-го рода. Вихри Абрикосова.

Продолжаем.

6. Структура вихря.

Вид сверху:

Нормальная сердцевина! В СП-ке есть Н, т.е. есть и ток (Лондон). Ток не затухает.

Минимум энергии требует одного кванта Фо.

7. Состояние сверхпроводника 2-го рода при H>Hc1 называется смешанным (фаза Шубникова, вихри).

8. Взаимодействие вихрей. Решетка вихрей.

Вихри – это круговые токи. Они не сливаются: выгодно иметь максимальную площадь поверхности (отрицательная поверхностная энергия). Вихри (токи!) взаимодействуют друг с другом и отталкиваются друг от друга (эквивалент Образуется решетка вихрей, треугольная выгоднее всего (хотя анизотропия кристаллической решетки влияет и может сделать выгодной квадратную вихревую решетку). Наблюдение – метод декорирования.

9. Кривая намагничивания сверхпроводников 2-го рода.

Различие сверхпроводников 1-го и 2-го рода видно особенно наглядно.

Стержень, Носи, nM=0. Кривые:

При Н=Нс1 входит 1-ый вихрь. Начинается проникновение поля в СП, М – уменьшается. При Н=Нс2 появляется сопротивление . Т.е. у СП 2-го рода есть нижнее и верхнее критические поля. В поле Нс2 вихри плотно, .

Может быть (А15, ВТСП):

Нс1<<Hc

Нс2>>Hc.

Nb3Ge	Нс2(0)400 кЭ – гигантское поле.

ВТСП	Нс2(0)=2 - 10 МЭ! Нельзя померить.

В(Н):

10. Фазовая диаграмма сверхпроводимости 2-го рода.

Это для обратимых (равновесных) процессов.

11. Поверхностная сверхпроводимость.

Очень интересное явление наблюдается в СП-ах 2-го рода. Эксперимент: Нповерхности, смотрим Ic(H).

Т.е. СП-сть существует в полях Н>Hc2. И при этом R=0! Условия: поверхность образца гладкая (нет дефектов), контакт с диэлектриком (вакуумом). Теория и эксперимент показывают: Нс3=1.69Нс2. Поле Нс3 называют полем образования поверхностных зародышей сверхпроводимости.

Объяснение (теория Сан Жама и Де Жена):

Важна именно роль поверхности. Поле Нс2 – это поле разрушения сверхпроводимости формально бесконечного СП-ка, когда не учитывается роль поверхности. При Н=Нс2 вихри забивают своими «корами» весь СП-к. Кроме тонкого слоя на поверхности! Его толщина порядка . Туда вихрь не влезает. Помните, в очень тонких пленках (d) Hc растет, т.к. поле проникает в них. Поэтому энергия, связанная с выталкиванием поля, в них уменьшается и энергия S-состояния остается меньше энергии N-состояния до более высоких полей.Примерно то же происходит и здесь при Нс2. Вихрь не может поместиться в этом тонком слое d~. А поле-то проникло. Поэтому и нужна дополнительная сила, т.е. дополнительное поле, чтобы подавить сверхпроводимость этого тонкого слоя.

Теория дала Нс3=1.69Нс2, эксперимент подтвердил.

Де Жен, стр. 199.

Это состояние СП-ка примерно то же самое, что и безвихревое состояние тонких СП пленок. Проверка явления: покрыть поверхность нормальным металлом. Явление должно исчезнуть.

12. Критический ток в сверхпроводниках 2 рода.

Очень коротко. Определяется движением вихрей, а не правилом Силсби (когда на поверхности Н=Нс от тока). Вихри зацепляются за неоднородности. Это называется пиннинг вихрей (pin-прикалывать). Срыв вихрей при I>Ic из-за силы Лоренца: F=(e/c)[IxH].

А движение вихрей – это потери, т.е. сопротивление. Центры пиннинга. Оптимальные с размером порядка длины когерентности .

7. Слабая сверхпроводимость.

7.1. Понятие о слабой сверхпроводящей связи.

1) Слабая сверхпроводимость – это сверхпроводимость слабой связи. Т.е. объект нашего исследования – слабая сверхпроводящая связь. Связь – это предмет, а не действие («связка»).

2) Что же такое «слабая связь»?

Сначала интуитивное понятие.

Рассмотрим 2 массивных сверхпроводника («массивный» – когда ничего не зависит от размеров. Это и пленки). Одинаковые, одна температура, изолированы. Установим между двумя кусками слабый контакт (или слабую связь). Т.е приблизим, но не прижмем. Физически строгое определение этой операции: сделаем такой контакт, чтобы он не мог радикально изменить состояние обеих половинок, а играл бы роль возмущения. Т.е. чтобы половинки слабо, но влияли бы друг на друга.

3) Определение.

Слабая сверхпроводящая связь – это проводящее соединение между массивными сверхпроводниками (электродами), критический ток которого значительно меньше критического тока электродов и размер которого порядка длины когерентности.

7.2. Типы слабых связей.

1. Туннельные структуры.

S-I-S (S-I-N, S-п/п-S, S-N-S).

Толщина диэлектрика d=10-20 Å, толщина прослойки из нормального металла (для S-N-S перехода) 103-104 Å.

2. Структуры с непосредственной проводимостью (с концентрацией тока).

Мостик Дайема. Обозначается как S-c-S, c=constriction=сужение.

L~  длина мостика.

w  ширина мостика,

L, w~0.1-1 мкм.

Мостик может быть и из N-металла.

Мостик переменной толщины (Лихарева).

dмост=3103-103 Å < dпленка=103-3103 Å  L, w~0.1-1 мкм. Ток концентрируется в мостиках.

Точечный контакт.

rиглы~1 мкм.

Мостик на эффекте близости (мостик Нотариса). Без концентрации тока.

Из-за эффекта близости Ic в области под N-металлом будет подавлен. Т.е. это слабая связь.

Ионно-имплантированный мостик.

Имплантация ионов в СП. В поврежденной области может быть N, п/п, S'-тип. Эта структура близка к S-N-S типу, но одномерна. Размеры:

L  1 мкм, w  100 мкм.

3. Системы слабых связей.

1) Два параллельных мостика (интерферометр).

2) Множественные структуры (набор шариков, цепочка связей).

7.3. Разность фаз параметра порядка.

Сейчас я введу главный параметр в этой науке – разность фаз параметра порядка.

1. В сверхпроводнике существует конденсат пар. Все они в одном состоянии.

2. Т.е. для сверхпроводника существует единая волновая функция =ei (параметр порядка).

3. Рассмотрим контакт двух сверхпроводников. У каждого своя фаза: 1, 2.

4. Введем разность фаз двух сверхпроводников на их границе:

=2-1.

Пусть это 2 сверхпроводника, разделенные диэлектриком:

Т.е. слабая связь S-I-S типа, d-толщина диэлектрика.

1) Если барьер (диэлектрик) толстый, т.е. d, то 1 и 2 никак не связаны,  - произвольна.

2) Барьера нет, т.е. d=0, то 1=2 и =0.

3) Слабая связь (тонкий барьер), то 1 и 2 связаны,  - зависит, например, от тока.

7.4. Эффекты Джозефсона.

1. Существует 2 эффекта Джозефсона:  стационарный и нестационарный.

Вот для таких слабых связей.

2. Стационарный эффект Джозефсона.

Ток меньше критического проходит через слабую связь без затухания. Т.е. V=0 при I<Ic.

Ic – это критток слабой связи (он значительно меньше криттока электродов.

Для сверхпроводящего мостика это не удивительно, но для туннельного перехода или N-мостика – удивительно.

Когерентность фазы волновой функции сохраняется при наличии такого барьера.

3. ВАХ туннельного Джозефсоновского перехода:

Здесь переход типа S1-I-S2. Имеется гистерезис. При ТТс будет размытие.

4. Нестационарный эффект Джозефсона.

1) Если V0 на переходе и V=const, то сверхток (ток пар) становится переменным. Через переход при V0 текут 2 компоненты тока: ток пар и ток нормальных электронов (ток возбуждений).

2) Частота этого переменного тока

ħ=2eV.

3) Физика: 2eV – это разность энергий пары в левом и правом сверхпроводниках. Переходя с уровня на уровень, пара теряет эту энергию. А согласно квантовой механике частота =Е/ħ.

4) Следствие наличия переменного тока – излучение электромагнитных волн на этой частоте.

Все это относится к любым сверхпроводящим слабым связям.

7.5. Основные уравнения Джозефсона.

Без вывода (см. Солимар).

Уравнение для тока:

j=jcsin.

Уравнение для разности фаз параметра порядка:

∂ϕ∂t=2eVℏ.

Если ≠(r), то уравнение для фазы будет:

dϕdt=2eVℏ.

Если ~eit, т.е. =t,

то отсюда ∂ϕ∂t=ω и

получим ħ=2eV. Было.

Для стационарного эффекта Джозефсона:

j=jcsin, =Const, V=0, maxj=jc	(sin=1).

Для нестационарного эффекта –оба уравнения.

7.6. Зависимость тока Джозефсона от магнитного поля.

Если магнитное поле Н≠0, направлено параллельно плоскости перехода (вдоль оси у, см. рисунок), то можно показать, что d/dx=(2ed/ħс)By.

Здесь d=do+1+2. Поле сосредоточено в переходе (+две глубины проникновения), do-толщина изолятора. В переходе В=Н (=1). Отсюда получим

=(2ed/ħс)Нx+o.

Здесь o=Const, это фаза в точке, принятой нами за начало отсчета. Плотность тока Джозефсона j=jcsin при наличии магнитного поля Н будет разной в разных точках перехода. Максимальный ток через переход (т.е.критический ток перехода) в поле Н

Im=Ic⋅sinπ⋅ФФоπ⋅ФФо.

Здесь Фо=hc/2e=2.0710-7 Гссм2 (квант магнитного потока), Ф - магнитный поток через переход (Ф=H·d·a, а-размер перехода).

Ic - максимальный ток без поля.

Рисунок:

Так максимальный ток зависит от поля (потока в переходе).

7.7. Джозефсоновская глубина проникновения.

Здесь J - Джозефсоновская глубина проникновения. Т.е. ток через переход течет лишь в слое ~J. Ток (и поле этого тока НJ) не проникают в большой переход. Это аналогия эффекта Мейснера-Оксенфельда. Суть эффекта – экранировка поля.

7.8. Схема измерения ВАХ.

Есть схемы измерения Ic(H) и др.