# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

# ОСНОВЫ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

# Лекция 7

В прошлый раз:

Закончили тему 6 - сверхпроводники 2-го рода.

6.2. Смешанное состояние сверхпроводников 2-го рода. Вихри Абрикосова. Взаимодействие вихрей. Решетка вихрей. Кривые намагничения сверхпроводников 2-го рода. Фазовая диаграмма сверхпроводимости 2-го рода. Поверхностная сверхпроводимость. Критический ток в СП-ках 2-го рода.

Начали: 7. Слабая сверхпроводимость.

7.1. Понятие о слабой сверхпроводящей связи.

Два сверхпроводника, соединенные диэлектриком, перемычкой, …

7.2. Типы слабых связей.

7.3. Разность фаз параметра порядка.

(=(2-(1.

7.4. Эффекты Джозефсона.

Стационарный и нестационарный.

7.5. Основные уравнения Джозефсона.

7.6. Зависимость тока Джозефсона от магнитного поля.

7.7. Джозефсоновская глубина проникновения.

7.8. Схема измерения ВАХ.

Продолжаем.

7.9. Слабая связь в СВЧ поле. Джозефсоновские ступеньки тока.

Это тоже область нестационарного эффекта Джозефсона.

1. Знаем: V=Vo=Const (H=0), то пойдет переменный ток и будет Джозефсоновское излучение на частоте

(=(о=2eVo/ħ.

2. Т.е. Джозефсоновский переход – генератор, перестраиваемый с помощью напряжения. Джозефсоновская генерация.

3. Пусть V=Vo+Ṽ(cos(t. Последний член от СВЧ-генератора.

Ṽ<<Vo.

I=Icsin(.

d(/dt=2eV/ħ, V~cos(t.

Т.е. I~sin(2eVot/ħ+Asin(t).

Нелинейность Дж. перехода!

Оказывается (можно показать), что при

Vo=Vn=n(ħ(/2e,

где n – целое число, возникнут постоянные составляющие в токе!

Удивительный переход.

Физика: 2 осциллятора, частоты совпали, а разность фаз постоянна, то возникают биения. Здесь: 1) частота Джозефсоновских колебаний (~Vo) и 2) n-ная гармоника внешнего излучения (n(, элемент нелинейный – выделяет).

Вид ВАХ (ступеньки Шапиро):

Эффект имеет физический предел ħ(=2(. Затем амплитуда ступенек резко падает (но они видны до ħ(~10(2().

7.10. Резистивная модель слабой связи.

1. Полный ток через переход:

I=Is+IN+ID+If.

Здесь Is – Джозефсоновский ток (ток пар), IN – нормальный ток (ток электронов, Т(0), ID – ток смещения (емкостной), If – шумовой ток.

Is=Ic(sin(,

IN=V/R,

ID=C(dV/dt.

2. Эта модель хорошо описывает реальные переходы с L~(.

3. В больших переходах работает другая – вихревая модель. Это несколько сложнее.

7.11. Квантовая интерференция.

7.12. СКВИДы.

7.13. СП кольцо с одной слабой связью. ВЧ-СКВИД.

Генератор ВЧ (10 MГц) – контур LC, связанный индуктивно со СКВИДом. При росте тока от ВЧ-генератора растет и амплитуда Ф в СКВИДе. Когда появляется петля гистерезиса (т.е. потери в СКВИДе), контур генератора как бы шунтируется малым сопротивлением. Это отражается на V контура. Поток Фе чуть увеличился (около Фес), возникли потери, возникло изменение V на контуре. И можно мерить (по V контура) поток Фе с точностью до малых долей Фо.

2. Примеры ВЧ-СКВИДов.

Пленочный СКВИД на трубке

7.14. Применение СКВИДов и других слабых сверхпроводящих связей.

1. Что можно мерить СКВИДом?

-Магнитный поток (;

-Магнитное поле Н;

-Их изменения;

-Все, что можно превратить в Н (ток, напряжение = эталонная катушка).

Т.е. практически все.

2. Чувствительность (по Н):

-обычные СП-ки:   5(10-12Гс/Гц1/2	при Т=4.2К (в полосе частот (f=1Гц).

-ВТСП: 		  10-10Гс/Гц1/2	при Т=78К.

3. Градиенты Н.

Чувствительность	10-11Гс/см(Гц1/2. Уникально!

4. Эталон Вольта.

На основе соотношения:

2eV=ħ(.

Помните ступеньки тока Джозефсоновского перехода при 2eV=nħ(.

По ( мерится V. Частота (10-70ГГц) мерится очень точно в радиодиапазоне. Реально сравнивают напряжение на нормальном электрическом элементе с положением 100-200-ой ступеньки джозефсоновского тока. Принято во всех развитых странах и в России. Достигнута стабильность 10-10.

5. Определение e/ħ.

По тому же соотношению, что определяет эталон Вольта:

2eV=ħ(.

Определяя V и (, можно найти 2e/ħ. Найдено в Национальном Бюро Стандартов США:

2e/ħ =4.83593420(1014Гц/ВNBS.

Здесь стоит Вольт Национального Бюро Стандартов США! У каждого свой Вольт.

Обращаю ваше внимание на точность.

6. Шумовая термометрия.

Температуру Т<1K измерять сложно. Используют СКВИД.

Шум Найквиста:

=4kTR(f.

Измеряя Vш=((Vш2(, знаем Т (по R и (f).