МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРОГРАММА КУРСА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТВЭЛОВ И ТВС ЯЭУ

Объем курса: 60 часов.

Кафедра – исполнитель: Кафедра конструирования приборов и установок.

Автор программы: доктор технических наук, профессор Малыгин В.Б.

Для каких групп читается: Ф8-07.

Сведения об утверждении программы: рассмотрена на заседании кафедры, утверждена на заседании Совета факультета.

Аннотация: курс знакомит с общими вопросами проектирования твэлов и ТВС ЯЭУ, с конструкциями твэлов и ТВС реакторов различного типа. Рассматриваются проблемы и методы обоснования работоспособности, ресурса и лицензирования.

Учебная задача: освоение базовых понятий, основных этапов проектирования и обоснования работоспособности конструкций твэлов и ТВС ЯЭУ.

Входные компетенции студентов: владение базовыми знаниями и навыками, формулированными в курсах «Высшая математика», «Физика», «Детали машин и основы конструирования», «Материалы ядерных реакторов», «Теплофизические расчеты твэлов ЯЭУ», «Сопротивление материалов».

Выходные компетенции студентов: знание теоретических основ и методов проектирования твэлов и ТВС ЯЭУ. Выбор материалов. Владение методами обоснования работоспособности конструкций. Умение оптимизировать основные этапы проектирования для обеспечения эксплуатационной надежности изделий.

Структура курса: лекции – 30 часов,

практические занятия — 30 часов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

- ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи курса. Основные понятия и определения. Экономические и экологические проблемы развития энергетики. Возобновляемые и не возобновляемые источники энергии, сценарии их использования. Факторы, определяющие опережающее развитие атомной энергетики.

- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТВЭЛОВ И ТВС ЯЭУ

Задачи проектирования. Показатели оптимальной конструкции. Этапы проектирования. Основные стандарты, регламентирующие процесс проектирования. Состав эскизного и технического проекта.

Основные типы реакторов, принятые к промышленной реализации. Классификация реакторов. Классификация твэлов. Составные части типового твэла. Требования к твэлам и ТВС ЯЭУ. Дистанционирование твэлов в ТВС.

Материалы твэлов и ТВС ЯЭУ. Материалы сердечников твэлов. Требования к топливным материалам. Основные эксплуатационные характеристики топлива энергетических реакторов. Требования к конструкционным материалам. Выбор материалов для оболочек твэлов и элементов конструкции ТВС реакторов различного типа. Основные характеристики конструкционных материалов энергетических реакторов.

- ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТВЭЛОВ ЯЭУ

Физико-химические процессы, определяющие работоспособность твэлов. Перестройка структуры. Накопление продуктов деления и их состояние в облучаемом топливе. Распухание и радиационное уплотнение топлива. Выход газообразных продуктов деления. Изменение теплофизических и физико-механических свойств топлива в процессе облучения.

Изменение свойств конструкционных материалов в процессе эксплуатации. Распухание, радиационный рост, радиационное упрочнение и охрупчивание конструкционных материалов.

Экспериментальные и расчетные методы обоснования работоспособности твэлов. Критерии работоспособности. Коэффициенты запаса. Основные этапы расчетного обоснования работоспособности твэлов.

Конструкция и условия эксплуатации твэлов и ТВС энергетических реакторов. Выбор модели поведения твэлов. Математическое описание и методы анализа поведения твэлов в процессе эксплуатации.

- ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И КОМПОНОВКА ТЭЛОВ В ТВС

Распределение энерговыделения в активной зоне. Коэффициенты неравномерности. Методы снижения неравномерности энерговыделения. Линейное, поверхностное и объемное энерговыделение в твэлах. Подогрев теплоносителя. Распределение температуры теплоносителя по высоте активной зоны.

Компоновка и геометрические характеристики ТВС. Конфигурация элементарной ячейки. Предварительный выбор диаметра сердечника и толщины оболочки.

Компоновка твэлов в ТВС с различными способами дистанционирования. Расчет размеров пучка твэлов в ТВС. Определение толщины стенки чехла ТВС реакторов на быстрых нейтронах. Определение зазоров между ТВС.

Теплогидравлический расчет ТВС реакторов на быстрых нейтронах. Определение диаметра вытеснителей. Расчет коэффициента теплоотдачи. Теплогидравлический расчет ТВС реакторов с водой под давлением. Определение коэффициентов теплопередачи. Кризис кипения.

Распределение температур по высоте и радиусу твэлов. Определение максимальных температур. Допустимая мощность твэла и ТВС. Гидравлическое профилироание.

- ОБОСНОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТВЭЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ

Напряжения и деформации в твэлах. Предельное напряженно-деформированное состояние. Длительная прочность. Циклическая усталость. Коэффициенты запаса. Постановка задачи определения напряжений и деформаций. Система уравнений для описания напряженно-деформированного состояния. Граничные условия. Метод переменных параметров упругости. Метод конечных элементов.

Инженерные методы определения напряжений и деформаций в твэлах энергетических реакторов. Модель газового зазора. Определение запаса по напряжениям и расчет объема газосборника. Модель твердого контакта. Способы уменьшения напряжений и деформаций оболочки твэла.

Устойчивость оболочек твэлов энергетических реакторов с высоким давлением теплоносителя. Определение объема газосборника, толщины оболочки и давления предварительного заполнения твэлов.

Проблемы повышения выгорания и ресурса эксплуатации твэлов энергетических реакторов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

- Энергетические ресурсы, экология и сценарии развития энергетики

- Разработка технического задания на проектирование твэлов энергетических реакторов.

- Выгорание и воспроизводство ядерного топлива.

- Расчет ядерной плотности и макроскопических сечений взаимодействия нейтронов с топливом и конструкционными материалами энергетических реакторов.

- Энерговыделение в твэле и распределение энерговыделения по объему активной зоны.

- Создание базы данных по теплофизическим свойствам материалов тепловыделяющих элементов.

- Создание базы данных по физико-механическим свойствам материалов тепловыделяющих элементов.

- Расчет геометрических параметров твэла и допустимых тепловых нагрузок.

- Компоновка и расчет геометрических параметров ТВС.

- Распределение температур по высоте активной зоны.

- Распределение температуры по радиусу твэла.

- Распределение температуры по радиусу сердечника.

- Расчет объема газосборника в твэлах энергетических реакторов.

- Расчет объема газосборника для обеспечения коэффициента запаса прочности по напряжениям для твэла реактора БН–600.

- Устойчивость оболочек твэлов под действием внешнего давления теплоносителя.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Промежуточный: контрольная работа — 8 неделя.

Итоговый: экзамен

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

| 1 2 | 621.039 б59 621.039. 548. М20 | Бибилашвили Ю.К., Головнин И.С., Малыгин В.Б. / Инженерные расчеты твэлов энергетических реакторов. // Учебное пособие. М.: МИФИ, 1985. В.Б. Малыгин. / Эксплуатационные свойства материалов для обоснования проектов твэлов энергетических реакторов. // Учебное пособие. М:, МИФИ, 2007. |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

| - 1* | - 621.039 - 56 | - Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов / Под редакцией Ф.Г.Решетникова // М.:, Энергоатомиздат, 1995. |
| --- | --- | --- |
| - 2** | - 621.039 - М20 | - В.Б.Малыгин / Топливный цикл энергетических реакторов и проблемы увеличения ресурса тепловыделяющих элементов.// Учебное пособие. М.: МИФИ, 2001 |
| - 3* | - 621.039Ф92 | - Фрост Б. / Твэлы ядерных реакторов. // М:, Энергоатомиздат, 1986. |

* - книги выдаются в читальном зале.

** - книга выдается на кафедре