# СЕМИНАР 12

## Распределение температуры по радиусу сердечника

Цель практических занятий: определение максимальных температур в твэле и коэффициента запаса до температуры плавления сердечника.

Задача 1. Определить распределение температур в центре сердечника и максимальную температуру топлива твэла ВВЭР–1000. Линейная тепловая нагрузка равна 490 Вт/см, теплопроводность оболочки — 0,22 Вт/смК, толщина оболочки — 0,65 мм, диаметр сердечника — 7,56 мм, теплопроводность сердечника с — 0,3 Вт/см К.

Решение:

Распределение температур центра сердечника по высоте  в предположении постоянства коэффициента теплопроводности и объемного энерговыделения дается соотношением:

Tц(z)=Tвх+ΔT21+sinπzH+qscosπzH1α+δoλo+1hз+Rc,       (1)

где Rc — термическое сопротивление сердечника, равное Dтв/4с.

Используя условия задачи и результаты, полученные на семинаре 11, получим:

Tц(z)=290+161+sinπzH+1847cosπzH

Координата максимальной температуры определяется соотношением:

tgπzH=8,7⋅10−3.

Ответ: максимальная температура топлива равна 2153 0С в сечении на 10 мм выше центра активной зоны.

Задача 2. Определить распределение температур в центре сердечника и максимальную температуру топлива твэла БН–600. Температура входа теплоносителя равна 377 0С, подогрев теплоносителя — 203 0С. Линейная тепловая нагрузка равна 530 Вт/см, теплопроводность оболочки — 0,22 Вт/см К, толщина оболочки — 0,45 мм. Коэффициент теплоотдачи — 12,6 Вт/см2 К, диаметр сердечника — 5,9 мм, теплопроводность сердечника с — 0,3 Вт/см К.

Ответ: Распределение температур:

Tц(z)=377+101,51+sinπzH+1969cosπzH,

максимальная температура топлива равна 2477 0С в сечении на 11 мм выше центра активной зоны.

Задача 3.

Определить распределение температур в центре сердечника и максимальную температуру топлива твэла  РБМК–1000. Температура входа теплоносителя равна 265 0С, подогрев теплоносителя — 24 0С. Линейная тепловая нагрузка равна 325 Вт/см, теплопроводность оболочки — 0,22 Вт/см К, толщина оболочки — 0,9 мм. Коэффициент теплоотдачи — 9,1 Вт/см2 К, диаметр сердечника — 11,5 мм, теплопроводность сердечника с — 0,3 Вт/см К.

Ответ:

Tц(z)=265+121+sinπzH+1202cosπzH,

максимальная температура топлива равна 1479 0С в сечении на 22 мм выше центра активной зоны.

Задача 4

Составить программу расчета распределения температур по радиусу сердечника с учетом зависимости теплопроводности от температуры. Показать возможность учета выгорания и изменения энерговыделения.

Зависимость теплопроводности сердечника от температуры, выгорания, структуры и т.д. взять из созданного на семинаре 7 банка данных или из учебного пособия:

Малыгин В.Б. Эксплуатационные свойства материалов для обоснования проектов твэлов энергетических реакторов // Учебное пособие, М.:, МИФИ, 2007, 124 с.

Решение:

В общем случае задача о распределении температур по радиусу сердечника может быть решена численно путем разбиения на конечное число концентрических цилиндров (рис.1).

R3

Рис.1. Схема расчета температуры

Поверхностный тепловой поток и градиент температуры на границе зоны с радиусом ri равен:

qsi=−λTigradT=−λTidTdr.

Тепловой поток на границе зоны равен:

qsi=qvri2.

Таким образом, перепад температуры в любой зоне по радиусу может быть найден из соотношения:

ΔTi=qvriri−1−ri2λTi=qvriΔr2λTi.

Если количество разбиений равно n , то r = R/n. Итерационная процедура может быть представлена в виде:

Ti=Tпов+i=1nqvR−iΔrΔr2λTTi−1

При известной температуре поверхности сердечника можно получить значение температур в любой точке по радиусу. Степень точности расчетов зависит от числа разбиений, т.е. от r.  Методика учитывает зависимость теплопроводности от температуры и может быть применима при изменении энерговыделения по радиусу.

Вариант структурной схемы программы представлен на рис.2

Рис.1. Структурная схема программы расчета распределения температуры по радиусу сердечника.