# СЕМИНАР 13

## Расчет объема газосборника в твэлах энергетических реакторов

Цель практических занятий: определение объема и длины компенсационного объема в твэле.

Задача 1. Получить соотношение для определения средней температуры газа в зазоре между топливом и оболочкой.

Решение:

Средняя температура газа в зазоре определяется средней температурой внутренней поверхности оболочки и внешней поверхности топлива.

Средняя температура внутренней поверхности оболочки:

T2cp=1H−H2H2T2zdz

Распределение температуры по внутренней поверхности оболочки получено при решении задачи 1 на семинаре 11. Интегрирование этого выражения дает:

T2cp=Tвх+ΔT2+qs2π1α+δoλo

Средняя температура поверхности топлива:

T3cp=1H−H2H2T3zdz

Распределение температуры по поверхности топлива получено при решении задачи 5 на семинаре 11. Интегрирование этого выражения дает:

T3cp=Tвх+ΔT2+qs2π1α+δoλo+1hз

Средняя температура газа в зазоре равна:

Tгз=T2cp+T3cp2=Tвх+ΔT2+qs2π1α+δoλo+12hз

Задача 2.

Получить соотношение для определения средней температуры газа в центральном отверстии сердечника.

Решение:

Средняя температура газа равна средней температуре в центральном отверстии сердечника:

Tцcp=1H−H2H2Tцzdz

Распределение температуры по высоте в центральном отверстии получено при решении задачи 1 на семинаре 12:

Tц(z)=Tвх+ΔT21+sinπzH+qscosπzH1α+δoλo+1hз+Rc

После интегрирования получим:

Tгц=Tвх+ΔT2+qs2π1α+δoλo+1hз+Rc

Задача 3. Определить объем газосборника реактора БН–600. Пластические деформации оболочки не должны превышать 0,3%. Принять, что выход ГПД из топлива равен 90 %. Условия эксплуатации, геометрия и распределение температур указаны в результатах семинара 12. Материал оболочки — сталь ЭП–172 в холоднодеформированном состоянии.

Решение:

Пластическая деформация оболочки определяется ползучестью под действием давления газообразных продуктов деления внутри твэла. Зависимость деформации ползучести от напряжения имеет вид:

ε=BσэK,

где К — максимальная повреждающая доза оболочки в смещениях на атом, В — модуль ползучести стали.

Эквивалентные напряжения равны:

σэ=σθ+σi2=34σθ,σi=σθ2−σx2−σxσθ

Окружные напряжения определяются давлением ГПД:

σθ=P(t)Rоδ

В последнем выражении  — толщина оболочки, Rо — средний радиус.

Будем считать, что давление линейно изменяется по кампании от нуля до максимального давления в конце кампании — Рк.

Суммируя сказанное выше, для пластической деформации можно записать:

ε=3BPkRоK8δ≤3⋅10−3.

Из последнего выражения при значении модуля ползучести выбранной стали 210-6 1/МПа.сна и повреждающей дозе 110 сна получим, что давление в конце кампании не должно превышать 5,1 МПа.

Таким образом, задача сводиться к определению свободного объема под оболочкой, который обеспечивает такое давление ГПД. Давление внутри твэла в зависимости от времени в соответствие с (14.2) определяется соотношением:

Pk=nRTсрVсв,                                                (1)

где n — количество молей газа под оболочкой к концу кампании; Tср — средняя температура газа под оболочкой; Vсв — свободный объем под оболочкой, складывающийся из объемов газосборника и центрального отверстия; R = 8,31 Дж/моль К — универсальная газовая постоянная.

При выгорании 10 % число делений составит 2,4.1021 1/см3. Выход газообразных продуктов делений составляет 0,243 от этого числа, т.е. 5,8.1020 1/см3. Из этого количества 90 %, т.е. 5,2.1020 1/см3. Объем топлива в твэле равен 18,1 см3.

Таким образом, к концу кампании под оболочку твэла выйдет 9,5.1021 атомов газа, что составляет 1,6.10-2 моля.

Свободный объем под оболочкой может быть найден из соотношения (1) с учетом, что давление не должно превышать 5,1 МПа.

Vсв=nRTсрPk=8,31⋅1,6⋅10−26505,1⋅106=16,9⋅10−6м3

Свободный объем под оболочкой, необходимый для компенсации давления ГПД равен 16,9 см3. Объем центрального отверстия в сердечнике равен 3,14 см3. Таким образом объем газосборника должен составлять 13,8 см3.

Найденное значение является первым приближением, поскольку в качестве средней температуры газа взята температура теплоносителя на входе в активную зону без учета температуры газа в центральном отверстии. Средняя температура газа в центральном отверстии вычисляется в соответствии с решением задачи 2 настоящего семинара. Подставляя параметры эксплуатации, и учитывая ранее полученные значения для температуры центра сердечника (семинар 12), получим:

Tцср(z)=377+101,5+2π1969=17330С.

Средняя температура газа равна:

Тср=VгсТвх+VцТцсрVсв=819К

При этой температуре свободный объем из (1) равен 21,3 см3. Из этого объема 3,14 см3 составляет объем центрального отверстия и 18,2 объем газосборника. Это второе приближение искомой величины.

Новое значение средней температуры газа равно 784 К.

При такой средней температуре свободный объем должен составлять 20,3, см3, из которых 17,2 — объем газосборника.

В четвертом приближении средняя температура газа равна 790 К, а свободный объем —20,5 см3. Последние два приближения отличаются друг от друга менее чем на 2%, что сопоставимо с погрешностями определения основных свойств материалов, используемых для расчета. По этой причине дальнейшие итерации можно не проводить.

Таким образом, твэл будет работоспособным по критерию ограничения максимальной пластической деформации, если свободный объем под оболочкой составляет не менее 20,5 см3. При этом объем газосборника равен 17,3 см3.

Площадь сечения оболочки по внутреннему диаметру равна 28,2 см2. Длина газосборника должна составлять 61, 4 см.

Ответ: объем газосборника равен 20,5 см3, длина газосборника —614 мм.