# Семинар 14

## Расчет объема газосборника для обеспечения коэффициента запаса прочности по напряжениям для твэла реактора БН–600

Цель занятий: Определение основных конструктивных характеристик твэла реактора на быстрых нейтронах.

Запас прочности по напряжениям показывает, во сколько раз нужно увеличить действующие напряжения, что бы к  к концу кампании (t0) при этих напряжениях произошло разрушение оболочки, т.е.  = Кэ.

Задача 1.

Определить объем газосборника в твэле реактора БН–600. Принять, что выход ГПД из топлива равен 90 %. Среднее выгорание в центральном твэле равно 13 %. Максимальная линейная нагрузка твэла — 530 Вт/см. Неравномерность энерговыделения по высоте активной зоны — 1,4. Максимальная температура оболочки равна 650 0С. Материал оболочки — сталь ЭИ–847.

Решение:

Зависимость времени до разрушения (tr) от приложенных напряжений можно аппроксимировать степенной функцией типа:

tr=Aσ−n.

Параметры А и n в уравнении длительной прочности определяются экспериментально. Для определения запаса прочности по напряжениям в лекции 14 получено выражение:

Kσ=0,8A(n+1)1nσэ(t0)(t0)1n,                                        (1)

где з — эквивалентное напряжение, равное 3/4

Определим время кампании — t0.

Средняя линейная нагрузка твэла равна:

qlcp=qlmKz=5301,4=379Вт/см

Средняя плотность делений в топливе:

Фcp=qlcpSтС=3790,242⋅3,1⋅10−11=5,06⋅1013дел/см3с

Для достижения выгорания 13% должно разделиться 13.2,4.1020=3,1.1021 атомов/см3.

Длительность кампании равна числу делений в единице объема на плотность делений, т.е.: t0=3,1.1021/5,1.1013=6,4.107 c = 1,8.104 часов.

Учитывая, что данные по длительной прочности получены без облучения, коэффициент запаса по напряжениям примем равным 2.

Для определения допустимых эквивалентных напряжений к концу кампании подставим значения величин в выражение (1). Получим:

0,8⋅7,1⋅10167,116,1σэt01,8⋅10416,1=155σэt0=2

Из последнего следует, что эквивалентные напряжения к концу кампании не должны превышать 77,5 МПа. Эквивалентные напряжения связаны с давлением ГПД под оболочкой соотношением:

σэ=3P0R04δ0

Исходное значение толщины оболочки равно 0,45 мм. Как правило, в расчетах учитывают коррозионное повреждение оболочки, равное примерно 100 мкм. По этой причине в качестве толщины оболочки следует подставлять значение 0,35 мм.

Таким образом, для обеспечения запаса по напряжениям давление к концу кампании не должно превышать 10,5 МПа.

Для определения объема газосборника определим выход ГПД под оболочку при выгорании топлива 13% воспользуемся методикой, изложенной на семинаре 13. При выгорании 13 % число делений составит 3,1.1021 1/см3. Выход газообразных продуктов делений составляет 0,243 от этого числа, т.е. 7,6.1020 1/см3. Из этого количества 90 %, т.е. 6,8.1020 1/см3. Объем топлива в твэле равен 18,1 см3.

Таким образом, к концу кампании под оболочку твэла выйдет 1,2.1022 атомов газа, что составляет 2,1.10-2 моля.

На предыдущих практических занятиях объем газосборника для снижения давления внутри твэла до заданного мы использовали итерационную процедуру. Для упрощения процедуры можно использовать методику, позволяющую решить задачу в явном виде.

Средняя температура газа в твэле без зазора между топливом и оболочкой, что справедливо для твэлов реакторов на быстрых нейтронах равна:

Тср=VгсТвх+VцТцсрVсв.

Давление ГПД под оболочкой равно:

Pk=nRTсрVсв=nRVгсТвх+VцТцсрVгс+Vц2=10,5МПа

Таким образом, объем газосборника может быть получен из решения квадратного уравнения:

PkX2+2VцPk−nRTвхX+Vц2Pk−nRVцТцср=0

где Х — искомый объем газосборника.

После подстановки значений и решения квадратного уравнения получим, что объем газосборника равен 12,8.10-6 м3.

Ответ:

Объем газосборника равен 12,6 см3. Длина газосборника равна 43,6 см.

Задача 2.

Определить объем газосборника в твэле реактора БН–600. Принять, что выход ГПД из топлива равен 90 %. Среднее выгорание в центральном твэле равно 13 %. Максимальная линейная нагрузка твэла — 530 Вт/см. Неравномерность энерговыделения по высоте активной зоны — 1,4. Максимальная температура оболочки равна 650 0С. Материал оболочки — сталь ЭП–172.

Решение:

Для стали ЭП — 172 постоянные в уравнении длительной прочности равны: А = 3,7.1017, n = 6,33. Подставим эти значения в уравнение (1). Проводя вычисления, аналогичные приведенным в задаче 1, получим, что для обеспечения запаса прочности по напряжениям при толщине оболочки 0,35 мм напряжения к концу кампании не должны превышать 81 МПа. Максимальное давление ГПД в твэле равно 10,9 МПа.

Ответ:

Объем газосборника равен 12,1 см3. Длина газосборника равна 42 см.

Задача 3.

Используя условия предыдущих задач, определить объем газосборника в твэле реактора БН–600. Максимальная температура оболочки равна 700 0С. Материал оболочки — сталь ЭП–172. А = 3.1019, n = 7,87.

Ответ:

Объем газосборника равен 17,2 см3. Длина газосборника равна 59,5 см.

Задача 4.

Используя условия предыдущих задач, определить объем газосборника в твэле реактора БН–600. Максимальная температура оболочки равна 700 0С. Материал оболочки — сталь ЭП–450. А =6,6.1012, n = 4,89.

Ответ:

Объем газосборника равен 24,1 см3. Длина газосборника равна 83,3 см.