# Семинар 15

## Устойчивость оболочек твэлов под действием внешнего давления теплоносителя.

Цель практических занятий: определение основных конструктивных характеристик твэлов реакторов с высоким давлением теплоносителя.

Анализ устойчивости оболочек позволяет определить значения толщины оболочек, объема газосборника и допустимого перепада давления для твэлов реакторов типа ВВЭР, РБМК и БГР.

Задача 1.

Определить критическое давление потери устойчивости для твэла реактора ВВЭР–1000 в упругом приближении. Толщина оболочки — 0,65 мм; диаметр оболочки — 0,91 мм; модуль Юнга — 76 000МПа; коэффициент Пуассона — 0,38.

Решение:

Для идеально круглой длинной оболочки при напряжениях ниже предела упругости, критическое давление потери устойчивости равно:

Pкр=E4(1−μ2)δRср3,                                              (15.1)

где Е — модуль упругости,  — коэффициент Пуассона, Rср и  — средний радиус и толщина оболочки.

Ответ: Подстановка данных в выражение (15.1) дает для критического давления потери устойчивости значение 79 МПа.

Задача 2.

Определить критическое давление потери устойчивости для твэла реактора ВВЭР–1000 при напряжениях выше предела пропорциональности. Толщина оболочки — 0,65 мм; диаметр оболочки — 0,91 мм; модуль Юнга — 76 000МПа; коэффициент Пуассона — 0,38.

Если напряжения превышают предел пропорциональности (но меньше предела текучести  по диаграмме деформирования материала оболочки), для вычисления критического давления модуль упругости в (15.1) нужно заменить на приведенный модуль Er:

Pкр=Er4(1−μ2)δRср3                                                (15.2)

Приведенный модуль определяется соотношением:

Er=4EEtE+Et2,                                                       (15.3)

где Et = d/d — модуль упрочнения, определяемый по диаграмме деформирования образца материала оболочки. Для оболочки из циркониевого сплава 100 модуль упрочнения равен 16 000 МПа. Подставляя это значение в (15.3), получим, что эффективный модуль равен 30 100 МПа. Для расчета критического давления используем соотношение (15.2).

Ответ: критическое давление потери устойчивости равно 30 000 МПа.

Задача 3.

Определить критическую эллипсность для оболочки твэла ВВЭР–1000. Давление теплоносителя равно 15 МПа, критическое давление потери устойчивости — 30 000 МПа. Геометрические размеры оболочки даны в предыдущих задачах. Запас до потери устойчивости — 1,4. Предел текучести — 150 МПа

Решение:

Критическая овальность, при которой происходит необратимое схлопывание оболочки, может быть найдена из условия мах =0,2. Максимальные напряжения в овальной оболочке определяются из соотношения:

σθm=−ΔPRсрδ−6RсрUr0ΔPPкрPкр−ΔPδ2.                                   (15.4)

где Uro = Dmax – Dmin — начальная абсолютная эллипсность оболочки, Dmax и Dmin — максимальный и минимальный диаметры эллиптической оболочки. В начале кампании перепад давлений (Р) равен давлению теплоносителя — 15 МПа.

Для сохранения устойчивости напряжения должны быть меньше предела текучести. Критическое значение эллипсности в начале кампании может быть найдено из (15.4) при условии мах =0,2. Вычисления дают для критической эллипсности значение 1,4.10-4 м.

Внимание! Все значения величин, входящих в (15.4) подставляются в системе СИ.

Учитывая запас прочности, получим, что абсолютное значение начальной эллипсности не должно превышать 0,1 мм.

Ответ: овальность оболочки, т.е. разница ее диаметров не должна превышать 0,1 мм или 100 мкм.

Задача 4.

Разработать алгоритм и программу расчета для определения предварительного давление гелия, объема газосборника и зависимости эллипсности от времени эксплуатации для твэла реактора, нагруженного внешним давлением теплоносителя с учетом ползучести оболочки.

Критерии работоспособности твэла: эллипсность оболочки к концу кампании ниже критической, приводящей к потере устойчивости; давление внутри твэла к концу кампании равно давлению теплоносителя.

Методика расчета:

На первом этапе задаются исходные данные:

- тип и геометрические размеры твэла (материал оболочки, радиус, толщина оболочки, начальная эллипсность, критическая эллипсность);

- тепловые нагрузки в твэле, выгорание, коэффициенты неравномерности энерговыделения, длительность кампании. Методика определения длительности кампании рассмотрена на семинаре 14 (задача 1);

- температурные условия эксплуатации оболочки (распределение температур оболочки по высоте, средняя температура газа). Для их определения необходимо воспользоваться методиками, рассмотренными на семинарах 11 и 13. В качестве первого приближения для средней температуры газа взять температуру входа теплоносителя;

- давление теплоносителя, закономерности выхода ГПД из топлива;

- механические свойства оболочки, закономерности ползучести.

Определение разности давлений, действующих на оболочку.

Зависимость давления внутри твэла от времени определяется из условия равенства этого давления к концу кампании давлению теплоносителя (Рт):

Рt=Tгср293P0+PT−Tгср293Р0ttk                                  (15.5)

где TГср — средняя температура газа; Р0 — давление предварительного заполнения твэла (в состоянии поставки); tk — время кампании.

Текущая разность давлений снаружи и внутри твэла равна:

ΔРt=PT−Pt                                                 (15.6)

Время кампании разобьем на равные интервалы (этапы нагружения) t=tk/n. Изменение эллипсности за время t, согласно материалам лекции 15 записывается в виде:

ωi+1=ωi1+4Rср4δ4ΔPiBϕΔt                                  (15.7)

В последнем выражении В — коэффициент в зависимости скорости ползучести от напряжения для выбранного материала оболочки. Процедура вычисления показана на рис.15.1.

Рис.15.1. Структурная схема программы определения давления предварительного заполнения твэла и изменения эллипсности оболочки в процессе эксплуатации.

Текст программы

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)

Button1: TButton;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Label1: TLabel;

Edit3: TEdit;

Label2: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

const

Wkr =480;

Rc = 4,22;

delta = 0.65;

Tem = 563;

Pk = 16;

tk = 2080;

V2ns = 255;

var

Form1: TForm1;

A,w, P20, delta_P, V2sb: real;

i,j,t,delta_t: integer;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

P20:=0.2;

w:=100;

A:=StrToFloat(Edit2.Text);

t:=0;

delta_t:=StrToInt(Edit3.Text);

for i:=1 to round(tk/delta_t) do

begin

repeat

begin

delta_P:=(Pk-P20*1.92)*(1-t/tk);

w:=w*(1+4*A*sqr(sqr(Rc/delta))*delta_P*delta_t)*2*Rc*1000;

P20:=P20+0.2;

end;

until w<Wkr;

t:=t+delta_t;

end;

V2sb:=(0.1*Tem*V2ns)/(293*Pk-P20*Tem);

Edit1.Text:=FloatToStr(V2sb);

end;

end.

Каждый студент использует в тексте программы данные для конкретного реактора.

Для реактора ВВЭР–1000 получены зависимости изменения эллипсности от времени, показанные на рис. 15.2.

Рис.15.2. Зависимость изменения абсолютной эллипсности от времени для реактора ВВЭР–1000 с оболочкой из сплава 110. Давление предварительного заполнения твэла гелием равно 1,5 МПа.

Объем газосборника находится из условия:

PТ=PнуTсрTнуf9,3⋅10−21ФVTtкVсв+P0

Для приведенного расчета объем газосборника равен 3,9 см3.