# СЕМИНАР 4

## Расчет ядерной плотности и макроскопических сечений взаимодействия нейтронов с топливом и конструкционными материалами энергетических реакторов.

Цель практических занятий: подготовка данных для нейтронно-физического расчета элементарной ячейки ТВС энергетических реакторов.

Ядерная плотность любого элемента определяется его удельным весом () и атомной массой (М):

я= Na/M                                                       (1)

Если материал представляет собой гомогенную смесь разных элементов с массовой концентрацией Сj (сплав), ядерная плотность j–го компонента равна:

яj= СjсмNa/Mj                                                  (2)

Для химических соединений с молекулярной массой Ммол ядерная плотность любого компонента равна:

я= kjNa/Mмол                                                  (3)

В последнем выражении kj — количество атомов j – ого  компонента молекулы.

Задача 1

Определить ядерную плотность циркония.

Решение.

Атомный вес циркония — 92, плотность — 6,45 г/см2.

Согласно (1) я= 6,45.6.1023/92 = 4,19 1022

Ответ: ядерная плотность циркония равна 4,19 1022 1/см3.

Задача 2

Определить содержание ядер урана и кислорода в диоксиде урана.

Решение.

Плотность диоксида урана — 10,6 г/см3. В молекуле UO2 один атом урана и два атома кислорода. Молекулярная масса равна: 238+32=270.

Число молекул в см3 равно 10,6.6.1023/270 = 2,4.1022 1/см3.

Ответ: в одном кубическом сантиметре диоксида урана содержится 2,4.1022 атомов урана и 4,8.1022 атомов кислорода.

Задача 3

Определить ядерную плотность 235U в диоксиде урана с обогащением 5%

Ответ: я=0,05*2,4.1022= 1,2.1021 1/см3.

Задача 4

Определить ядерную плотность циркония и ниобия в славе Zr + 1%Nb.

Для решения используется соотношение 2.

Ответ: содержание циркония 4,1 1022 1/см3, содержание ниобия 4,2. 1020 1/см3.

Макроскопическое сечение i — ого процесса (деление ядер, захват нейтрона и т.д.) равно:

i=яi

Макроскопическое сечение взаимодействия смеси изотопов или элементов равно сумме парциальных макроскопических сечений.

Задача 5

Определить макроскопические сечения деления, радиационного захвата и полное сечение диоксида урана обогащением 5% в спектре тепловых нейтронов.

Решение.

Из решения предыдущих задач получено:

- ядерная плотность 235U —  5 = 1,2.1021 1/см3;

- ядерная плотность 238U —  8 = 2,28.1022 1/см3;

- ядерная плотность 16О — О =4,8.1022 1/см3.

Сечения деления (f): 235U — 582 барн;

Сечения радиационного захвата(f) : 235U — 98,6 барн; 238U — 2,7 барн; сечением радиационного захвата кислорода можно пренебречь.

Макроскопическое сечение деления: f = 584.10-24. 1,2.1021=0,7 1/см

Макроскопическое сечение захвата:

с = 98,6.10-24. 1,2.1021+2,7.10-242,28.1022=0,18+0,062 = 0,224 1/см

Полное сечение взаимодействия: а = 0,924 1/см.

Задача 6.

Определить скорость реакций деления и пробег нейтрона в диоксиде урана, используя данные предыдущей задачи. Плотность тепловых нейтронов равна 5.1013 1/см2с.

Ответ: Ф=3,51013 дел/см3с; =1,1 см.

Задача 7.

Заполнить таблицу:

| Соединение | Плотность, г/cм3 | Ядерная плотность урана, 1/см3 | Макроскопическое сечение деления, 1/см |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 18, 9 |  |  |
| UAl6 | 6, 0 |  |  |
| UO2 | 10, 97 |  |  |
| UC | 13,6 |  |  |
| UN | 14,3 |  |  |
| U3Si | 15,6 |  |  |
| U6Ni | 17,6 |  |  |
| U6Fe | 17,7 |  |  |
| Pu | 19.81 |  |  |
| РuO2 | 11,46 |  |  |
| РuС | 13,60 |  |  |
| РuN | 14,23 |  |  |

Обогащение урана — 5%.

Задача 8.

Заполнить таблицу:

| Материал | Плотность , г/см3 | Ядерная плотность, 1/см3 | Макроскопическое сечение захвата нейтронов 1/см |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 2,7 |  |  |
| Цирконий | 6,45 |  |  |
| Нержавеющая сталь | 7,95 |  |  |

Состав стали:

| Сталь | С | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Nb | Mo | B | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х16Н15М3Б (ЭИ847) | 0,04–0,07 | 0,53–0,72 | 0,18–0,4 | 0,009–0,018 | 0,004–0,007 | 16,05–16,16 | 14,75–15,2 | 0,45–0,56 | 2,83– 3 |  0,003 | – |
| Х16Н15М3БР (ЭП172) | 0,07–0,08 | 0,38–0,53 | 0,06–0,34 | 0,009–0,012 | 0,007–0,02 | 15,6–16,2 | 14,6–15,1 | 0,68–0,84 | 2,8–2,84 | 0,005–0,03 | – |
| Х13М2БФР (ЭП450) | 0,12 | 0,45 | 0,2 | 0,013 | 0,009 | 13,3 | 0,28 | 0,45 | 1,62 | 0,004 | 0,3 |

Для сталей считать ядерную плотность всех элементов в отдельности. При решении задачи пользоваться справочником по ядерным сечениям.