# СЕМИНАР 6

## Создание базы данных по теплофизическим свойствам материалов тепловыделяющих элементов.

Цель практических занятий: обобщение данных по свойствам материалов для обоснования конструкции и работоспособности твэлов ЯЭУ

Первым этапом создания базы данных является поиск первоисточников, содержащих необходимую информацию:

- по ключевым словам (коэффициент термического расширения, коэффициент теплопроводности, материалы оболочек твэлов, нержавеющая сталь, сплавы циркония, теплоемкость, теплофизические свойства, характеристики упругости, ядерное топливо,);

- по УДК — 621.039.548(075),  ББК 31.46.я7;

- по предметному указателю журналов (Атомная энергия, Вопросы атомной науки и техники, Атомная техника за рубежом,  Acta Metallurgy Journal of Nuclear Materials, Journal of American Ceramic Society, Journal of British Ceramic Society, Kern Engineering, Nuclear Technology  и др.);

- по материалам международных конференций, проводимых под эгидой МАГАТЭ;

- веб-сайт МАГАТЭ — http://www.iaea.org/;

- веб-сайт Аргонской национальной лаборатории США — http://www.anl.gov;

- веб-сайт Брукхейвенской национальной лаборатории США — http://www.bnl.gov;

- веб-сайт Лос-Аламосской национальной лаборатории США — http://www.lanl.gov;

- веб-сайт Ок-Риджской национальной лаборатории США — http://www.ornl.gov;

- веб-сайт центра ядерных исследований Германии — http://www.anl.gov;

- веб-сайт Массачусетского технологического института США — http://www.mit.edu;

- веб-сайт Агентства по атомной энергии Франции — http://www.nea.fr;

- веб-сайт ядерного центра Франции, Кадараш — http://www.cad.cea.fr;

- веб-сайт ядерного центра Франции, Гренобль — http://www.ill.fr

- веб-сайт ядерного центра Бельгии — http://www.sckcen.be;

- по материалам конференций, проводимых под эгидой Минатома РФ — веб-сайт http://www.minatom.ru;

- по материалам конференций ФГУП ВНИИНМ — веб-сайт http://www.bochvar.ru;

- по материалам конференций ФГУП НИКИЭТ — веб-сайт http://www.nikiet.ru;

- по материалам конференций ФГУП НИАР — веб-сайт http://www.niiar.ru;

- по материалам конференций  МИФИ — веб-сайт http://www.mephi.ru;

- по фондам Государственной публичной научно-технической библиотеки России — веб-сайт  http://ellib.gpntb.ru/;

- по фондам Российской Государственной библиотеки — веб-сайт http://www.rsl.ru/ ;

- по фондам Библиотеки конгресса США — веб-сайт http://www.loc.gov/ ;

- по фондам библиотеки МИФИ  http://www.mephi.library.ru;

- по другим доступным источникам.

Результаты могут быть представлены в форме:

- в табличной форме;

- в графической форме;

- в форме обобщающих расчетных соотношений.

Каждый студент составляет базу данных по тем материалам, которые используются в качестве топлива и оболочки твэла в его курсовом проекте.

В качестве примера ниже проведено обобщение данных для оксидного ядерного топлива и циркониевых оболочек твэлов.

Задание 1

Обобщить данные по температуре плавления оксидного ядерного топлива.

Консервативная оценка изменения температуры плавления диоксида урана от выгорания имеет вид: Тпл = 2780 – 2,89В. Международный банк данных Matpro рекомендует соотношение:

Tпл=28651+1,8⋅10−4⋅В+1,8⋅10−7⋅В2

Изменение температуры плавления смешанного МОХ-топлива в процессе облучения описывается соотношением:

Tпл=1−0,2388(2−OM)1+0,1811Y−0,01100Y2Tпл(UO2),

где Тпл — температура плавления облученного смешанного оксидного топлива, оС;  Тпл (UO2) — температура плавления диоксида урана без облучения (2865 оС); O/M — кислородный коэффициент; Y = С + 0,16B; B — выгорание, %; С — массовое содержание оксида плутония в облученном топливе.

Задание 2.

Обобщить данные по коэффициенту термического расширения оксидного топлива.

Коэффициент термического расширения диоксида урана равен:

 = 4,83.10-6  – 6,39.10-10Т + 1,33.10-12Т2 – 1,76.10-17Т3,

в интервале температур 273 – 923 К, и

 = 1,18.10-5 – 5,01.10-9Т + 3,76.10-12Т2 – 6,13.10-17Т3,

в интервале температур 273 – 1823 К.

Для смешанного уран-плутониевого оксидного топлива стехиометрического состава и диоксида урана коэффициенты термического расширения практически одинаковы. Для достехиометрических составов наблюдается уменьшение коэффициента расширения, так что МОХ = (1 – 3,9х).

Изменение плотности оксидного топлива от температуры определяется соотношением / = –3. Плотность расплава диоксида урана равна (8,1 — 8,5) г/см3.

Задание 3

Обобщить данные по коэффициенту теплопроводности оксидного топлива.

В общем случае влияние различных факторов на коэффициент теплопроводности оксидного топлива  можно представить в виде:

(T, x, B, P) = d n p r T,x. 	                                     (1)

В выражении (1) зависимость теплопроводности диоксида урана теоретической плотности от температуры и отклонения от стехиометрии имеет вид:

λт,x=10,0257+3,33x+(2,206−6,58x)⋅10−4Т++2,37⋅1011Т52exp−16361Т.

Для зависимости коэффициента теплопроводности МОХ-топлива с кислородным коэффициентом 1,95 — 2,00 и содержанием оксида плутония от 3 до 15 % от температуры и отклонения от стехиометрии получено выражение:

λт,x=1,1580,035+2,85x+(2,86−7,15x)⋅10−4Т++2,37⋅1011Т52exp−16361Т.

Выражения для других факторов, имеют вид:

для растворимых продуктов деления:

d = А·arctan (1/A),      A = 1,09/B3,265 + 0,0643(T/B)1/2;

для нерастворимых продуктов деления:

λn=1+0,019B3−0,019B1+exp−T−1200100−1;

для накопления радиационных дефектов:

λr=1−0,21+expT−90080−1;

для пористости топлива и газовых пузырьков:

λp=1−P1+(f−1)P.

В представленных выражениях коэффициент теплопроводности имеет размерность Вт/мК, температура измеряется в Кельвинах, выгорание (В) в процентах, коэффициент формы (f)  равен 1,5 отклонение от стехиометрии (х) равно  (О/М – 2).

Задание 4

Обобщить данные по характеристикам упругости оксидного топлива.

Модуль упругости первого рода (модуль Юнга)  диоксида урана стехиометрического состава зависит от пористости и температуры:

Е = 2,33.105(1 – 2,75Р)(1 – 1,09.10-4Т),

где Е — модуль упругости, МПа; Р — пористость в относительных единицах; Т — температура в Кельвинах. Зависимость модуля упругости диоксида урана и МОХ-топлива от нестехиометрии и содержания оксида плутония определяется выражением:

EMOX=Eexp(−CX)(1+0,15Y).

В последнем выражении ЕМОХ — модуль упругости смешанного топлива или диоксида урана; значение Е определяется уравнением (2.19), Y — относительное содержание диоксида плутония; значение С равно 1,34 и 1,75 для топлива застехиометрического и достехиометрического состава соответственно.

Коэффициент Пуассона является слабой функцией пористости и практически не зависит от температуры до 1300 °С. Типичное значение коэффициента Пуассона — 0,316.

При известных значениях модуля Юнга и коэффициента Пуассона, модуль сдвига может быть вычислен по соотношению:

G=E21+μ .

Задание 6

Обобщить данные теплофизическим свойствам материалов оболочек твэлов реакторов на тепловых и быстрых нейтронах.

Дополнительная литература для выполнения задания:

- Matpro — A Library of Materials Properties for Light Water  Reactor Accident Analysis. At. by D.T.Hagrman // U.S. Nuclear Regulatory Commission. Washington, 2005.

- TopFuel — 2006, LWR Nuclear Fuel Highlights at the beginning // Proceeding of the International Conference, Span, 13 – 15 October, 2006.

- Малыгин В.Б. Эксплуатационные свойства материалов для обоснования проектов твэлов энергетических реакторов // Учебное пособие, М.:, МИФИ, 2007, 124 с.

- Высокотемпературное ядерное топливо / Котельников Р.Б., Башлыков С.Н., Каштанов А.И., Меньшикова Т.С. // М.: Атомиздат, 1978 г.

- Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов. В 2 кн. /        Ф.Г. Решетников, Ю.К. Бибилашвили, И.С. Головнин и др.  М.: Энергоатомиздат, 1995.