# СЕМИНАР 8

## Расчет геометрических параметров твэла и допустимых тепловых нагрузок

Цель практических занятий: определение допустимых тепловых нагрузок и первых приближений диаметра, толщины оболочки твэла и зазора между топливом и оболочкой.

Соотношение между тепловыми нагрузками и диаметром сердечника связано с выполнением основного конструктивного критерия — ограничения максимальной температуры. Максимальные температуры твэла с оксидным сердечником ограничены температурами плавления, с сердечником из нитридного и карбидного топлива — температурой начала интенсивного распухания (1400 0С).

Коэффициент запаса до предельного состояния равен 1,2 — 1,25.

Задача 1.

Определить максимальные линейные нагрузки в цилиндрическом твэле с сердечником из диоксида урана, смешанного уран-плутониевого оксидного топлива и нитрида урана. Температура поверхности сердечника 800 0С.

При решении использовать созданный ранее банк данных по теплофизическим свойствам.

Решение:

При постоянном коэффициенте теплопроводности перепад температуры в сердечнике равен:

ΔT=qv4λTR02

В семинаре 5 была показана связь между линейной и объемной тепловой  нагрузкой:

ql=qvS

Суммируя эти соотношения, получим:

qlmax=4πλTΔT

Допустимые перепады температур равны:

- 1505 0С для диоксида урана;

- 1450 0С для смешанного оксидного топлива;

- 370 0С для нитрида урана.

Ответ: допустимый линейный теплосъем равен 565; 457 и 652 Вт/см для твэлов с сердечниками из диоксида урана, смешанного оксидного топлива и нитрида урана, соответственно.

Задача 2.

Определить связь между объемной тепловой нагрузкой и предельным диаметром сердечника из диоксида урана, смешанного оксидного топлива и нитрида урана. Построить номограммы для выбора диаметров.

Решение: используя решение предыдущей задачи, можно получить зависимость между диаметром и объемной тепловой нагрузкой в виде:

D=4qlmaxπqv

После подстановки значений максимальной тепловой нагрузки, получаем:

D=A1qv,

где А равно 26,8; 24 и 28,8  для твэлов с сердечниками из диоксида урана, смешанного оксидного топлива и нитрида урана, соответственно. Результат получим в сантиметрах.

Номограмма показана на рисунке.

Зависимость между объемной тепловой нагрузкой и предельным диаметром твэла:

сплошная линия — диоксид урана; штрихпунктирная — нитрид урана; пунктирная — МОКС.

Зазор между топливом и оболочкой определяется по двум критериям:

- с учетом распухания сердечника зазор между топливом и оболочкой в реакторах на тепловых нейтронах должен сохраняться в течение двух третей кампании;

- исходный зазор между топливом и оболочкой должен исключать заклинивание таблетки при снаряжении твэла с учетом разброса размеров внутреннего диаметра оболочки и внешнего диаметра таблетки.

Задача 3.

Определить зазор между топливом и оболочкой в твэле реактора ВВЭР–1000 при выгорании 6 % тяжелых атомов. Диаметр таблетки 7,56 мм, скорость объемного распухания топлива (S) — 0,7 % на один процент выгорания.

Решение:

Изменение объема таблетки к концу кампании равно:

V/V = SB.

Изменение диаметра таблетки:

D/D = 2/3V/V =2/3 SB = 0,66.0,007.4 = 0,018

D=з = 0,018D

Ответ: Начальный зазор между топливом и оболочкой (з) равен 136 мкм на диаметр.

Задача 4.

Определить зазор между топливом и оболочкой в твэле реактора РБМК–1000 при выгорании 4 % тяжелых атомов. Диаметр таблетки 11,52 мм, скорость объемного распухания топлива (S) — 0,7 % на один процент выгорания.

Ответ: Начальный зазор между топливом и оболочкой (з) равен 142 мкм на диаметр.

Задача 5.

Определить вероятность заклинивания таблетки при снаряжении твэла реактора БН–600, если максимальный зазор равен 80 мкм, а минимальный — 10 мкм. Допуск на диаметр таблетки it=50 мкм, допуск на внутренний диаметр оболочки IT=20 мкм.

Решение:

Вероятность того, что при любом сочетании случайных отклонений размеров топлива и оболочки в пределах допуска зазор (S) будет находиться в пределах [a,b] (в нашем случае в пределах 10 — 80 мкм),  равна:

Pa≤S≤b=F6b−Smit2+IT2−F6a−Smit2+IT2

где F — функция ошибок, Sm — средняя величина зазора.

Вероятность заклинивания, т.е. выхода за пределы выбранного интервала рана 1–Р.

Подставляя указанные выше значения, и используя таблицы для функции ошибок, получаем, что вероятность заклинивания равна 8.10-5. Это означает, что при зазоре 80 мкм заклинит при сборке одна таблетка из 12 000 штук.

Ответ:  Вероятность заклинивания равна 8.10-5.

Толщина оболочки реакторов на тепловых нейтронах определяется из условия потери устойчивости. Максимальная толщина оболочки реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем определяется термическими напряжениями.

Задача 6.

Определить минимальное значение толщины оболочки твэлов реакторов ВВЭР–1000 и РБМК–1000. Давление теплоносителя равно 16 и 8 МПа, диаметры оболочки — 9,1 и 13,6 мм. Материал оболочки — сплав циркония с 1 % ниобия (110).

Решение.

Критическое давление потери устойчивости:

Pкр=2,2ЕδоD3

Максимальное давление (давление теплоносителя) должно быть меньше 0,3Ркр.

Модуль упругости равен 8.105 МПа.

Из представленных выше условий следует, что о/D равно 0,067 для ВВЭР–1000 и 0,053 для РБМК–1000.

Ответ: Минимальная толщина оболочки твэла реактора ВВЭР–1000 равна 0,61 мм, РБМК–1000 — 0,73 мм.

Задача 7.

Определить максимальное значение толщины оболочки твэлов реакторов БН–600 из аустенитной стали. Предел прочности облученной оболочки равен 150 МПа, коэффициент запаса — 1.5. Линейный теплосъем равен 550 Вт/см, диаметр оболочки — 6,9 мм.

Для тонкостенной трубы при толщине (о) много меньше радиуса, что в большинстве случаев выполняется для оболочек твэла, максимальные термические напряжения равны:

σθR1=Eαqsδo2λo1−μ.

С учетом коэффициента запаса эти напряжения не должны превышать 100 МПа.

Подставляя значения величин из базы данных для аустенитной стали в выражение для термических напряжений, получим 1980о=100. о=0,5 мм.

Ответ: Толщина оболочки не должна превышать 0,5 мм.