ТЕМА 3

ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТВЭЛОВ ЯЭУ

3.1. Обоснование работоспособности конструкции является этапом проектирования?

3.2. Что такое работоспособность твэла?

3.3. Каковы последствия нарушения работоспособности твэлов?

3.4. Какова допустимая вероятность разгерметизации твэлов современных АЭС?

3.5. По какой причине происходит перестройка структуры оксидного топливного сердечника?

3.6. Назовите основные структуры, характерные для оксидного топливного сердечника.

3.7. Какие из них наблюдаются в сердечниках твэлов реакторов на тепловых нейтронах?

3.8. Какие из них наблюдаются в сердечниках твэлов реакторов на быстрых нейтронах?

3.9. Каковы характерные особенности РИМ–структуры?

3.10.Назовите основные группы продуктов деления по их структурному состоянию в оксидном топливе.

3.11.Какие продукты деления не растворяются в оксидном топливе?

3.12.В активной зоне разделся 1 кг топлива. Сколько накопилось продуктов деления?

3.13.Каковы причины распухания топлива?

3.14.Оцените скорость распухания оксидного топлива при низкой температуре. Продукты деления не растворены в топливе, их ионные радиусы одинаковы.

3.15.Что такое газовое распухание?

3.16.Каковы причины радиационного уплотнения топлива?

3.17.Какова доля газообразных продуктов деления?

3.18.Каковы причины изменения механических свойств материалов при облучении?

3.19. Каковы причины распухания материалов при облучении?

3.20. Каковы причины радиационного роста материалов при облучении?

3.21.какие материалы подвержены радиационному росту?

3.22.Почему облучение снижает теплопроводность материалов?

3.23.Каковы последствия снижения теплопроводности?

3.24. Каковы последствия радиационного охрупчивания материалов?

3.25. Каковы последствия радиационного распухания и роста материалов?

3.26.Предложите план испытаний твэлов на надежность.

3.27. Какое количество твэлов необходимо испытать для подтверждения вероятности их разрушения 5.10-5. Отказов в процессе испытаний нет.

3.28. Перечислите теплофизические критерии работоспособности твэлов.

3.29. Перечислите прочностные критерии работоспособности твэлов.

3.30. Перечислите критерии работоспособности твэлов, связанные с коррозией.

3.31. Перечислите критерии работоспособности твэлов, связанные с динамическими нагрузками.

3.32. Перечислите основные методы обоснования работоспособности твэлов.

3.33. Перечислите основные этапы расчетного обоснования работоспособности твэлов.

3.34. Для каких твэлов увеличение внутреннего давления наиболее опасно: а) пластинчатых; б) стержневых?

3.35. Для твэлов каких реакторов опасна потеря устойчивости оболочки?