ТЕМА 5

ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ ТВЭЛОВ И ТВС

5.1. Перечислите основные виды соединений заглушки с оболочкой.

5.2. Изобразите расположение полей допусков в соединении заглушка-оболочка перед сваркой.

5.3. Изобразите расположение полей допусков в соединении оболочка-сердечник для твэлов с энергетических реакторов.

5.4. Что такое зона термического влияния?

5.5. Газодувная сварка оболочки с заглушкой выполняется с расходуемым электродом, с не расходуемым?

5.6. Почему невозможно выполнить сварное соединение методом плавления нержавеющей стали и циркония?

5.7. Какой способ сварки Вы могли бы предложить для соединения стали и циркония?

5.8. Какое преимущество имеет лазерная сварка по сравнению с электронно-лучевой?

5.9. Для организации каких соединений (производства каких изделий) используется контактная сварка?

5.10. В чем преимущество контактно-стыковой перед другими методами сварки.

5.11. Какой основной эффект достигается при использовании контактно-стыковой сварки твэлов реакторов на тепловых нейтронах?

5.12. Почему твэлы заполняют гелием, а не более дешевыми аргоном или азотом?

5.13. Перечислите основные этапы сборки твэлов реакторов на тепловых нейтронах.

5.14. Перечислите основные этапы сборки твэлов реакторов на быстрых нейтронах.

5.15. Какие методы используются для контроля снаряжения твэлов.

5.16. Какие методы используются для контроля герметичности твэлов.

5.17. Какие методы используются для контроля изотопного состава топлива в твэлах.

5.18. Какие методы используются для контроля давления газа в твэлах.

5.19. Какие методы используются для контроля размеров и отклонения формы снаряженных твэлов.

5.20. Перечислите этапы сборки ТВС реактора ВВЭР–1000.

5.21. Перечислите этапы сборки ТВС реактора БН.

5.22. Что такое базовая поверхность?

5.23. Какое количество точек, плоскостей или их комбинаций нужны для однозначного базирования изделия.