Календарный план по дисциплине

«Основы сопротивления материалов и физики прочности»

1-я неделя. Введение. Метод сечений. Напряжения.

Задачи курса. Проблемы обеспечения прочности конструкций новой техники. Модель сплошной однородной и изотропной среды. Принцип начальных размеров. Принцип независимости действия сил. Принцип Сен-Венана. Внутренние силы и метод сечений. Гипотеза плоских сечений. Нормальные и касательные напряжения.

2-я неделя. Деформации. Закон Гука. Растяжение – сжатие прямого стержня.

Линейные и угловые деформации. Деформация стержня при растяжении. Коэффициент Пуассона. Закон Гука. Модуль упругости. Методика построения эпюр продольных сил, нормальных напряжений, относительных деформаций и перемещений сечений стержня. Статически определимые и статически неопределимые стержневые системы.

3-я неделя.  Механические свойства материалов при растяжении. Алгоритмы расчетов.

Испытания материалов. Диаграмма растяжения. Предел текучести. Временное сопротивление. Характеристики пластичности. Запас прочности. Допускаемое напряжение.

Алгоритмы расчетов на прочность и жесткость при растяжении. Структура алгоритма расчета на прочность. Две ветви алгоритма – расчетная и экспериментальная. Критерий прочности. Структура алгоритма расчета на жесткость. Критерии жесткости.

4 -я неделя.  Тонкостенные оболочки.

Безмоментная теория тонкостенных оболочек вращения. Уравнение Лапласа, уравнение равновесия отсеченной части оболочки. Цилиндрическая, коническая и сферическая оболочки при равномерном давлении. Напряжения в торовой оболочке.

Напряжения в толстостенной трубе, нагруженной внутренним давлением. Погрешности вычисления напряжений в толстой трубе при использовании уравнения Лапласа.

5 -я неделя.  Кручение.

Деформация кручения. Использование гипотезы плоских сечений для анализа деформаций и перемещений при кручении стержней круглого сечения. Угловая деформация и угол закручивания. Эпюра касательных напряжений. Расчет на прочность и жесткость. Кручение стержня эллиптического и прямоугольного сечения.

6 -я неделя . Геометрические характеристики поперечных сечений бруса

Статические моменты сечения. Центр тяжести сечения. Осевые моменты инерции сечения. Полярный момент инерции сечения. Центробежные моменты сечения. Главные оси сечения.

7 -я неделя.  Анализ напряженного  состояния

Сложное напряженное состояние. Тензор напряжений. Главные площадки и главные напряжения. Закон парности касательных напряжений. Первый инвариант напряженного состояния. Классификация напряженных состояний. Анализ двухосного напряженного состояния. Круги Мора. Круги Мора для одноосного растяжения, сжатия и чистого сдвига.

8 -я неделя . Анализ деформированного состояния. Физические уравнения упругости

Деформированное состояние. Тензор деформаций. Соответствие между компонентами тензора напряжений и деформаций. Физический смысл первого инварианта деформированного состояния.

Закон Гука для одноосного напряженного состояния и состояния  чистого сдвига. Закон Гука для трехосного напряженных состояний. Обобщенный закон Гука. Относительное изменение объема. Удельная потенциальная энергия при одноосном напряженном состоянии, чистом сдвиге и сложном напряженном состоянии. Энергия изменения формы и объема. Связь между упругими постоянными изотропного тела.

9 -я неделя.  Плоский изгиб прямого бруса

Деформация изгиба. Плоский и косой изгиб. Чистый и поперечный изгиб. Силовые факторы в поперечном сечении при изгибе. Дифференциальные зависимости Журавского. Использование гипотезы плоских сечений при анализе деформаций при изгибе.

10-я неделя. Напряжения и деформации при изгибе

Эпюра нормальных напряжений. Перемещения при изгибе. Кривизна и дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. Касательные напряжения при поперечном изгибе, формула Журавского. Расчет на прочность при изгибе.

11 -я неделя.   Энергетические методы определения перемещений

Работа деформации и потенциальная энергия при растяжении-сжатии, изгибе, кручении и сложном нагружении. Теорема Кастилиано. Интеграл Мора и его применение.

12 -я неделя.  Технические теории прочности

Проблемы при расчетах на прочность при сложном напряженном состоянии и пути их решения, Равноопасные напряженные состояния и эквивалентные напряжения. Критерии прочности. Роль гипотез и теорий прочности. Первые три теории прочности. Теория Мора. Энергетическая теория формоизменения. Область применения классических теорий прочности.

13 -я неделя.  Сложное сопротивление прямого бруса

Внутренние силовые факторы при сложном нагружении и их связь с элементарными деформациями стержня. Нормальные и касательные напряжения в поперечном сечении. Частные случаи сложного сопротивления: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие, изгиб с кручением. Расчеты на прочность при сложном сопротивлении.

14 -я неделя.  Концентрация напряжений. Устойчивость упругих систем.

Понятие о концентрации напряжений. Концентрация напряжений и концентрация деформаций. Теоретический коэффициент концентрации напряжений. Эффективный коэффициент концентрации напряжений. Концентрация напряжений в области круглого отверстия в пластине.

Понятие о потере устойчивости. Устойчивость продольно сжатого стержня. Формула Эйлера для критической силы сжимаемого стержня. Влияние способа закрепления стержня на значение критической силы. Пределы применимости формулы Эйлера. Потеря устойчивости за пределом пропорциональности.

15 -я неделя. Основы физики прочности и пластичности.

Силы взаимодействия между атомами. Закономерности пластической деформации монокристаллов. Теоретическое сопротивление пластическому сдвигу по Френкелю. Дефекты кристаллической решетки. Специфические дефекты – дислокации. Механизмы движения краевой дислокации – скольжение и переползание. Деформационное упрочнение.

Теория хрупкого разрушения Гриффитса и ее роль в становлении механики разрушения. Основы расчетов на прочность при наличии трещин.

# 16 -я неделя. Влияние времени нагружения и среды на  механические свойства

# материалов

Длительное статическое нагружение. Явление ползучести предел ползучести, расчет на ползучесть. Релаксация напряжений. Длительная прочность.

Длительное циклическое нагружение. Усталость материалов. Предел усталости. Расчеты на выносливость.

Испытания материалов при ударном нагружении и их роль в обеспечении надежности и безопасности конструкций. Ударная вязкость и влияние температуры на ударную вязкость. Критическая температура хрупкости. Схема механического состояния материалов по Иоффе. Переход состояния материала из пластичного в хрупкое.

# Влияние среды на механические свойства материалов. Коррозионное воздействие среды. Поверхностно- активные вещества и их влияние на пластичность и хрупкость материалов. (эффект Ребиндера). Влияние облучения на кратковременные механические свойства материалов и на их сопротивление ползучести. Фотопластический эффект.

###### Семинары

- Растяжение-сжатие. Статически определимый и статически неопределимый стержень. Построение  эпюр. Статически определимые и неопределимые стержневые систем. Вычисление напряжений в стержнях при температурно-силовом нагружении (6 часов).

- Тонкостенные оболочки. Определение тангенциальных и меридиональных напряжений в оболочках, состоящих из частей различной формы. Расчет оболочек на прочность при нагружении внутренним давлением и силой веса жидкости. Влияние кривизны трубы на напряженное состояние и прочность (4 часа).

- Кручение. Эпюра крутящих моментов. Расчет на прочность и жесткость бруса круглого сечения (2 часа)

- Плоское напряженное состояние. Определение напряжений в произвольных площадках по главным напряжениям. Определение главных напряжений (2 часа).

- Деформированное состояние. Напряжения при заданных деформациях. Вычисления деформаций в плоском элементе в заданном направлении (2 часа).

- Плоский изгиб. Построение эпюр внутренних силовых факторов. Расчет нормальных и касательных напряжений. Расчет на прочность (4 часа).

- Определение перемещений при изгибе с помощью интеграла Мора. (2 часа).

- Расчет на прочность стержня при сложном нагружении (4 часа)

- Расчеты на устойчивость сжатого стержня (2 часа)

##### Лабораторные работы(на

1. Определение механических свойств материалов при испытании на растяжение (2 часа).

2. Определение механических свойств материалов при испытании на сжатие (1 час).

3. Определение механических свойств материалов при кручении (1 час).

###### Курсовая работа

Студент по индивидуальному заданию выполняет курсовую работу, состоящую из 5 задач. Срок выдачи задания - 3-я неделя. Срок сдачи работы - 14-я неделя.

Итоговый контроль – экзамен.

###### Основная литература

- Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. - М.: Наука, 1979, 1986.

- Пирогов Е.Н., Гольцев В.Ю. Сопротивление материалов. Конспект лекций. – М.: Айрис Пресс, 2003. – 176 с.

- Сапунов В.Т. Классический курс сопротивления материалов в решениях задач. – М.: Едиториал УРСС. 2004. – 156 с.

Дополнительная литература

- Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов. - М.: Наука, 1965, 1968, 1970.- 440 с.

- Соболев Н.Д. Лабораторный практикум по курсу «основы сопротивления материалов и физики прочности» - М.: МИФИ, 1989 – 36 с..

- Маркочев В.М. Решение задач сопротивления материалов в среде MATHCAD. – М.: МИФИ, 2001. –102 с.

- Маркочев В.М. Пособие по решению задач курсового проекта по сопротивлению материалов в среде MATHCAD. – М.: МИФИ, 2008. Электронное пособие.