Лекция 6

Расчет траекторных пробегов ионов в твердом теле и распределение внедренных ионов по глубине образца. Коэффициент отражения и зарядовый состав отраженных ионов.

Под пробегом будем понимать путь, который проходит ион в твердом теле до полной остановки. Перед входом в образец все ионы имеют одинаковую энергию Е0 (моноэнергетический пучок). Так как энергия, теряемая ионом в каждом соударении с атомами твердого тела (в данной лекции будем обозначать ее Т) зависит от прицельного параметра, то эта величина имеет случайный характер в силу случайности прицельного параметра. Кроме того, угол рассеяния, определяемый прицельным параметром, в каждом соударении также имеет случайный характер. Поэтому траектория каждого иона индивидуальна и величина пробега R у каждого иона различна. Таким образом, необходимо ввести в рассмотрение функцию распределения ионов по длинам пробега, которая в общем случае является функцией P(R, E0, Z1, Z2, M1, M2, n0) и характеризует плотность вероятности того, что ион M1, Z1 с начальной энергией Е0 остановится после прохождения пути R в образце Z2, M2 с атомной концентрацией n0 (как и в предыдущих лекциях пренебрегаем наличием у образца кристаллической решетки и рассматриваем моноэлементный образец). В дальнейшем для краткости будем опускать в функции Р все аргументы кроме R и E0.

Вообще говоря, изначально вид функции P(R, E0) нам неизвестен. Сделаем предположение, что распределение ионов по длинам пробега является Гауссовым распределением, т.е.

(6.1)

где  – средний траекторный пробег (усредненная по большому количеству ионов длина траектории иона в твердом теле), – среднеквадратичное отклонение траекторных пробегов, которое также является функцией E0, Z1, Z2, M1, M2. Таким образом, если мы найдем  и , то тем самым определим функцию распределения P(R, E0).

При взаимодействии иона с атомом твердого тела имеется вероятность, что атому будет передана энергия Tn за счет упругого рассеяния иона на ядре, а его электронам энергия Te. Эта вероятность определяется значением дифференциального сечения d(ne(Tn, Te) = d(n(Tn) + d(e(Te) – ядерные и электронные потери рассматриваем независимо.

Рассмотрим на входе иона в твердое тело участок его траектории (R такой малый, что на нем происходит только одно взаимодействие с атомом твердого тела. Вероятность того, что на этом участке ион потеряет энергию Tn + Te, равна n0 d(ne(Tn, Te)(R. После этого взаимодействия энергия иона будет Е0 – Tn – Te. Чтобы ион при дальнейшем движении имел траекторный пробег R, ему необходимо пройти путь R – (R. Плотность вероятности прохождения такого пути равна P(R – (R, Е0 – Tn – Te). Произведение P(R – (R, Е0 – Tn – Te)(n0 d(ne(Tn, Te)(R – вклад рассматриваемого взаимодействия в полную вероятность пробега R. Чтобы учесть различные возможности передачи энергии необходимо проинтегрировать по d(ne. Поэтому вероятность того, что в слое (R произойдет взаимодействие равна

.

Имеется также вероятность, что в слое (R взаимодействие не произойдет, которая равна

.

Поэтому вероятность, что ион с начальной энергией Е0 пройдет путь R может быть записана в виде Р = Р+ + Р– и, следовательно

.

Отсюда

и при (R ( 0 получим основное уравнение для функции распределения Р

(6.2)

Нахождение точного решения этого уравнения очень сложная задача, поэтому функцию P(R, E0) обычно определяют с помощью расчета ее моментов распределения.

Напомним, что в соответствие с определением начального момента n-го порядка, известного из курса Теория вероятностей и математическая статистика

,

поэтому а1 = .

Центральный момент n-го порядка

,

поэтому (2 = .

Кроме того, если предположить, что все ионы в процессе облучения остаются в образце, т.е. пренебречь отражением ионов, то

.

Умножим обе части основного уравнения (6.2) на Rm и проинтегрируем по R от 0 до (

,

левую часть интегрируем по частям

,

а правую часть – заменой порядка интегрирования

.

В результате получаем рекуррентное соотношение для начальных моментов

.			(6.3)

При m = 1

.			(6.4)

Разность в квадратных скобках разложим в ряд относительно Е0 по порядку малости Tn + Te и в первом приближении получаем

.

Так как – тормозная способность, то

и окончательно

(6.5)

Учтя более высокие члены разложения по Tn + Te можно получить  в более высоких приближениях. Обычно ограничиваются 1-м приближением.

Используем известное из теории вероятностей соотношение , где  – средний квадрат траекторного пробега. Из рекуррентного соотношения (6.3) для m = 2

вычтем (6.4), умноженное на

,

в результате получим

.

Прибавим к обеим частям  и после перегруппировки получим

Так как , то последнее выражение можно представить в виде

Опять разложим выражения в квадратных скобках в правой и левой части в ряд по Tn + Te относительно Е0

.

Введя обозначение и используя , последнее равенство можно переписать как

.

Так как , то  и окончательно, опять таки в первом приближении

(6.6)

Для экранированного кулоновского потенциала проективный пробег проще всего считается следующим образом. Так как в соответствие с (5.10) dE/dl = –4(an0Z1Z2e2M1s(()/(M1 + M2), где s(() = sn(() + se((), а из (4.3) следует dE = d(Z1Z2e2(M1 + M2)/aM2 то средний траекторный пробег можно записать в виде

,

где (0 – приведенная энергия Линдхарда, соответствующая энергии иона Е0.

Интеграл в последнем выражении обычно называется безразмерным (приведенным) траекторным пробегом (, часто используется формальная запись d(/d( = s(().

(6.7)

Связь безразмерного траекторного пробега с размерным траекторным пробегом

(6.8)

Чтобы получить  в Å необходимо n0 брать в атом/Å3.

Если для sn(() воспользоваться аппроксимацией Юдина (5.11) и использовать выражение se(()= ke, то интеграл (6.7) можно вычислить

(6.9)

Например, при облучении углерода ионами аргона с энергией 20 кэВ безразмерный траекторный пробег ( = 1,18, соответственно средний траекторный пробег = 139 Å.

При ионном облучении обычно интерес представляет не сам траекторный пробег, а проективный (проецированный) пробег Rр, величина которого совпадает с проекцией траекторного пробега на первоначальное направление движения иона при входе в образец – рис. 6.1 (ось z совпадает с первоначальным направлением движения иона при входе в образец в точке О). В силу индивидуальности траектории движения каждого иона естественно можно говорить только о среднем значении проективного пробега, которое будем обозначать как Rp. Опять таки, если считать, что функция распределения проективных пробегов ионов – гауссова, то для ее задания необходимо знать Rp и  – среднеквадратичное отклонение проективных пробегов. Если эти значения известны, то в случае облучения образца ионным пучком вдоль оси z и начале координат на поверхности образца

(6.10)

Так как моделей, позволяющих точно рассчитать Rp и (Rp для произвольных значений E0, Z1, Z2, M1, M2, n0 в настоящее время не существует, то их значения целесообразно брать из справочной литературы. Приближенно можно считать, что для легких ионов МэВ-ных энергий Rp ( , так как для таких ионов Sn (( Sе и наиболее вероятны акты рассеяния на малые углы. Аналогично Rp (  и для медленных тяжелых ионов, для которых ( ( 1, так как в этом случае угол рассеяния меньше (max.

В таблице 6.1 приведены значения Rp /(Rp в Å/Å, взятые из справочника (Комаров ) для некоторых пар ион-образец и различных начальных энергий ионов.

| Таблица 6.1 |
| --- |
| M2 Е0, кэВ | 1 | 5 | 20 | 100 | 300 | 1000 |
| ионы Не |
| C | 43/24 | 216/77 | 800/164 | 2970/290 | 6630/375 | 17200/510 |
| Ti | 66/77 | 277/220 | 1080/510 | 4300/965 | 13600/1350 | 23600/1530 |
| Nb | 49/58 | 169/155 | 614/363 | 2670/790 | 6500/1120 | 16920/1500 |
| Au | 43/94 | 133/231 | 467/534 | 2280/1300 | 5920/1970 | 15330/2660 |
| ионы Ar |
| C | 16/6 | 45/16 | 120/40 | 530/150 | 1600/330 | 4800/600 |
| Ti | 25/15 | 64/38 | 164/91 | 663/295 | 2215/942 | 6340/1380 |
| Nb | 20/16 | 49/39 | 121/89 | 453/266 | 1333/602 | 4385/1310 |
| Au | 15/17 | 36/41 | 87/89 | 293/250 | 831/558 | 2860/1320 |
| ионы Nb |
| C | 20/5 | 49/11 | 110/26 | 325/75 | 830/180 | 2750/500 |
| Ti | 24/11 | 58/25 | 129/55 | 373/154 | 927/350 | 3020/923 |
| Nb | 18/10 | 41/24 | 90/51 | 257/136 | 620/295 | 1960/747 |
| Au | 13/10 | 29/23 | 61/48 | 171/122 | 393/250 | 1190/600 |

Если флюенс облучения (число ионов попавших на единицу площади образца за время облучения [ион/см2]) равен F, то концентрация имплантированных ионов по глубине образца ni(z) определяется выражением ni(z) = FP(z, E0) и при гауссовой функции распределения проективных пробегов ионов имеет вид:

,

где  - максимальная концентрация имплантированных ионов при z = Rp, которая находится из условия нормировки

где второй интеграл формально описывает отраженные ионы.

Если считать, что коэффициент отражения (( 1, то для  получаем

и окончательно

(6.11)

Концентрация имплантированных ионов спадает в 2; 10 и 100 раз по отношению к  на глубине z ( Rp ( 1,2 (Rp; Rp ( 2(Rp и Rp ( 3(Rp.

Обратим внимание, что с помощью ионной имплантации можно получить очень высокие концентрации при относительно небольших флюенсах. Например, при облучении ниобия ионами гелия с энергией 1 МэВ и флюенсом 1017 ион/см2 в соответствие с табл. 6.1 и выражением (6.11) ( 3(1021 ион/см3, т.е. составляет ~ 10 ат. % (1 имплантированный атом на 10 атомов образца).

Рассматривая процесс ионной имплантации, мы пренебрегли отраженными ионами. Рассмотрим процесс отражения несколько подробней. В результате последовательных процессов упругого рассеяния часть ионов первичного пучка приобретает направление вектора скорости к поверхности образца. Если их энергия достаточна, чтобы выйти из образца, то такие ионы называются отраженными (обратнорассеянными). Интегральной характеристикой, описывающей процесс отражения, является коэффициент отражения

,

где Nотр – все отраженные ионы с любыми энергиями и в любом зарядовом состоянии, вылетевшие из образца, облученного N0+ ионами первичного пучка.

Как показывают эксперименты и результаты компьютерного моделирования, коэффициент отражения является функцией приведенной энергии Линдхарда и может быть аппроксимирован при облучении по нормали к поверхности следующим выражением

RN = [(1 + 3,212(0,34)3/2 + (1,388(1,5)3/2]-2/3.

На рис. 6.2 приведена построенная в соответствие с этим выражением зависимость коэффициента отражения ионов бора при имплантации в кремний от энергии ионов, переход к приведенной энергии Линдхарда осуществляется в соответствие с (7.4). Как видно из графика, в данном случае отражением ионов можно пренебречь при Е ~ 50 кэв. В случае ионов больших масс эта граница сдвигается в сторону меньших энергий. Поскольку ионная имплантация проводится, как правило, при энергиях ионов > 100 кэВ, то наше пренебрежение отражением при расчете профиля имплантации является вполне законным.

Отраженные ионы могут иметь разный зарядовый состав: однократно и многократно заряженные положительные и отрицательные ионы; нейтральные атомы, в том числе в возбужденном состоянии (снятие возбуждения осуществляется за счет высвечивания фотона видимого света). Характеристикой зарядового состояния является вероятность вылета в том или ином зарядовом состоянии (i) при данной энергии

.

В дальнейшем, при рассмотрении конкретных методов анализа, нас будет интересовать зарядовый состав отраженных ионов гелия. Как показывают многочисленные эксперименты, при энергиях отраженных ионов гелия > 100 кэВ практически все они отражаются в виде однократно заряженных положительных ионов, т.е. W+(E) = 1.

# Text boxes

,

.

Рис. 6.1

Rp

R

А'

А

О

z

.

.

.

.

0	50	 100	     150         200

Е, кэВ

RN

1

10-1

10-2

10-3

Рис. 6.2