Лекция 30

Определение стехиометрии образца методом РОР. Разрешение метода по глубине. Определение толщины пленки методом РОР.

С помощью метода Резерфордовского обратного рассеяния можно определить стехиометрический состав однородного образца, не прибегая к использованию эталонов. Рассмотрим, как решается эта задача.

Рис. 30.1

НС

НА

НВ

kCE0 kBE0        kАE0

dN/dE

Имеется многокомпонентный образец, например, АВС, где А, В, С – неизвестные до проведения анализа элементы, равномерно распределенные по объему образца. Суммарная атомная концентрация в образце n0=ini, где ni также неизвестные атомные концентрации каждого элемента. Относительная атомная концентрация i-го элемента Сi = ni/n0 и iCi=1. Для определенности будем считать, что МА  МВ  МС, тогда для кинематических факторов выполняются следующие неравенства kА  kВ  kС. В соответствие с материалом предыдущей лекции энергетический спектр обратнорассеянных ионов гелия будет иметь вид, приведенный на рис. 30.1.

Спектр начинается при энергии ЕА = kАЕ0 (с учетом замечания относительно энергетического окна энергоанализатора). Так как геометрия рассеяния задана (образец установлен относительно ионного пучка под углом 0, энергоанализатор относительно образца под углом ), то задан угол рассеяния . Определив из спектра величину ЕА, получим значение кинематического множителя для элемента А, атомная масса которого определяется из соотношения

MA=M1(1+kA)−2M1kAcosθ1−kA,

(30.1)

которое следует из выражения (1.2) для кинематического фактора. Определив МА, мы тем самым определили и ZА.

Высота ступеньки НА (число зарегистрированных ионов при энергии ЕА за время измерения энергетического спектра) определяется упругим рассеянием на ядрах атомов элемента А, расположенных в поверхностном монослое, поэтому в соответствие с (29.4), где Е* = Е0, ее величина может быть записана как

HA=N0+n0CAZ1ZAe24E0241+γA22γAcosθ+1+γA2cos2θ1−γA2sin2θ[1+γAsin2θ−cosθ1−γA2sin2θ]2ΩД= =N0+n0CAZ1ZAe24E02ΩДKA,	(30.2)

где КА считается исходя из известных значений А = М1/МА и .

При энергиях меньших kАЕ0 спектр образуют ионы, рассеянные на атомах элемента А, расположенных внутри образца. При энергии ЕВ = kВЕ0 вклад в спектр начинают вносить ионы, рассеянные на атомах элемента В. Аналогично вышеописанному, определяются атомная масса и атомный номер элемента В и параметр КВ. Высота ступеньки НВ определяется упругим рассеянием на ядрах атомов элемента В, расположенных в поверхностном монослое и ее величина может быть представлена с помощью (30.2). При энергии ЕС = kСЕ0 вклад в спектр начинают вносить ионы, рассеянные на атомах элемента С. Таким образом, по положению ступенек в спектре мы определили элементный состав образца.

Для определения стехиометрии запишем отношение НВ/НА

HBHA=N0+n0CBZ1ZBe24E02ΩДKB/N0+n0CAZ1ZAe24E02ΩДKA=ZB2ZA2CBKBCAKA.

Аналогично

HCHA=ZC2ZA2CCKCCAKA.

Так как значения НА, НВ и НС (величины ступенек) определены экспериментально в энергетическом спектре, то с учетом, что iCi=1, получаем систему из трех уравнений с тремя неизвестными СА, СВ и СС

CBCA=HBHAZA2ZB2KAKBCCCA=HCHAZA2ZC2KAKC,

(30.3)

которая легко решается (если образец состоит из n элементов, то получается система из n уравнений).

После того как СА, СВ и СС определены, из них выбирается минимальное значение, пусть СС = min{СА, СВ, СС}, тогда в стехиометрической формуле  = 1;  = СА/СС и  = СВ/СС. Таким образом, поставленная задача полностью решена.

При реализации описанной методики необходимо иметь в виду, что анализируется фактически поверхностный монослой образца, поэтому перед проведением анализа поверхность должна быть очищена с помощью одного из методов, рассмотренных в прошлом семестре. Если такая очистка не сделана, то будет проанализирован слой поверхностных загрязнений, что иногда тоже является предметом анализа.

Разрешение метода РОР по глубине образца можно определить из следующих соображений. В соответствие с материалом предыдущей лекции для энергии иона перед процессом упругого рассеяния можно написать следующие два равенства

E∗E0−tcosζ0dEdl|E0=E0−tcosζ0τ0 и E(t)=kE∗−t|cosζ|dEdl|E(t)=kE∗−t|cosζ|τ,

исключив из которых Е*, получим

t⋅τk|cosζ|+τ0cosζ0=E0−E(t)k

и, следовательно,

t=[kE0−E(t)]cosζ0|cosζ|kτ0|cosζ|+τcosζ0.

Взяв дифференциал от обеих частей последнего равенства, с учетом того, что в правой части изменяемой величиной является только Е(t), получим выражение для разрешения по глубине в следующем виде

δt=δEcosζ0|cosζ|kτ0|cosζ|+τcosζ0.

(30.4)

В данном выражении неопределенность в измерении энергии обратнорассеянных ионов Е определяется двумя основными факторами. Первый – физический, связанный с эффектом страгглинга, подробно рассмотренный в предыдущей лекции. Второй – технический, связанный с конечной шириной энергетического окна энергоанализатора. Так как эти два фактора не зависят друг от друга, то δE=ωA2+δEB2, где ЕВ = 2,35В. Для конкретного поверхностно-барьерного детектора (А – конкретное число), разрешение по глубине t тем лучше, чем меньше числитель дроби в (30.4). Отсюда следует, что оптимальной с точки зрения разрешения по глубине является геометрия измерения, в которой 0  90о (0 всегда  90о) и   270о ( всегда  90о). Обычно используют геометрию с 0 = 80-85о и  = 250-255о, в этом случае угол рассеяния   170о. Стандартная геометрия, в которой реализуется метод РОР, приведена на рис. 30.3.

t

1

3

E(t)

kплE0

E0

2

Рис. 30.3

I0+

ПБД

N

Рис. 30.2

Рассмотрим, как с помощью метода РОР можно определить толщину пленки из материала (Mпл, Zпл), нанесенную на подложку (Mподл, Zподл). Как будет ясно из дальнейшего, это можно сделать только при условии Mподл  Mпл. Схема рассеяния приведена на рис. 30.3. Ионы пучка (M1, Z1) с начальной энергией Е0 испытывают однократное упругое рассеяние на атомах материала пленки вплоть до точки 2, расположенной на границе раздела пленка-подложка. Если толщина пленки t, то ширина энергетического спектра от пленки Епл = kплЕ0 – Е(t). В приближении энергии на поверхности в точке 2 перед упругим рассеянием ион имеет энергию

E∗(t)=E0−dEdl|E0tcosζ0.

После упругого рассеяния энергия иона

kплE∗(t)=kплE0−kплdEdl|E0tcosζ0.

На выходе из пленки энергия иона

E(t)=kплE∗(t)−dEdl|E(t)t|cosζ|=kплE0−kплdEdl|E0tcosζ0−dEdl|E(t)t|cosζ|.

Следовательно

ΔEпл=t kплcosζ0dEdl|E0+1|cosζ|dEdl|E(t)				(30.4)

и толщина пленки определяется выражением

t=ΔEплkплcosζ0dEdl|E0+1|cosζ|dEdl|E(t).

(30.5)

Максимальная энергия ионов, рассеянных на атомах подложки

Eподлmax=kподл(E0−ΔEвх)−ΔEвых=kподлE0−kподлdEdl|E0tcosζ0−dEdl|E(t)t|cosζ|.	    (30.6)

Е(t)   kпл Е0

dN/dЕ

Е

подложка

пленка

Рис.30. 4

Если эта величина меньше Е(t), то спектр от подложки будет разнесен со спектром от пленки, как это показано на рис. 30.3. Для выполнения этого условия необходимо чтобы kподл  kпл и, соответственно Mподл  Mпл.

Подобный метод определения толщины пленки дает наибольшую точность при толщинах пленки, когда можно пренебречь эффектом страгглинга. В этом случае ошибку в измерение вносит только ширина энергетического окна поверхностно-барьерного детектора. При использовании электростатического энергоанализатора с Е = 10-4 данный метод позволяет измерять толщины пленок ~ 10 Å.

Рассмотрим реализацию данного метода на конкретном примере. Имеется Nb-пленка толщиной 100 Å на Si-подложке. Измерение проводится с помощью ионов Не с энергией Е0 = 2 МэВ в геометрии 0 = 85о,  = 255о и, следовательно, угол рассеяния  = 1700. В этом случае kпл = 0,843, kподл = 0,566 и kпл Е0 = 1,685 МэВ (начало спектра от пленки). Так как пленка тонкая, то можно считать, что Евх = t⋅dEdl|E0 и для ионов, рассеянных на атомах первого монослоя подложки, Евых = t⋅dEdl|kподл(E0−ΔЕвх). Для ионов гелия в ниобии dEdl|E0= 53,4 эВ/ Å, соответственно, Евх = 5,340 кэВ; dEdl|kподл(E0−ΔЕвх)= 57,8 эВ/ Å и Евых = 5,780 кэВ. В соответствие с (30.4) ширина спектра от пленки Епл = 74 кэВ, т.е. спектр от пленки закончится при 1,611 МэВ. Спектр от подложки в соответствие с (30.6) начнется с 1,071 МэВ. Таким образом, спектры от пленки и подложки хорошо разделены. В соответствие с (30.) точность измерения толщины пленки для ПБД с А = 15 кэВ равна

δt=ωA|cosζ|cosζ0kплdEdl|E0|cosζ|+dEdl|kE0cosζ0= 20 Å.

В случае использования электростатического энергоанализатора с Е = 10-4 точность измерения составит 2 Å.