## Slide 1: Лекция 15. Цель. Познакомить слушателей с проблемой выбора конструкционных материалов для изделий, работающих в поле нейтронного излучения. Обратить особое внимание на пострадиационные технологические операции с изделием (в нашем случаем с облучательным устройством) по его радиационно-безопасном «захоронении». Обосновать использование теории размерностей и подобия для получения качественных представлений о степени пригодности изотопов конструкционных материалов при разработке облучательных устройств, рассмотрев список существенных величин влияющих на процесс выбора. Представить ряд предпочительности использования изотопов в конструкциях высокотемпературных облучательных устройств.
План.
1. Проблема выбора конструкционных материалов для изделий ядерной энерготехники.
2. Cписок существенных величин влияющих на процесс выбора..
3. Безразмерные критерии выбора.
4.Размерный комплекс и ряд предпочительности к применению изотопов.

## Slide 2: ВЫБОР КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Составление строгих математических зависимостей для определения критерия выбора конструкционных материалов для облучательных устройств представляет значительную сложность, поэтому предлагается воспользоваться методом теории анализа размерностей величин, существенно влияющих на процесс выбора материалов при разработке высокотемпературных облучательных устройств.

## Slide 3: Список существенных величин и критерии выбора.
Выбор материалов, по-видимому, должен быть основан на оценке "сложности" проводимого эксперимента, экономических факторах и свойствах самого материала.
Рассмотрим список величин, которые могут существенно влиять на выбор конструкционных материалов при реакторных испытаниях:
N = N( qv ;α ;Tисп ;[T]; t1/2 ; tисп; [σ]; C; C0 ; K ; [D] )

## Slide 4: Обоснование списка существенных величин и анализ их размерностей
[qv] = Вт/см3 - объемная плотность источников тепла, вызванная реакцией взаимодействия потоков излучений с материалом, большое значение объемной плотности характеризует более "сложные" условия, в которых находится материал при проведении экспериментов.
[α]= Вт/cm2К - коэффициент теплоотдачи, который характеризует взаимодействие материала в тепловом отношении с окружающей средой. При больших значениях α существуют «хорошие» условия теплообмена и, по-видимому, рассматриваемый материал находится в относительно "несложных" условиях эксплуатации. Этот параметр описывает условия проведения эксперимента.

## Slide 5: Обоснование списка существенных величин и анализ их размерностей
[Тисп ] = [[T]]= К - температура эксплуатации материала в процессе испытаний и предельно допустимая температура применения данного материала.
Тисп характеризует условия проведения эксперимента. Предельная температура является характеристикой материала.
[ [ σ] ] = кГ/см2 - допустимое напряжение для материала при механических воздействиях на данный элемент. Эта величина явля­ется характеристикой материала и зависит от вида напряженного состояния.

## Slide 6: Обоснование списка существенных величин и анализ их размерностей
[tucn ] = [t1/2]= час - продолжительность испытаний и период полураспада изотопа, образовавшегося в результате облучения данного материала нейтронами.
Продолжительность испытаний является характеристикой эксперимента и предъявляет определенные требования к надежности испытательного устройства. Эксперимент следует считать более сложным при большем tисп .
Период полураспада характеризует возможности проведения перегрузочных и ремонтных работ над устройством или элементом устройства, который включает в себя данный материал. Эта величина может характеризовать также цикличность использования элемента с точки зрения возможности начала ремонтных работ, исходя из радиационной безопасности для персонала,

## Slide 7: Обоснование списка существенных величин и анализ их размерностей
[С ] = рубль/кГ - стоимость за килограмм материала.
[Со] = рубль/час - стоимость эксплуатации элемента или устройства, затраты на изготовление элемента.
[K] = р/час - гамма-постоянная изотопа, образовавшегося в результате облучения нейтронами. Эта величина характеризует энергетический спектр гамма-излучения и является характеристикой материала. Она определяет также защитные меры при проведении ремонтных и перегрузочных работ с элементом или устройством.
[[D]] = р/час - допустимая мощность дозы, определяющая возможные границы работы с элементом.

## Slide 8: Анализ размерностей списка существенных величин
Анализ размерностей списка существенных величин дает:
n= 11 - число существенных величин и
к=6 - число единиц измерения, имеющих независимые размерности.
В соответствии с π- теоремой число критериев, определяющих процесс выбора, равно (n-k) = 5.
В результате приведения системы к безразмерному виду имеем:
N=(qv C0 /T2исп α2 C)n1 (T2исп α2 tисп C/[σ] C0)n2(t1/2 /tисп)n3 (Tисп/[T])n4 (K /[D])n5
Полученная функциональная зависимость для N от безразмерных критериев может быть уточнена экспериментально, однако, это представляет достаточно сложную и дорогостоящую задачу.

## Slide 9: Размерный комплекс и список предпочтительности изотопов.
Для качественных оценок возможно ввести некоторые гипотезы, ограничивающие выбор n, они сводятся к следующему:
1.Все рассматриваемые величины существенно влияют на выбор материала, т.е. ни одна из величин не должна выпасть из рассмотрения (сократиться).
2.Совокупность величин, описывающая свойства материала или "сложность" условий эксперимента, должна представляться
в таком виде, чтобы «лучшему» из материалов соответствовало больше или меньшее значение размерного комплекса.
3.Существенно меняющиеся величины должны иметь меньшее значение степени, чтобы их вклад был близок по отношению к мало меняющимся.

## Slide 10: Размерный комплекс и список предпочтительности изотопов.
Одним из вариантов компоновки критерия выбора материала, удовлетворяющим перечисленным требованиям, служит следующее представление критерия (n1=1, n2=1/2, n3=1/4, n4=2, n5=1):
N = (qvC0/T2испα2C)1 (T2исп α2 tисп C / [σ] C0)1/2(t1/2/tисп)0,25 (Tисп/[T])2 (K/[D])1
Плотность внутренних источников тепла можно представить в следующем виде:
qv = А γ Σ Ф Е / µ
где
А - число Авогадро;
µ - молекулярный вес;
Σ - сечение взаимодействия;
Ф - плотность потока излучения;
Е - количество тепла на один акт взаимодействия;

## Slide 11: Размерный комплекс и список предпочительности изотопов.
После подстановки qv в N и представлении N как произведения двух размерных комплексов:
N = V W
где
V = Ф Е Tисп C00,5 tисп0,25/ α [D] С0,5
W = А γ Σ K t1/20.25 / µ [σ]0.5 [T]2
Нас будет интересовать размерный комплекс W , который описывает свойства материалов. Очевидно, что материал обладает "лучшими" радиационно-физичесними свойствами, если величины γ, Σ, K, t1/2 имеют меньшие значения, а [σ], [Т] велики.

## Slide 12: Размерный комплекс и список предпочтительности изотопов.
µ | γ | Σ | Κγ | τ1/2 | [σ] | [Тпл] | W*106
Al 27 | 2.7 | 0.23 | 8.6 | 0.042 | 5 | 933 | 0.031
V 51 | 6.1 | 4.5 | 7.33 | 0.064 | 36 | 2170 | 0.042
Ti 48 | 4.5 | 0.2 | 2.34 | 0.097 | 43 | 2000 | 0.0006
Cr 50 | 7.2 | 11.0 | 0.18 | 668 | 38 | 2150 | 0.0336
Fe 58 | 7.8 | 0.7 | 6.25 | 1084 | 36 | 1810 | 0.103
Ni 64 | 8.9 | 2.6 | 3.12 | 2.56 | 41 | 1725 | 0.0445
Cu 63 | 8.9 | 3.9 | 1.19 | 12.8 | 20 | 1356 | 0.095
Zn 65 | 7.1 | 0.5 | 2.83 | 6000 | 4 | 694 | 0.085
Zr 94 | 5.5 | 0.08 | 4.22 | 1560 | 50 | 2123 | 0.028
Nb 93 | 8.6 | 1.1 | 9.01 | 10 | 64 | 2730 | 0.88
Mo 98 | 10.2 | 0.13 | 1.45 | 67.1 | 64 | 2860 | 0.0006
Ag 109 | 10.5 | 2.8 | 15.4 | 6500 | 4 | 1233 | 7.0
Ta 181 | 16.6 | 21 | 1.0 | 2670 | 49 | 3260 | 0.102
W 186 | 19.3 | 40 | 3.12 | 24 | 144 | 3660 | 0.1
Таким образом, меньшему значению W отвечает "лучший" материал. Рассмотрев ряд изотопов, которые могут служить конструкционными материалами, либо могут использоваться при конструировании облучательных устройств (таб.4.1) приходим к выводу, что в соответствие с предпочительностью к применению (меньшее значение W) в высокотемпературных реакторных установках изотопы следует расположить в следующем порядке:
Мо , Ti, Zr, АI, Gr, V, Ni, Zn, Nb, Сu, W, Ta, Fe, Ag.
В этом ряду не присутствуют соединения и сплавы, однако, величина W может быть рассчитана и для них.