## Slide 1: Лекция 17. Цель. Рассмотреть взаимосвязи систем и устройств стенда для исследования физико-механических свойств ядерного топлива, технологические операции с облучательными устройствами и испытуемыми образцами. Представить облучательные устройства в составе стенда, их возможности по исследованию свойств ядерного топлива, области изменения параметров при испытании топливных композиций. Познакомить слушателей с результатами научных исследований, полученных при эксплуатации стендов, и их ролью в подготовке научных кадров. Ознакомить с тематикой заключительной части курса.
План.
1. Взаимосвязи систем и устройств стенда для исследования физико-механических свойств ядерного топлива
2. Технологические операции с облучательными устройствами и испытуемыми образцами.
3. Облучательные устройства стенда.
4. Направления работ, научные результаты, подготовка научных кадров.
5. О заключительной части курса.

## Slide 2: Взаимосвязи систем и устройства реакторного стенда.
На схеме показаны взаимосвязи систем, экспериментальные устройства
и измерительное оборудование стенда.
Реакторный стенд (1) включает в себя:
-реактор (2),
-экспериментальные устройства (13),
-аналоговую систему измерения физических параметров (3),
-информационно-измерительную систему (ИСС) на базе ЭВМ (4),
-систему обеспечения эксперимента (5).
Все эти системы и экспериментальные установки в результате взаимодействия позволяют получить информацию об объекте испытаний, обработать её (6) и получить конечный результат в виде зависимостей или цифрового материала об изучаемом свойстве.
Каждая из систем (3,5,13) расшифровывается (рис.2), однако, требует некоторых дополнительных пояснений.
Позиция (3) содержит информацию об измерительных системах и их аппаратурном
обеспечении (7,8,9,10,11,12).
Реакторный стенд 1
Реактор ИРТ-МИФИ 2
Система измерения физических величин 3
Информационно-
измерительная система 4
Система обеспечения
эксперимента 5
Время испытаний:
- таймер ЭВМ
-развертка самописца
-частотомер 7
Акустическая эмиссия (АЭ) :
- АЭ регистратор с амплитудным и частотным анализатором.
- система связи с ЭВМ. 8
Электрофизические свойства, термопары, тензорезисторы:
-самопишущие мосты и потенциометры
- цифровые ампервольтметры
- связь с ЭВМ. 9
Механическая нагрузка (УЗ колебания), давление газа-носителя (заполнителя):
- нагружающая система- манометры
-расходомеры,перепадометры. 10
Поток излучения, концентрация ГПД :
- термонейтронные датчики.
- γ- мониторы и спектрометры с полупроводниковым датчиком и амплитудным анализатором. 11
Деформация: преобразователь индуктивный, радиационнотермостойкий (ПИРТ) со спецблоком и аналоговой и цифровой записью. 12
Обработка
результатов 6
Температура испытаний:
- нагрев: собственные тепловыделения, нагреватель.
- охлаждение: теплоноситель
реактора, газ-заполнитель, вакуум. 20
Среда испытаний:
- система очистки газа-насителя (заполнителя)
- система вакуумирования 21
Транспортные операции:
-смена образца,
- смена установки. 22
Экспериментальные установки 13
Лабораторные
установки 14
Облучательные
устройства 15
Специальные 16
Аналоги 17
Со сменой
образца 18
Без смены образца 19

## Slide 3: Система обеспечения эксперимента
Система обеспечения эксперимента (5) делится на три подсистемы.
Заданная температура испытаний (20) достигается установлением баланса тепла в экспериментальной установке . В зависимости от температуры испытаний баланс может достигаться либо за счет собственных тепловыделений в образце при определённой системе охлаждения, либо с помощью дополнительного электрического нагревателя .
Возможны различные комбинации систем нагрева и охлаждения, в том числе и изменение тепловыделений при перемещении испытуемого образца в неравномерном поле излучений для достижения требуемого температурного интервала испытаний.
Так как большинство объектов испытаний необходимо исследовать при повышенных температурах, когда возможно их химическое взаимодействие с окружающей атмосферой, что существенно может исказить результаты экспериментов , то система обеспечения предусматривает вакуумирование рабочего объема и заполнение его очищенным газом –носителем (заполнителем ).
Транспортно-технологические операции (22) осуществляются на ИРТ-МИФИ кран-балкой физического зала и предусматривают два типа работ: смену образца в облучательном устройстве , смену облучательного устройства.
Система обеспечения
эксперимента 5
Температура испытаний:
нагрев: собственные тепловыделения, нагреватель.
охлаждение: теплоноситель реактора,
газ-заполнитель, вакуум. 20
Среда испытаний:
- система очистки газа-носителя (заполнителя)
- система вакуумирования 21
Транспортные операции:
-смена образца,
- смена установки. 22

## Slide 4: Экспериментальные установки стенда
Следует отметить, что реакторные испытания предполагают значительную предварительную подготовку:
- отработка методики и испытания вне поля излучения на лабораторных установках (14),
проведение исследований на аналогах облучательных устройств (17), которые полностью повторяют конструктивно облучательное устройства, но находятся вне поля излучения,
отработка методики и испытания вне поля излучения на специальных лабораторных установках (15), которые устанавливаются в спецлабораториях и защитных камерах (проведение работ с плутониевым топливом),
-используются облучательные устройства двух типов: со сменой(18) и без смены(19) образца в процессе испытаний.
Экспериментальные установки 13
Лабораторные
установки 14
Облучательные
устройства 15
Специальные 16
Аналоги 17
Со сменой
образца 18
Без смены образца 19

## Slide 5: Облучательные устройства и установки
№№ пп | Наименование установки | Измеряемые характеристики | Температурный интервал
 |  | Облучательные устройства. | 
1 | Каприз | Пластические свойства при сжатии, выход ГПД. | Менее 2300 К
2 | Ритм | Пластические свойства при сжатии, акустическая эмиссия. | Менее 2300 К
3 | Сатурн | Пластические свойства при сжатии в нестационарных условиях. | Менее 2300 К
4 | Крип | Пластические свойства при сжатии. | Менее 2300 К
5 | Циклон | Пластические свойства при реверсивном изгибе. | Менее 2300 К
6 | Раст | Пластические свойства при сжатии. | Менее 1300 К
7 | Пост | Формоизменение при облучении. | Менее 1300 К
8 | Пост-Урал | . Формоизменение при облучении | Менее 1300 К
9 | Раст-Урал | Пластические свойства при сжатии. | Менее 1300 К
 |  | Лабораторные установки. | 
10 | Плутон | Пластические свойства при сжатии, смешанное топливо. | Менее 2300 К
11 | Крип | Пластические свойства при сжатии. | Менее 2300 К
 |  | Аналог облучательного устройства. | 
12 | ИС (испытатель-ный стенд) | Пластические свойства и акустическая эмиссия при реверсивном изгибе. | Менее 1800 К

## Slide 6: Научные результаты
Экспериментальные возможности реакторного стенда ИРТ-МИФИ позволили впервые:
провести исследование механических свойств отечественного топлива энергетических реакторов,
-оценить влияния на газовыделение пластической деформации диоксида урана при высоких температурах,
-исследовать динамику радиационной аморфизации силицида урана и её влияние на пластические свойства,
-обосновать разработку оксидного топлива с низким сопротивлением деформированию,
-получить рекомендации для обоснования работоспособности и лицензирования твэлов энергетических реакторов.

## Slide 7: Внедрения.
Облучательные устройства, разработанные на кафедре18 МИФИ, внедренные в практику НИР
на ИРТ-МИФИ использованы как прототипы при разработках реакторных стендов на реакторах ВВР-СМ (Узбекистан г.Улукбек) и ИВВ-2 (Свердловская обл.
г. Заречный) .
Экспериментальные результаты исследования пластических свойств ядерного топлива и разработанные на их основе рекомендации для обоснования работоспособности и лицензирования твэлов энергетических реакторов внедрены в кодовые программы расчета надежности энергетических реакторов РФ.

## Slide 8: Подготовка научных кадров
Научные исследования проведенные кафедрой 18 МИФИ при разработке и эксплуатации реакторных стендов для исследования физико-механических свойств ядерного топлива представлены в более чем 200 научных публикациях.
По результатам научных исследований успешно защищены:
- три докторские диссертации,
- двенадцать кандидатских работ.
- более ста дипломных работ.

## Slide 9: О заключительной части курса.
Заключительная часть курса будет посвящена рассмотрению конкретных примеров использования изложенных выше материалов в научной практике. В этом изложении, естественно, не может быть уже полностью решенных задач представленных в рамках курса.
Будут подробно рассмотрены две задачи:
-первая задача связана с использованием модельных представлений для восстановления физических параметров материала по экспериментальным данным.
Рассматриваются экспериментальные результаты исследования выхода газов-продуктов деления из ядерного топлива на основе диоксида урана различных технологий, которые удается описать двухстадийной диффузионной моделью. Сопоставление экспериментальных результатов с модельными представлениями дают возможность определить параметры переноса газов-продуктов деления в ядерном топливе.

## Slide 10: О заключительной части курса.
-вторая задача посвящена объяснению эффекта воздействия пластической деформации на выход газов-продуктов деления.
В восьмидесятые годы прошлого века на ИРТ-МИФИ выполнялась программа сотрудничества с Францией по исследованию пластических свойств ядерного топлива в радиационных условиях.
Эксперименты по исследованию высокотемпературной ползучести в инициативном плане сопровождались регистрацией газов-продуктов деления (ГПД).
На образцах технологии DCI, обладающих повышенной пластичностью и низкими значениями выходов ГПД, были получены нетривиальные результаты.
При малых установившихся скоростях деформации ползучести выход ГПД был ниже стационарного выхода при отсутствии деформации и превышал его при больших скоростях.
Полученные результаты удается объяснить на основе диффузионно-конвективной модели миграции ГПД в ядерном топливе.