## Slide 1: Лекция 19. Цель. Познакомить слушателей с технологией производства образцов диоксида урана двух партий. Представить характеристики образцов. Рассмотреть основные задачи экспериментальных исследований и аппроксимацию экспериментальных результатов .
План.
1. Технология производства образцов диоксида урана двух партий.
2. Характеристики образцов.
3. Задачи экспериментальных исследований.
4. Аппроксимация экспериментальных результатов .

## Slide 2: Образцы диоксида урана.
Изучались образцы диоксида урана двух технологий.
Один тип образцов (тип с) по традиционной для реакторов ВВЭР технологии.
Другой (тип f) изготовлен во Франции по технологии DCI и исследовался в соответствии с межгосударственной программой. Такие образцы, обладая повышенной пластичностью, предназначены для твэлов реакторов, способных работать в режимах покрытия пиковых нагрузок в электросетях.

## Slide 3: Задачи экспериментальных исследований
Основной задачей экспериментальных исследований являлось определение влияния механического напряжения и связанной с ним пластической деформации на выход ГПД из облучаемого в канале ядерного реактора образца ядерного топлива.
Исследования проводились на внеканальном облучательном устройстве Каприз-ВТ. Программа испытаний предполагала две серии экспериментов с близкими значениями режимных параметров нагружения образца (плотность нейтронного потока, температура, механическое напряжение).

## Slide 4: Серии и последовательность испытаний.
Серии различались исследуемыми образцами и предполагали замену рабочего участка с образцом (тип f) новым (тип с). Временная протяженность каждой серии составляла непрерывный недельный цикл с остановкой реактора в конце недели и загрузкой следующего рабочего участка с образцом (тип с) в начале следующей недели.
Каждая серия испытаний включала несколько стационарных температурных режимов, при достижении которых определялся выход ГПД, в начале, при отсутствии механического напряжения на образце, за тем, при последовательном его повышении. При каждом значении напряжения выход ГПД определялся при установившемся значении скорости деформации ползучести. В некоторых случаях выход ГПД фиксировался в конце данного температурного режима после сброса механического напряжения.

## Slide 5: Выборка экспериментальных данных (Таблицы для образцов серий f и c)
Проведены выборки (Таблицы для образцов серий f и с) экспериментальных данных, которые включают в себя:
- все температурные режимы обоих образцов.
- выход ГПД при отсутствии механического воздействия на образец.
- рассматривается только выход криптонов.
В таблицах представлены:
- относительный выход криптонов Fo (отношение выходящего в единицу времени ГПД с внешней поверхности образца к образующемуся в единицу времени ГПД в объёме образца.)
- параметры эксперимента: Т – температура (К), 1/t – постоянная распада (1/с).
- столбцы расчетных операций для определения аппроксимирующей эмпирической зависимости с помощью метода наименьших квадратов.
Примечание: ниже и в дальнейшем в расчетах используется общедоступная программа Statistica 6 , линейная и нелинейная её части.

## Slide 6: Физические параметры ГПД
Нуклид | 90Kr | 89Kr | 87Kr | 88Kr | 85mKr | 139Xe | 137Xe | 138Xe | 135mXe | 135Xe | 133Xe
Постоянная распада 1/с *10(-4) | 210 | 36 | 1.5 | 0.69 | 0.44 | 170 | 30 | 8.2 | 7.4 | 0.21 | 0.015
Выход на деление % | 5.1 | 4.6 | 2.5 | 3.6 | 1.3 | 5.0 | 6.1 | 6.4 | 1.1 | 6.6 | 6.7
Энергия квантов, кэВ (выход %) | 22 (33) | 221 (19) | 403 (50) | 196 (26) | 151 (75) | 175 (19) | 455 (31) | 258 (31) | 526 (80) | 250 (90) | 80 (36)
Энергия квантов, кэВ (выход, %) | 539 (30) | 588 (16) |  |  | 305 (14) | 220 (50) |  | 434 (20) |  |  | 

## Slide 7: Характеристики образца серии f и выход криптонов.
Nэкс,Nиз | V1,T K | V2, 1/t | V3,Fo | V4, 1/T | V5,ln 1/t | V6,ln Fo | V7,Fop
1-85m | 1470 | 0,000043 | 0,00073 | 0,000680 | -10,031 | -7,2224 | 0,000686
 | 1470 | 0,000043 | 7,3E-4 | 0,000680 | -10,031 | -7,2224 | 0,000686
 | 1520 | 0,000043 | 0,0011 | 0,000657 | -10,031 | -6,8124 | 0,000946
 | 1520 | 0,000043 | 0,0011 | 0,000657 | -10,031 | -6,8124 | 0,000946
 | 1570 | 0,000043 | 2,01E-3 | 0,000636 | -10,031 | -6,2096 | 0,001277
 | 1570 | 0,000043 | 2,01E-3 | 0,000636 | -10,031 | -6,2096 | 0,001277
 | 1570 | 0,000043 | 2,06E-3 | 0,000636 | -10,031 | -6,1850 | 0,001277
 | 1620 | 0,000043 | 0,0023 | 0,000617 | -10,031 | -6,0748 | 0,001693
 | 1620 | 0,000043 | 0,00183 | 0,000617 | -10,031 | -6,3034 | 0,001693
 | 1670 | 0,000043 | 0,00283 | 0,000598 | -10,031 | -5,8674 | 0,002207
 | 1670 | 0,000043 | 0,00274 | 0,000598 | -10,031 | -5,8997 | 0,002207
 | 1720 | 0,000043 | 0,00622 | 0,000581 | -10,031 | -5,0799 | 0,002832
 | 1720 | 0,000043 | 0,00512 | 0,000581 | -10,031 | -5,2746 | 0,002832
14-88 | 1470 | 0,000069 | 0,00037 | 0,000680 | -9,581 | -7,9020 | 0,000481
 | 1470 | 0,000069 | 0,00037 | 0,000680 | -9,581 | -7,9020 | 0,000481
 | 1520 | 0,000069 | 0,00046 | 0,000657 | -9,581 | -7,6842 | 0,000663
 | 1520 | 0,000069 | 0,00055 | 0,000657 | -9,581 | -7,5055 | 0,000663
 | 1570 | 0,000069 | 0,00069 | 0,000636 | -9,581 | -7,2788 | 0,000895
 | 1570 | 0,000069 | 0,00046 | 0,000636 | -9,581 | -7,6842 | 0,000895
 | 1570 | 0,000069 | 0,00069 | 0,000636 | -9,581 | -7,2788 | 0,000895
 | 1620 | 0,000069 | 0,00064 | 0,000617 | -9,581 | -7,3540 | 0,001186
 | 1620 | 0,000069 | 0,00059 | 0,000617 | -9,581 | -7,4353 | 0,001186
 | 1670 | 0,000069 | 0,00073 | 0,000598 | -9,581 | -7,2224 | 0,001546
 | 1670 | 0,000069 | 0,00073 | 0,000598 | -9,581 | -7,2224 | 0,001546
 | 1720 | 0,000069 | 0,0011 | 0,000581 | -9,581 | -6,8124 | 0,001984
 | 1720 | 0,000069 | 0,001 | 0,000581 | -9,581 | -6,9077 | 0,001984
27-87 | 1470 | 0,000149 | 0,00027 | 0,000680 | -8,804 | -8,2170 | 0,000260
 | 1470 | 0,000149 | 0,00041 | 0,000680 | -8,804 | -7,7993 | 0,000260
 | 1520 | 0,000149 | 0,00037 | 0,000657 | -8,804 | -7,9020 | 0,000358
 | 1520 | 0,000149 | 0,00055 | 0,000657 | -8,804 | -7,5055 | 0,000358
 | 1570 | 0,000149 | 0,00064 | 0,000636 | -8,804 | -7,3540 | 0,000484
 | 1570 | 0,000149 | 0,00046 | 0,000636 | -8,804 | -7,6842 | 0,000484
 | 1570 | 0,000149 | 0,00051 | 0,000636 | -8,804 | -7,5810 | 0,000484
 | 1620 | 0,000149 | 0,00071 | 0,000617 | -8,804 | -7,2502 | 0,000642
 | 1620 | 0,000149 | 0,00056 | 0,000617 | -8,804 | -7,4875 | 0,000642
 | 1670 | 0,000149 | 0,00091 | 0,000598 | -8,804 | -7,0020 | 0,000837
 | 1670 | 0,000149 | 0,00091 | 0,000598 | -8,804 | -7,0020 | 0,000837
 | 1720 | 0,000149 | 0,00187 | 0,000581 | -8,804 | -6,2818 | 0,001074
 | 1720 | 0,000149 | 0,00165 | 0,000581 | -8,804 | -6,4069 | 0,001074
Тип f.
Образец - цилиндрическая втулка (диоксид урана),
радиус наружный 0,38 см,
внутренний 0,07 см,
высота 1,02 см.
Эквивалентный радиус образца
– R = 0,474 см.
Геометрическая поверхность образца 3,76cм2
Геометрический объём образца
v = 0,447 cм3
Радиус зерна а = 0,00113см
Плотность - 10,3 г/см3
Теоретическая пористость
– ε = 0,0636
Плотность делений в образце
– 1012 1/cм3с

## Slide 8: Аппроксимация выходов криптонов из образца серии f
Для аппроксимации экспериментальных результатов используется уравнение:
Fo= A*[(1/t)**n]*Exp(-Q/T) (1)
После логарифмирования имеем линейное соотношение:
Log Fo = Log A + n*Log(1/t) - Q/T (2)
Обработка результатов даёт для образца тип f:
Fo= [0,00423/ (1/t)**0,79]*Exp(-14330/T) (3)
Пространственный график представлен на рис.3.
Соотношения (3) дает зависимость от постоянной распада (1/t) в степени (- 0,79) .
Значения степени не соответствует показателю степени (- 0,5), характерного для одностадийной диффузии.

## Slide 9: Характеристики образца серии с и выход криптонов.
 | Nэкс. Nиз. | V2.T | V3.Fo | V4.1/t | V5.1/T | V6 lnv3 | V7.ln1/t | V8.F0p
1 | 37,85 | 1470 | 0,0094 | 0,000044 | 0,000680 | -6,96963 | -10,031 | 0,00959
2 | 88 | 1470 | 0,0045 | 0,000069 | 0,000680 | -7,70626 | -9,5814 | 0,00603
3 | 87 | 1470 | 0,0026 | 0,00015 | 0,000680 | -8,25482 | -8,8048 | 0,00271
4 | 41,85 | 1570 | 0,024 | 0,000044 | 0,000636 | -6,03228 | -10,031 | 0,01650
5 | 88 | 1570 | 0,0074 | 0,000069 | 0,000636 | -7,20886 | -9,5814 | 0,01039
6 | 87 | 1570 | 0,0058 | 0,00015 | 0,000636 | -7,45248 | -8,8048 | 0,00467
7 | 45,85 | 1670 | 0,0514 | 0,000044 | 0,000598 | -5,27070 | -10,031 | 0,02663
8 | 88 | 1670 | 0,0118 | 0,000069 | 0,000598 | -6,74224 | -9,5814 | 0,01676
9 | 87 | 1670 | 0,011 | 0,00015 | 0,000598 | -6,81244 | -8,8048 | 0,00754
10 | 50,85 | 1770 | 0,041 | 0,000044 | 0,000564 | -5,49676 | -10,031 | 0,04069
11 | 88 | 1770 | 0,0137 | 0,000069 | 0,000564 | -6,59294 | -9,5814 | 0,02561
12 | 87 | 1770 | 0,012 | 0,00015 | 0,000564 | -6,72543 | -8,8048 | 0,01152
Тип с.
Образец - сердечник твэла (диоксид урана), радиус наружный 0,375 см, внутренний 0,07 см, высота 1,26 см.
Эквивалентный радиус образца – R = 0,504 см.
Полная геометрическая поверхность образца 4,37cм2
Полный геометрический объём образца v = 0, 536 cм3
Радиус зерна а = 0,00075см
Плотность - 10,4 г/см3
Теоретическая пористость – ε = 0,0546
Плотность делений в образце – 8 ·1011 1/cм3с

## Slide 10: Аппроксимация выходов криптонов из образца серии c
Для аппроксимации экспериментальных результатов используется уравнение:
Fo= A*[(1/t)**n]*Exp(-Q/T) (1)
После логарифмирования имеем линейное соотношение:
Log Fo = Log A + n*Log(1/t) - Q/T (2)
Обработка результатов даёт для образца типс:
Fo= [0,0016/ (1/t)**1,03]*Exp(-12536/T) (4)
Пространственный график представлен на рис.4.
Соотношения (4) дает зависимость от постоянной распада (1/t) в степени (- 1,03)
Значения степени не соответствует показателю степени (- 0,5), характерного для одностадийной диффузии.