## Slide 1: Лекция 22. Цель. Рассмотреть связи между параметрами переноса и влияние на них дополнительных гипотез. Представить методику определения предэкпонентных членов коэффициентов диффузии. Обосновать желание использовать дополнительные экспериментальные материалы по выходу ГПД в низкотемпературной области. Предложить модель для описания выхода ГПД при низкой температуре. Поставить и решить соответствующую задачу. Сопоставить расчет с экспериментом.
План.
1. Связи между параметрами переноса и влияние на них дополнительных гипотез.
2. Методика определения предэкпонентных членов коэффициентов диффузии.
3. Модель для описания выхода ГПД при низкой температуре. Сопоставление расчета с экспериментом.

## Slide 2: Предэкспоненциальные множители коэффициентов диффузии и параметры переноса.
Мы предположили, что DLf0 = DLс0 и после подстановки конкретных значений в систему уравнений (28), (29) получим следующее уравнение:
(30)
Соотношение (30) необходимо рассмотреть при дополнительных условиях:
ξf , ξc ≤ 1, (31)
103 ≤ mf , mc ≤ 106 (32)
Случай ξf = ξc , mf = mc противоречит физическому смыслу, т.к. не выполняется соотношение (31) при соблюдении условия (32).
Рассмотрим случай mf = mc , тогда уравнение (30) имеет вид:
(33)

## Slide 3: Соотношения между параметрами переноса
На графике представлена зависимость
ξc = Y от ξf = X
при различных значениях m.
Из графика видно, что значительные изменения m приводят к весьма малым изменениям
в зависимости
ξc от ξf .

## Slide 4: Соотношения между параметрами переноса
Основной вывод из представленных расчетов сводится к тому, что значительное различие множителей перед экспонентами в коэффициентах зернограничной и объёмной диффузии
(три порядка) весьма слабо влияют на доли границ зерен, участвующие в диффузии по границам.
В большей степени нас интересуют практические приложения параметров переноса отечественного ядерного топлива, поэтому при выборе коэффициентов желательно иметь максимально возможное количество экспериментальных фактов по выходу ГПД из образца типа с.

## Slide 5: Экспериментальные результаты с образцом типа С при низкой температуре.
В работе [37] представлены экспериментальные данные по исследованию выхода ГПД из образца типа с при температуре 723 К. Выход ГПД изучался в экспериментальном канале ИРТ-МИФИ на установках типа Каприз-ВТ и на той же измерительной аппаратуре, которая использовалась при получении рассматриваемых в дипломе экспериментальных данных при высоких температурах.
Обработка экспериментальных данных работы [13] по эмпирическому уравнению:
F = А*((λ)**(- n)), дает значение
F = (0, 310e - 6)*((λ)**(- 0, 5684)) (34).
Зависимость выхода ГПД (F) от постоянной распада (λ) близка к степени
(- 0,5). Такой показатель степени характерен для механизма одностадийной диффузии.

## Slide 6: Модель выхода ГПД при низкой температуре.
Низкий температурный уровень проведенного эксперимента [13] исключает влияние объемного коэффициента диффузии (он слишком мал), однако, возможна следующая модель выхода ГПД при низких температурах [8]:
1. Основным механизмом переноса ГПД при низких температурах является зернограничная диффузия атомов, вышедших на эти границы посредством “ядер отдачи” (кинетика и выбивания).
2. Выход ГПД из зерен в межзеренное пространство посредством объёмной диффузии пренебрежимо мал.
3. ГПД в межзеренном пространстве могут захватываться дефектами структуры (ловушками) и высвобождаться из них.

## Slide 7: Система диффуравнений для определения выхода ГПД при низкой температуре.
Система дифференциальных уравнений описывающих этот процесс имеет следующий вид:
(35)
(36)
Где C, N – концентрация газа в образце и ловушках,
g , γ – коэффициенты захвата и высвобождения газа ловушками.
p – коэффициент пропорциональности источников газа в межзеренном пространстве.

## Slide 8: Стационарный выход ГПД при низкой температуре.
Для стационарного случая система имеет вид:
(37)
(38)
При граничных условиях:
C = 0 при r = R
при r = 0
Относительный выход ГПД с внешней поверхности образца при p = Vgb / V = ε / ( 1- ε), где ε- пористость ,равен:
(39)

## Slide 9: Стационарный выход ГПД при низкой температуре.
Обработка экспериментальных результатов [13] по уравнению (39) показала:
- γg значительно больше λ, но значительно меньше g.
- единицей под корнем можно пренебречь.
- обработку экспериментальных результатов можно проводить по уравнению:
(40)

## Slide 10: Сопоставление расчета с экспериментом.