## Slide 1: Лекция 23. Цель. Ввести предположение о равенстве зернограничных параметров переноса в низкотемпературной и высокотемпературной области для образца с (Топливо ВВЭР) .Рассмотреть связи (аналитическая и графическая форма) между параметрами переноса и влияние на них указанного выше предположения. Представить численные значения параметров переноса и погрешности их восстановления. Сопоставить полученные результаты с данными других авторов.
План.
1. Предположение о равенстве зернограничных параметров переноса в низкотемпературной и высокотемпературной области для образца с (Топливо ВВЭР) .
2. Связи (аналитическая и графическая форма) между параметрами переноса
3. Численные значения параметров переноса и погрешности их восстановления.

## Slide 2: Предэкспоненциальные множители коэффициентов диффузии и параметры переноса.
Предположим, что коэффициент зернограничной диффузии в уравнении (40) равен значению Dgbc для высокотемпературных испытаний, а величина
р ~ξс (межзеренный объём пропорционален объёму зернограничной диффузии, такая «нестрогая» замена предполагает в дальнейшем соответствующую компенсацию при использовании статистики) , тогда уравнение (40) будет иметь следующий вид:
(41)
Подставляя в уравнение (41) известные значения параметров и обработав экспериментальные результаты работы [37], получим следующее уравнение:
ξс = 0,35 / (mc)1/6 (42)

## Slide 3: Предэкспоненциальные множители коэффициентов диффузии и параметры переноса.
Топливо ВВЭР
Топливо DCI
Dgbc 0= 0.1225*10-8*(mc)1/3
DLc0 = 0.1225*10-8/(mc)2/3
ξс = 0,35/(mc)1/6
Dgbf0 = 1.18*10-9*(mf2/mc)2/3
DLf0 = 1,18*10-9/(mc)2/3
ξf = 0,0044*(mf /mc)
Notes: Приходится верить в магию чисел! Числовые коэффициенты в D различаются на 2%- погрешность счета, при любом m, однако, выполняется равенство объёмных коэффициентов диффузии ч. т. д.

## Slide 4: Графическое представление предэкспоненциальных множителей коэффициентов диффузии и параметров переноса.

## Slide 5: Графическое представление предэкспоненциальных множителей коэффициентов диффузии и параметров переноса.

## Slide 6: Графическое представление предэкспоненциальных множителей коэффициентов диффузии и параметров переноса.

## Slide 7: Параметры переноса радиоактивных криптонов в интервале температуры 1400-1800 К.
Топливо ВВЭР при mc = 1000
Топливо DCI при mf = 1000
QLc = 21493 K → (1,86 ± 0,07) эв
DLc0 = (0.12 ± 0,004)*10-10 см2с-1
ξс = 0,11 ± 0,007
Qgbc = 3589K → (0,31 ± 0,02) эв
Dgbc0 = (0.12±0,003)*10-7 см2с-1
QLf = 21493 K → (1,86 ± 0,07) эв
DLf0 = (0,12 ± 0,004)*10-10 см2с-1
ξf = 0,004 ± 0,0002
Qgbf = 17903 K → (1,54 ± 0,07) эв
Dgbf0 = (1,18 ± 0,07)*10-7 см2с-1
Погрешности представленные в выше приведенных уравнениях рассчитаны при сопоставлении параметра с зависимостью
Fgb (T, λ) , полученной при обработке экспериментальных данных по методу наименьших квадратов, уравнения (3) и (4). При непосредственном сопоставлении с экспериментальными данными погрешности увеличиваются почти на порядок.
Notes: Приходится верить в магию чисел! Числовые коэффициенты в D различаются на 2%- погрешность счета, при любом m, однако, выполняется равенство объёмных коэффициентов диффузии ч. т. д.

## Slide 8: Коэффициенты диффузии радиоактивных криптонов в интервале температуры 1400-1800 К.
Топливо ВВЭР при mc = 1000
Топливо DCI при mf = 1000
DLc = DLc0*Exp (- QLc/kT)
=(0.12*10-10)*Exp (- 1,86/ kT)
Dgbc= Dgbc0*Exp (- Qgbc/kT)
= (0.12*10-7)*Exp (- 0,31/kT)
DLf = DLf0*Exp (- QLf/kT)
=(0.12*10-10)*Exp (- 1,86/ kT)
Dgbf = Dgbf0*Exp(- Qgbf/kT)
= (1.18*10-7)*Exp (- 1,54/kT)
В этих соотношениях:
коэффициенты диффузии [D] = см2с-1 , энергии активации [Q] = эв,
температура [T] = K, к = 0,863*10-4 эв/К – постоянная Больцмана.

## Slide 9: Восстановление параметров переноса. Выводы.
При разработке методики восстановления параметров переноса ГПД по экспериментальным данным, кроме аналитических уравнений, использовались следующие дополнительные
гипотезы:
- объёмный коэффициент диффузии для обоих образцов одинаков.
- энергии активации зернограничной диффузии меньше объёмных.
множитель перед экспонентой зернограничного коэффициента диффузии в 103 - 106 больше аналогичного значения для
объёмной и одинаков для образцов с и f.
- низкотемпературные результаты исследований на образце с подчиняются закону одностадийной зернограничной диффузии с экстраполяцией параметров диффузии в область низких температур.

## Slide 10: Восстановление параметров переноса. Выводы.
Указанные выше предположения позволили выразить 12-ть параметров переноса ГПД для рассматриваемой системы через один параметр m , который может меняться в интервале значений 103 - 106.
Выбор параметра m = 103 можно обосновать следующим образом. Полученное значение энергии активации объёмной диффузии QL=21493 К ГПД практически совпадает с энергией активации радиационно-стимулированного коэффициента объёмной диффузии ГПД по механизму вытеснения междоузельных ионов при диффузии ГПД в коаксиальной зоне трека , которая составляет 22620 К по расчетам представленным
в работах [35, 36].
Если предположить, что указанный механизм переноса ГПД действительно действует, то должны быть близки и множители перед экспонентами в коэффициентах объёмной диффузии. Наиболее близкие значения наблюдаются при m = 103.