## Slide 1: Лекция 3. Цель. Рассмотреть программу комплексной стандартизации методов, облучательных устройств и технических требований к реакторным и стендовым испытаниям. Познакомить слушателей с каталогом и рубрикатором методов радиационных испытаний материалов и изделий ядерной техники в реакторах и защитных камерах и отраслевыми стандартами.
План.
1.Программа комплексной стандартизации методов, облучательных устройств и технических требований к реакторным и стендовым испытаниям.
2.Каталог и рубрикатор методов радиационных испытаний материалов и изделий ядерной техники в реакторах и защитных камерах.
3.Отраслевые стандарты по реакторным и стендовым испытаниям.

## Slide 2: . Программа комплексной стандартизации предназначена для планирования работ по обеспечению представительности реакторных и стендовых испытаний и созданию научно-технической документации, регламентирующей процедуры, методы и основные параметры, изучаемые в реакторных и стендовых испытаниях на исследовательских и промышленных реакторах и реакторных стендах.[4]
Программа предусматривает широкое участие организаций в составлении научно-технической документации, контроле хода ее подготовки.
Это потребовало создания действенной организационной структуры для ее выполнения.

## Slide 3: Организационная структура для выполнения программы комплексной стандартизации.
Отраслевое
министерство
Головная организация
НИИАР
КНТС
Обсуждение и
утверждение
Техническая
документация
Рабочие группы
Организации
отрасли
МИФИ
Члены КНТС
и рабочих
групп

## Slide 4: Основные этапы программы комплексной стандартизации учитывают:
- общие проблемы обеспечения представительности и сопоставимости результатов независимых экспериментов, в частности, требования по условиям и контролю нейтронно-физических параметров испытательных каналов.
- актуальность различных видов испытаний и обусловленную этим необходимость регламентации работ.
- разделение испытаний по видам и связанные с этим различия в требованиях к методам и процедуре их реализации.
-необходимость метрологического обеспечения и аттестации используемых методов.
-требования к испытательному оборудованию и приборному оснащению, определяющему в значительной степени качество проводимых исследований.

## Slide 5: Разделы программы комплексной стандартизации:
I. Общие требования к терминологии, порядку проведения и порядку аттестации и стандартизации методик.
2. Обеспечение представительности информации об условиях испытаний, измерении нейтронных потоков и аппаратуре для изме­рений энерговыделения в материалах и др.
3. Общие требования к пассивным испытаниям: испытания твэлов и ТВС, ампульные испытания, методы теплофизического расчета ампул и т.д.
4. Общие требования к активным испытаниям. В этом разделе имеется несколько пунктов:
4.1. Механические испытания. Методы механических испытаний конструкционных материалов. Машины и установки для испытания конструкционных материалов. Испытания оболочек твэлов и каналов реакторов под внутренним и внешним давлением. Методы испытания топлива при сжатии и др.
4.2. Теплофизические испытания. Коэффициенты теплопроводности ядерного топлива и термическое сопротивление между сердечником и оболочкой. Выход газов-продуктов деления (ГПД) под оболочку. Характеристики фрикционного взаимодействия топлива и оболочки и др.
5. Электрофизические испытания. Электропроводность и электросопротивление. Радиационная стойкость пьезокерамики. Электрические разъемы и др.
6.Общие требования к первичным преобразователям. Рассматриваются: детекторы прямой зарядки, термоэлектрические преобра­зователи, преобразователи линейных и угловых перемещений, первичные преобразователи для определения давления в твэлах.

## Slide 6: Всероссийский каталог методов радиационных испытаний материалов и изделий ядерной техники в реакторах и защитных камерах[5].
Каталог разработан по решению КНТС.
Разработка каталога является первым этапом на пути обеспечения представительности, сопоставимости и достоверности результатов исследований и направлена на повышение эффективности научно-исследовательских работ в области испытаний материалов для решения задач радиационного материаловедения.
Создание каталога способствует:
-систематизации имеющегося арсенала методов;
-определению и выбору наиболее эффективных из них;
-оценке уровня развития методов радиационных испытаний;
-выявлению областей, не обеспеченных методически;
-совершенствованию методического обеспечения.

## Slide 7: В основе систематизации методов радиационных испытаний лежит рубрикатор [3] каталога, использующий существующее разделение видов радиационных испытаний и позволяющий выделить любые тематические направления в разработанных методах (как по целевому назначению, так и по изучаемым свойствам).
Рубрикатор представляет собой схему, в которой выделены 3 класса исследований (дореакторные, внутриреакторные и послереакторные) с последующим делением их на разделы, соответствующие целевому назначению методов. В рамках каждого из разделов возможна реализация различных групп испытаний в зависимости от изучаемого свойства.
В дополнение к указанному 3-х уровневому делению в индек­се метода приводится характеристика состояния методики (действующая, разработанная, разрабатываемая), предприятие-разработчик и порядковый номер методики в каталоге. Содержание рубрикатора поясняется табл.1.2.
Работа с каталогом проводится с помощью рабочих групп по отдельным тематическим направлениям. Рабочие группы, состав ко­торых утверждается на заседании КНТС, проводят сравнение и ревизию методов по своей тематике. Результаты работы оформляются в виде рекомендаций и представляются в КНТС для утверждения.

## Slide 8
N п/п | Назначение | Наименование | Содержание | Обозначение
1 | По месту проведения исследований. | Класс | Дореакторные испытания Внутриреакторные испытания Послереакторные испытания | ДР ВР ПР
2 | По целевому назначению методов. | Раздел | Дореакторные: входной неразрушающий контроль твэлов , входной контроль топлива, входной контроль компонентов твэла, входной контроль образцов материалов, материаловедческие испытания образцов. Внутриреакторные: паспортизация условий облучения, реакторные активные испытания, реакторные пассивные испытания. Послереакторные: неразрушающий контроль облучённых изделий, неразрушающие материаловедческие исследования, разрушающие материаловедческие исследования, разрушающие исследования облучённого топлива | ДР.01 ДР.02 ДР.03 ДР.04 ДР.05 ВР.01 ВР.02 ВР.03 ПР.01 ПР.02 ПР.03 ПР.04
3 | По изучаемому свойству. | Группа | Теплофизические Электрофизические Механические характеристики Коррозионные характеристики Газовыделение Геометрические характеристики Дефектоскопия Целостность изделий Структурные характеристики Гидравлические характеристики Нейтронно-физические параметры Элементный состав | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
4 | Характеристика состояния метода. |  | Действующая МВИ Разработанная МВИ Разрабатываемая МВИ | Д Г Р
5 | Организация- разработчик. |  | МИФИ (пример) | 06
Пример выполнения индекса методики в соответствии с рубрикатором:
Запись ДР.02.07.Д.06.091 означает:
класс дореакторных
испытаний
(ДР.),
входного контроля топлива (02),
дефектоскопией
(07),
действующая методика
(Д),
разработанная в МИФИ
(06),
порядковый номер в каталоге
(091).

## Slide 9: Отраслевые стандарты по реакторным и стендовым испытаниям. ОСТ 95842-80.
Облучательные устройства и их составные части
(термины и определения),
введен с 1.01.82 г.
Этот стандарт включает в себя термины и определения по разделам:
- общие понятия, некоторые из которых рассматриваются в словаре;
- облучательные устройства для пассивных реакторных испытаний и их составные части;
- облучательные устройства для активных реакторных испытаний и их составные части;
- стендовые испытания.

## Slide 10: Отраслевые стандарты по реакторным и стендовым испытаниям. ОСТ 95879-81.
Порядок проведения реакторных и стендовых испытаний (основные положения), введен с 1.09.82 г., в дополне­ние и развитие ОСТ 9518-72.
Стандарт распространяется на образцы для испытаний, пред­назначенные для изучения влияния реакторного излучения на конструкционные материалы, топливные и поглощающие композиции, опытные и макетные твэлы и мишени с трансурановыми элементами в исследовательских и экспериментальных реакторах, а также на реакторных испытательных стендах при выполнении опытно-конструкторских
и научно-исследовательских работ.
Стандарт устанавливает порядок проведения реакторных и стендовых испытаний, комплектность и порядок оформления докумен­тации на каждом этапе проводимых работ, он разработан в разви­тие и дополнение ОСТ 9518-72.
ОСТ содержит: общие положения, порядок проведения реакторных и стендовых испытаний, а также приложения (паспорт на облучательное устройство, акт готовности, техническое задание на проведение испытаний, паспорт на образцы).

## Slide 11: Отраслевые стандарты по реакторным и стендовым испытаниям. ОСТ95861-81.
Методы механических испытаний конструкционных материалов (основные положения), срок введения 1.06.81 г.
Он распространяется на механические реакторные испытания конструкционных материалов и устанавливает общие положения по методам механических испытаний при исследовании следующих механических характеристик:
пределы: пропорциональности, упругости, текучести, выносливости;
- сопротивления: временные, истинное разрыву;
- относительных: равномерного удлинения, сужения после разрыва, удлинения после разрыва;
- длительных: прочности, пластичности;
- ползучести (предел ползучести, скорость ползучести).