Банк тестовых заданий по разделам программы по курсу «Основы термодинамики твердого тела» интегрирован в электронный учебник в виде активных контрольных вопросов в режиме дружественного тестирования; перечень их представлен ниже. Звездочкой отмечены правильные ответы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ “ДРУЖЕСТВЕННОГО” ТЕСТИРОВАНИЯ

по курсу «Основы термодинамики твердого тела»

# Тема 1.

1.1. Сущность термодинамического метода

1. Макроскопические системы. Это:

- объекты с большим числом атомов или молекул*

- объекты с  единичными атомами или молекулами

2     Микроскопические системы. Это:

- объекты с  большим числом атомов или молекул

- объекты с  единичными атомами или молекулами*

3 Термодинамика как наука изучает:

- микроскопические объекты

- макроскопические  системы*

4 Термодинамика как наука изучает:

- процесс  перехода к состоянию   равновесия

- стационарное состояние равновесия*

- и то и другое  вместе

- смотря по тому,  как поставить задачу  исследования

5 - Может  ли термодинамика ответить на  вопрос, при каких условиях (T, P, C)    можно получить то или иное вещество

- да*

- нет

- вопрос    некорректен

6 Может ли термодинамика ответить на вопрос, с какой скоростью и каким  путем будет получаться требуемое  вещество?

- да

- нет*

- вопрос    некорректен

7.  Может ли  термодинамика ответить на вопрос, какие именно вещества будут получаться в    результате химического равновесия?

- да*

- нет

- вопрос    некорректен

8. За  первый закон термодинамики принято считать:

- закон  сохранения импульса  (количества движения)

- I-й  закон Ньютона

- закон сохранения энергии*

- закон сохранения момента импульса

9. В термодинамике для рассмотрения системы как целого выбрана:

- неподвижная  (лабораторная) система  координат

- вопрос не  принципиален

- система  координат, движущаяся вместе  с системой (поплавковая)*

- вопрос не имеет  смысла

10. Задание какой из интегральных    характеристик (интегралов    движения) макроскопической    системы заменяет в термодинамике    начальные условия для уравнений    движения отдельных частиц:

- задание   импульса

- задание момента  импульса

- задание энергии*

- задание температуры

- задание энтропии

1.2. Применение термодинамики.

11. Термодинамика необходима (химику, металлургу, материаловеду) для  определения :

- тенденции к прохождению процессов* (ответ неполный)

- предельного  состояния системы и предельно возможных характеристик процесса* (ответ неполный)

- скорости получения требуемого вещества

- а) и b) вместе*

- а) и с) вместе

- b) и с) вместе

# ТЕМА 2

2.1. Внутренняя энергия.

2.1. Внутренняя энергия в технической термодинамике это величина, включающая в себя

- энергию поступательного, вращательного, колебательного движения молекул и атомов, составляющих систему, плюс энергия поступательного, вращательного движения системы как целого

- энергию поступательного, вращательного, колебательного движения молекул и атомов, составляющих систему*

- энергию поступательного, вращательного, колебательного движения молекул и атомов, составляющих систему, плюс энергия межмолекулярного, внутримолекулярного и ионизационного взаимодействия

- энергию поступательного, вращательного, колебательного движения молекул и атомов, составляющих систему, плюс энергия внутриатомного и ядерного взаимодействия

2.2. В химической термодинамике во внутреннюю энергию дополнительно включают:

- энергию поступательного и вращательного движения системы как целого

- энергию вращательного движения системы как целого

- электростатическую   энергию межмолекулярного  взаимодействия и энергию поступательного и вращательного    движения системы как целого

- электростатическую энергию межмолекулярного,   внутримолекулярного и ионизационного  взаимодействия*

- электростатическую  энергию межмолекулярного и   внутримолекулярного взаимодействия

2.3. Внутренняя энергия в термодинамике всегда рассматривается как величина, известная с точностью до константы. Это утверждение справедливо, потому что:

- для прикладных расчетов это обстоятельство несущественно и обсуждаемое утверждение принято по умолчанию

- у внутренней энергии нет физически обоснованного, естественного начала отсчета*

- вопрос неправомерен

2.4. Сколько может быть независимых термодинамических переменных в однокомпонентных системах с учетом числа частиц (количества вещества) ?

1 2 3* 4 5

2.5. ???????

2.6. Почему независимых термодинамических переменных может быть только три?

- потому что есть некоторое уравнение связи между главными термодинамическими переменными*

- потому что реальное физическое пространство трехмерно

- так принято для возможности проведения реальных расчетов

2.7.  Одним из явно измеряемых условий термодинамического равновесия является:

- постоянство  внутренней энергии во всех точках  системы

- постоянство концентраций веществ во всех точках системы

- стационарность потоков энергии

- стационарность  потоков массы

- стабильность  потоков тепла

- постоянство  давления во всех точках системы*

2.8. Одним из явно измеряемых условий термодинамического равновесия является:

- постоянство внутренней энергии во всех точках системы

- постоянство концентраций веществ во всех точках системы

- стационарность потоков энергии

- постоянство температуры во всех точках системы*

- стационарность потоков массы

- стабильность потоков тепла

2.9. Одним из явных условий термодинамического равновесия является

- постоянство внутренней энергии во всех точках системы

- постоянство концентраций веществ во всех точках системы

- стационарность потоков энергии

- стационарность потоков массы

- стабильность потоков тепла

- отсутствие потоков массы*

2.2. Энтропия.

2.10 Замкнутая система. Это:

- система, которая может обмениваеться массой с окружающей средой

- система, которая с окружающей средой не обменивается ничем *

- система, которая не обменивается массой,  но обменивается теплом и работой с    окружающей средой

2.11. Закрытая система. Это:

- система, которая может обмениваеться массой с окружающей средой

- система, которая с окружающей средой не обменивается ничем

- система, которая не обменивается массой,    но обменивается теплом и работой с    окружающей средой*

2.12 Если система находится в состоянии термодинамического равновесия, то можно утверждать, что:

- внутренняя энергия U во всех точках системы постоянна

- все физические величины с большой степенью точности равны своим средним значениям*

- концентрация веществ во всех точках системы постоянна

- потоки массы и энергии стационарны

2.13 Как ведет себя время релаксации с увеличением размера системы (подсистемы)?

- уменьшается

- не изменяется

- увеличивается*

2.14. Что такое “Фазовое пространство” :

- пространство, занимаемое физической фазой вещества

- формальное пространство координат и импульсов*

- пространство, пройденное фигуративной точкой за некоторое время

2.15 Можно ли плотность распределения вероятности в фазовом пространстве рассматривать одновременно как функцию и обобщенных координат (т.е. координат и импульсов),  и энергии

- да*

- нет

- вопрос некорректен

2.16 Тот факт, что в состоянии термодинамического равновесия все характеризующие макроскопическое тело величины практически постоянны во времени:

- строго доказывается в термодинамике

- является экспериментальным фактом*

- постулируется

- утверждение неверно

2.17 Статистический вес - это:

- натуральный логарифм от числа квантовых состояний, приходящегося на некоторый интервал значений энергии

- десятичный логарифм от числа квантовых состояний, приходящегося на некоторый интервал значений энергии

- само число квантовых состояний, приходящееся на некоторый интервал значений энергии*

2.19. Термодинамическая функция S (энтропия) вводится как:

- натуральный логарифм от числа квантовых состояний, приходящегося на некоторый интервал значений энергии*

- десятичный логарифм от числа квантовых состояний, приходящегося на некоторый интервал значений энергии

- число квантовых состояний, приходящееся на некоторый интервал значений энергии

2.20 Ниже приведены три формулы:

S = ln

Дайте наиболее полный правильный ответ на вопрос :

что является определением понятия энтропии:

- только  б) и в)

- только    а)

- только    а) и в)

- все три выражения

- ни одно из трех выражений

2.3. Свойства энтропии.

2.21. Какое из свойств энтропии S является фактически формулировкой третьего начала термодинамики?

- неотрицательность

- ее возрастание или неубывание при самопроизвольных процессах в замкнутых системах

- аддитивность

- равенство нулю при абсолютном нуле температур*

- максимальность в  состоянии термодинамического равновесия

2.22 Какое из свойств энтропии S является фактически формулировкой второго начала термодинамики?

- неотрицательность

- в замкнутых системах самопроизвольные процессы идут в направлении возрастания энтропии*

- аддитивность

- равенство нулю при абсолютном нуле температур

2.23 Что является уточненной формулировкой второго закона термодинамики?

- в замкнутых системах энтропия никогда не  убывает*

- в  замкнутых системах энтропия может только увеличиваться

- в  замкнутых системах энтропия энтропия  всегда равна нулю

- энтропия отдельных подсистем замкнутой системы может как увеличиваться, так и уменьшаться при самопроизвольных  процессах

2.24 В состоянии термодинамического равновесия энтропия системы:

- равна нулю

- минимальна

- максимальна*

- не определена

- вопрос  неправомерен

2.25 При стремлении системы к состоянию термодинамического равновесия энтропия:

- увеличивается*

- уменьшается

- остается постоянной

- стремится  к нулю

- не  имеет определенной тенденции к изменению своего значения

2.26 В самопроизвольных процессах в замкнутых системах энтропия

- уменьшается или остается постоянной

- стремится к нулю

- увеличивается  или остается постоянной*

- не имеет определенной тенденции к изменению своего значения

2.27 Самопроизвольный процесс необратим, если при его прохождении энтропия:

- возрастает*

- убывает

- остается  постоянной

2.28 Можно ли говорить об однозначном определении энтропии неравновесной системы

- можно*

- нельзя

- вопрос вообще некорректен

2.29 Какое из приведенных ниже понятий НЕ является определением энтропии

- приведенная теплота

- логарифм  вероятности ln(W)

- логарифм  статистического веса (ln)

- теплосодержание*

- формула   R·ln(Г)

- формула   R·ln(W)

2.30. Энтропия при Т=0 К для кристаллического состояния равна 0 :

- потому что имеется  договоренность комиссии ИЮПАК

- согласно  теореме Нернста *

- согласно 2-му   началу термодинамики

2.31. Энтропия возрастает при  стремлении системы к равновесия потому, что:

- Имеется договоренность комиссии ИЮПАК

- Согласно теореме Нернста

- Это является 2-м   началом термодинамики*

- Это следует из 1-ого   начала термодинамики

2.32. Энтропия системы в состоянии  равновесия:

- максимальна*

- минимальна

- равна 0

2.4. Термодинамические величины

2.33. Из физических величин {T, P, V, N, U, S, импульс} выберите четыре главных (простейших) термодинамических переменных

- T, P, V, импульс

- T, P, N, импульс

- T, P, U, S

- T, P, V, U

- T, P, V, N*

- T, P, N, S

- Могут ли термодинамические функции выступать в роли термодинамических переменных ?

a) да *           б) нет

2.35. Сколько может быть произвольных независимых термодинамических переменных?

1 2 3* 4 5

- Как теоретически может осуществляеться выбор независимых переменных для термодинамических функций?

- Выбор произволен*

- Независимые переменные следует выбирать в каждом конкретном случае, и только те термодинамические величины, которые сохраняются во время прохождения изучаемого явления.

- Независимые переменные следует выбирать в каждом конкретном случае, и только те термодинамические величины, которые изменяются во время прохождения изучаемого явления.

2.37. Как на практике следует осуществляеть выбор независимых переменных для термодинамических функций?

- Выбор всегда произволен

- За независимые переменные в каждом конкретном случае удобно выбирать те термодинамические величины, которые сохраняются во время прохождения изучаемого явления.*

- За независимые переменные в каждом конкретном случае удобно выбирать те термодинамические величины, которые изменяются во время прохождения изучаемого явления.

- Можно ли теоретически доказать равенство температур вдоль системы в состоянии равновесия (нулевой закон термодинамики)?

- Да;*

- Нет.

- вопрос вообще некорректен

2.39. Можно ли теоретически доказать направление теполопередачи относительно градиента температуры?

- Да; *          b) Нет.   С) вопрос вообще некорректен

## 2.5. Давление

2.40. Можно ли теоретически доказать равенство давления вдоль системы в состоянии равновесия?

- Да;*

- Нет.

- вопрос вообще некорректен

2.41 Условие постоянства Т, Р вдоль всей системы в условиях термодинамического равновесия является прямым  следствием

- закона возрастания энтропии S (II начала  термодинамики)*

- условия  равенства энтропии нулю при 0 K (теоремы Нернста, III начала термодинамики)

# Термодинамические потенциалы

## 3.1. Химический  потенциал

3.1 Если тело находится в переменном по координате силовом поле, то в состоянии равновесия:

- температура изменяется вдоль всей системы, а давление постоянно вдоль всей системы

- температура постоянна, а давление изменяется *

- температура и  давление изменяются

- температура и  давление постоянны

3.2 Под фазой вещества понимается:

- элемент фазового пространства (p, q),  приходящийся на некоторое конечное макроскопическое количество вещества

- части системы, находящиеся под воздействием  различных внешних силовых полей

- конечное  макроскопическое количество вещества,  имеющее свои самостоятельные термодинамические свойства и четкую  границу раздела*

3.3 В чем заключается различие понятий фаза и агрегатное состояние:

- фаза более общее понятие, чем агрегатное состояние*

- агрегатное  состояние более общее понятие чем  фаза

- различий нет

3.4 Физической причиной возможности сосуществования различных агрегатных состояний в состоянии равновесия является:

- изменение  внутренней энергии U с изменением температуры

- постоянство температуры T в состоянии равновесия

- изменение силы  межатомного взаимодействия с  изменением расстояния между частицами*

- из-за практической независимости сил межатомного взаимодействия от давления

- из-за зависимости сил межатомного  взаимодействия от температуры

3.5 Условие постоянства химического потенциала для копонента вдоль всей системы прежде всего означает:

- отсутствие потоков тепла на макроуровне

- отсутствие потоков тепла на микроуровне

- отсутствие потоков массы на макроуровне*

- отсутствие потоков массы на микроуровне

3.6 Выберите наиболее полный правильный ответ. Химический потенциал есть функция:

- температуры T,  давления P, а также параметров силового поля (агрегатного или фазового  состояния)*

- которая зависит от параметров силового поля, но не  зависит от T и P

- которая зависит только от T и P, но не зависит от параметров силового поля

- которая не зависит от силового воздействия, но зависит от T и P

## 3.2. Энтальпия

3.7.Можно ли  тепло представить в виде полного дифференциала:

- - да, при постоянных Т,V    или Т,Р

- - достаточно постоянства V     *

- - да, при постоянных V,Р

- тепло всегда полный дифференциал

- нет, никогда

3.8. .Можно ли сумму работы и тепла представить в виде полного дифференциала:

- - да, при постоянных Т,V    или Т,Р

- - да, при постоянных S,V

- - да, при постоянных V,Р

- сумма работы и тепла всегда полный дифференциал

- нет, никогда

- Можно ли назвать внутреннюю энергию U термодинамическим потенциалом?

а) нет, поскольку она есть термодинамическая функция

- да, относительно переменных S и V*

- да, относительно переменных S и P

- да, относительно переменных T и P

- да, относительно переменных S и V

3.10.Можно ли назвать энтальпию Н термодинамическим потенциалом?

- нет, поскольку она есть термодинамическая функция

- да, относительно переменных S и V

- да, относительно переменных S и P*

- да, относительно переменных T и P

- да, относительно переменных S и V

## 3.3. Потенциалы  Гиббса  и  Гельмгольца

3.11.Можно ли работу A процесса представить в виде полного дифференциала:

a)- да, при постоянных Т,V    или Т,Р*

b)- да, при постоянных Т,V     (ответ неполный)

c)- да, при постоянных Т,Р     (ответ неполный)

d)- нет, никогда

e)- да, всегда.

3.12. Что, по вашему мнению, представляет собой свободная энергия ?

- По физическому смыслу свободная энергия - это та свободная часть внутренней энергии U или энтальпии Н, которую система только и может превратить в работу R.*

- По физическому смыслу свободная энергия - это та свободная часть внутренней энергии U или энтальпии Н, которую система только и может передать в виде теплоты Q.

- По физическому смыслу - свободная энергия - это то же, что и внутренняя энергия

- Это свободная энергия термодинамической системы во внешнем силовом поле

3.13. Что, по вашему мнению, представляет собой связанная энергия ?

- Вся энергия U

- По физическому смыслу связанная энергия - это та часть внутренней энергии U или энтальпии Н, которую система может передать только в виде теплоты Q.*

- По физическому смыслу связанная энергия - это та часть внутренней энергии U или энтальпии Н, которую система может превратить только в работу R.

- По физическому смыслу - связанная энергия - это то же, что и внутренняя энергия термодинамической системы во внешнем силовом поле

## 3.4. Минимальность потенциалов Гиббса  и  Гельмгольца при равновесии

3.14. Если в системе НЕ идут фазовые и химические превращения, то существенно необходимой информацией для расчета равновесного состояния является знание температурной зависимости:

- только энтропий веществ, составляющих систему;*

- только энтальпий веществ, составляющих систему;

- энтропий и энтропий веществ, составляющих систему;

- изобарно-изотермического потенциала.

3.15. Если в системе ИДУТ фазовые и химические превращения, то существенно необходимой информацией для расчета равновесного состояния является знание температурной зависимости:

- изобарно-изотермического потенциала.*

- только энтропий веществ, составляющих систему;

- только энтальпий веществ, составляющих систему;

- энтропий и энтропий веществ, составляющих систему.* ( два правильных ответа)

3.16. В каком логическом соотношении находятся энтропия Гиббса и приведенная теплота Клаузиуса?

- понятие энтропии шире;*

- понятие приведенной теплоты шире;

- они полностью эквивалентны.

3.17. Если в качестве конечных равновесных параметров заданы Т и Р, то какую задачу на экстремум следует решать:

- искать минимум изобарно-изотермического потенциала;*

- искать максимум изобарно-изотермического потенциала;

- искать минимум изохорно-изотермического потенциала;

- искать максимум изохорно-изотермического потенциала;

- искать минимум энтропии;

3.18. Если в качестве конечных равновесных параметров заданы Т и V, то какую задачу на экстремум следует решать:

- искать минимум изохорно-изотермического потенциала;*

- искать максимум изохорно-изотермического потенциала;

- искать минимум энтропии;

- искать минимум изобарно-изотермического потенциала;

- искать максимум изобарно-изотермического потенциала;

3.19. приведенный потенциал - это:

- Потенциал Гиббса, отнесенный к одной молекуле

- Потенциал Гиббса, отнесенный к одному молю и взятый со знаком “минус”

- Потенциал Гиббса, отнесенный к температуре и взятый со знаком “минус”*

## 3.5. Зависимость термодинамических величин от числа частиц

3.20.Можно ли говорить о термодинамическом свойстве одной частицы вещества

- Да

- Нет*

3.21. Можно ли говорить о термодинамическом свойстве, приходящемся на одну частицу вещества

- да, если иметь в виду его среднее значение, формально приходящееся на нее.*

- нет, никогда

3.22. С какой термодинамической функцией химический потенциал связан наиболее просто:

- потенциал Гиббса.*

- энтропия

- энтальпия

- внутренняя энергия

3.23. Какова по физическому смыслу связь химического потенциала и потенциала Гиббса:

- химический потенциал - это потенциал Гиббса, приходящийся в среднем на одну молекулу.*

- химический потенциал - это потенциал Гиббса, приходящийся на один моль вещества (молярный потенциал Гиббса).*[Ответ можно считать условно верным. Такое определение часто встречается в инженерных изданиях. Но строгое определение следующее: химический потенциал - это потенциал Гиббса, приходящийся в среднем на одну молекулу.]

- Они полностью эквивалентны.

- Между ними нет никакой связи.

# Прикладная термохимия

## 4.1. Теплоемкость

4.1. Является ли теплоемкость при постоянном давлении истинной физической характеристикой тела как физического вещества

- Да, поскольку именно ее приводят в справочниках

- нет*, поскольку в нее входит характеристика процесса

- Вопрос некорректен

4.2. Как соотносятся теплоемкости по величине:

- Ср > Cv*

- Cv > Cp

4.3. При абсолютном нуле температуры теплоемкость кристаллического тела равна:

- нулю*

- бесконечности

- не определена

- конкретному значению, характеризующим данное тело

4.4. При абсолютном нуле температуры теплоемкость НЕкристаллического тела равна:

- нулю

- бесконечности

- не определена

- конкретному значению, характеризующим данное тело*

4.5.Каков вид зависимости теплоемкости от температуры:

- Теплоемкость всех веществ монотонно увеличивается с температурой, выходя на горизонтальную асимптоту.*

- Теплоемкость всех веществ монотонно увеличивается с температурой, не имея строгого предела.

- Теплоемкость всех веществ монотонно уменьшается с температурой, выходя на горизонтальную асимптоту.

- Теплоемкость - уникальное физическое свойство каждого индивидуального вещества, его фундаментальная характеристика, и может иметь любой вид зависимости от температуры.

4.6. Характеристическая температура Дебая  для твердых тел - это:

- Температура, начиная с которой дальнейшего увеличения значения теплоемкости не происходит. Она выходит на некоторое предельное значение, ибо все энергетические уровни уже возбуждены.*

- Температура, до которой теплоемкость пропорциональна Т 3

4.7. Характеристическая температура Эйнштейна  k    для газов - это:

- Температура, начиная с которой дальнейшего увеличения значения теплоемкости не происходит. Она выходит на некоторое предельное значение, ибо все энергетические уровни уже возбуждены.*

- Температура, до которой теплоемкость пропорциональна Т 3

## 4.2. Влияние температуры на термодинамические функции

4.8. Каков вид зависимости энтропии от температуры:

- Энтропия всех веществ монотонно увеличивается с температурой, не имея строгого предела.*

- Энтропия всех веществ монотонно увеличивается с температурой, выходя на горизонтальную асимптоту.

- Энтропия всех веществ монотонно уменьшается с температурой, выходя на горизонтальную асимптоту.

- Энтропия - уникальное физическое свойство каждого индивидуального вещества, его фундаментальная характеристика, и может иметь любой вид зависимости от температуры.

4.9. Каков вид зависимости энтальпии от температуры:

- Энтальпия всех веществ монотонно увеличивается с температурой, не имея строгого предела.*

- Энтальпия всех веществ монотонно увеличивается с температурой, выходя на горизонтальную асимптоту.

- Энтальпия всех веществ монотонно уменьшается с температурой, выходя на горизонтальную асимптоту.

- Энтальпия - уникальное физическое свойство каждого индивидуального вещества, его фундаментальная характеристика, и может иметь любой вид зависимости от температуры.

4.10. Каков вид зависимости изобарно-изотермического потенциала от температуры:

- Изобарно-изотермический потенциал всех веществ монотонно уменьшается с температурой, не имея строгого предела.*

- Изобарно-изотермический потенциал всех веществ монотонно уменьшается с температурой, выходя на горизонтальную асимптоту.

- Изобарно-изотермический потенциал всех веществ монотонно увеличивается с температурой, выходя на горизонтальную асимптоту.

- Изобарно-изотермический потенциал - уникальное физическое свойство каждого индивидуального вещества, его фундаментальная характеристика, и может иметь любой вид зависимости от температуры.

4.11. Каков вид зависимости приведенного потенциала Гиббса от температуры:

- Приведенный потенциал всех веществ монотонно увеличивается с температурой, не имея строгого предела.*

- Приведенный потенциал всех веществ монотонно увеличивается с температурой, выходя на горизонтальную асимптоту.

- Приведенный потенциал всех веществ монотонно уменьшается с температурой, выходя на горизонтальную асимптоту.

- Приведенный потенциал - уникальное физическое свойство каждого индивидуального вещества, его фундаментальная характеристика, и может иметь любой вид зависимости от температуры.

## 4.3. Влияние давления на термодинамические величины

4.12. Каков вид зависимости энтропии газов от давления:

- зависит по логарифмическому закону*

- зависит по линейному закону

- зависит по экспоненциальному закону

- практически НЕ зависит

4.13. Каков вид зависимости энтропии конденсированных тел от давления:

- практически НЕ зависит *

- зависит по логарифмическому закону

- зависит по линейному закону

- зависит по экспоненциальному закону

4.14.Каков вид зависимости энтальпии от давления:

- практически НЕ зависит *

- зависит по логарифмическому закону

- зависит по линейному закону

- зависит по экспоненциальному закону

4.15. Каков вид зависимости потенциала Гиббса газов от давления:

- зависит по логарифмическому закону*

- зависит по линейному закону

- зависит по экспоненциальному закону

- практически НЕ зависит

4.16.Каков вид зависимости потенциала Гиббса конденсированных тел от давления:

- практически НЕ зависит *

- зависит по логарифмическому закону

- зависит по линейному закону

- зависит по экспоненциальному закону

4

## 4.4. Стандарты термодинамики.

4.17. Является ли вода стандартным веществом ?

- Да        b) Нет*

4.18. Является ли твердая и жидкая вода различными веществами ?

- Да         b) Нет*

4.19. Является ли твердая и жидкая вода различными индивидуальными веществами ?

- Да*     b) Нет

4.20.  Какое состояние для воды является стандартным:

- твердое

- жидкое *

- парообразное

4.21. Стандартная абсолютная энтропия вещества обозначается алгебраическим символом So. Что в нем означает верхний индекс “0”:

- значение функции взято при стандартном давлении в 1 атмосферу.*

- значение функции взято при стандартной температуре 0 К.

- значение функции взято при стандартной температуре 0° С

- значение функции взято при стандартной температуре 298,15 К.

## 4.5 Принципы составления термохимических справочников

4.22. Какая форма полинома является наиболее распространенной для описания температурной зависимости теплоемкости:

- * (для бумажных справочников)

- CP(T) = a + b·T + c·T2

- CP(T) = a + b·T + c’/T2  + c·T2    +  d·T3    *(для электронных справочников)

4.23. Какая из термодинамических функций используется чаще всего для хранения термодинамической информации на машинных носителях:

- Приведенный потенциал Гиббса.*

- Изобарно-изотермический потенциал Гиббса

- Энтропия, энтальпия и теплоемкость вместе

# Фазовые равновесия

## 5.1. Общие понятия о фазах и фазовых равновесиях

5.1. В чем разница понятий вещество  и компонент системы:

- понятия практически эквивалентны*

- вещество в системе может быть одно, а компонентов системы несколько

- компонент системы может быть один, а веществ несколько

5.2. В чем разница понятий индивидуальное вещество  и компонент системы:

- компонент системы может быть один, а индивидуальных веществ несколько *

- понятия практически эквивалентны

- индивидуальное вещество может быть одно, а компонентов системы несколько

5.3. Одним из теоретических признаков фазового равновесия в однокомпонентной системе является условие:

- Во всех фазах значение молярного изобарно- изотермического потенциала Гиббса одно и то же. *

- Во всех фазах значение молярной абсолютной энтропии одно и то же

- Во всех фазах значение молярной энтальпии одно и то же.

- Во всех фазах значение молярной внутренней энергии одно и то же

5.4. Одним из теоретических признаков фазового равновесия является условие:

- Во всех фазах значение приведенного потенциала Гиббса, приходящегося на один  моль вещества одно и то же. *

- Во всех фазах значение абсолютной энтропии, приходящейся в среднем на одну молекулу одно и то же.

- Во всех фазах значение абсолютной энтропии, приходящейся на один моль вещества одно и то же.

5.5. Одним из теоретических признаков фазового равновесия является условие:

- Во всех фазах значение химического потенциала одно и то же. *

- Во всех фазах значение энтальпии, приходящейся в среднем на одну молекул одно и то же у

- Во всех фазах значение внутренней энергии, приходящейся в среднем на одну молекулу одно и то же.

## 5.2. Однокомпонентные системы. Двухфазные равновесия

5.6. Можно ли говорить о фазовых равновесиях в однокомпонентных системах:

- Да*          b) Нет

5.7 Можно ли говорить о химических равновесиях в однокомпонентных системах:

- Да            b) Нет*

5.8. Двухфазное равновесие в однокомпонентных системах в координатах Т-Р графически отображается в виде:

- точки

- линии *

- области

5.9. Двухфазное равновесие в однокомпонентных системах в координатах Т-V графически отображается в виде:

- точки

- линии

- области*

5.10. Может ли фаза вещества существовать за пределами области ее термодинамической устойчивости:

- Да*             b) Нет

5.11. При подводе тепла в теле происходит фазовый переход I рода. Как при этом изменяется температура Т тела:

- Увеличивается

- Уменьшается

- Не изменяется *

- Все зависит от свойств конкретного вещества

5.12. При подводе тепла в теле происходит фазовый переход I рода. Как при этом изменяется энтропия S тела:

- Увеличивается*

- Уменьшается

- Не изменяется

- Все зависит от свойств конкретного вещества

5.13. При подводе тепла в теле происходит фазовый переход I рода. Как при этом изменяется энтальпия H тела:

- Увеличивается*

- Уменьшается

- Не изменяется

- Все зависит от свойств конкретного вещества

5.14. При подводе тепла в теле происходит фазовый переход I рода. Как при этом изменяется изобарно- изотермический потенциал Гиббса тела:

- Увеличивается

- Уменьшается

- Не изменяется*

- Все зависит от свойств конкретного вещества

5.15. При подводе тепла в теле происходит фазовый переход I рода. Как при этом изменяется приведенный потенциал Гиббса тела:

- Увеличивается

- Уменьшается

- Не изменяется*

- Все зависит от свойств конкретного вещества

## 5.3. Давление паров и диграммы состояний

5.16. Как зависит от температуры давление насыщенного пара:

- зависит по экспоненциальному закону*

- зависит слабо

- зависит по логарифмическому закону

- зависит по линейному закону

5.17.  Трехфазное равновесие в однокомпонентных системах в координатах Т-Р графически отображается в виде:

- точки*

- линии

- области

5.18. Как зависят от давления температуры плавления и полиморфных превращений в твердых телах

- слабо, но зависит *

- не зависит

- зависит по экспоненциальному закону

- зависит по логарифмическому закону

- зависит по линейному закону

5.19. Как зависят от увеличения давления температуры плавления и полиморфных превращений в твердых телах

- Увеличивается

- Уменьшается

- Не изменяется

- Все зависит от свойств конкретного вещества*

## 5.4. Критическая точка

5.20. Может ли существовать критическая точка на линии равновесия жидкость- жидкость:

- Да*         b) Нет

5.21. Может ли существовать критическая точка на линии равновесия жидкость- пар:

- Да*        b) Нет

5.22. Может ли существовать критическая точка на линии равновесия жидкость- твердое:

- Да          b) Нет*

# Глава 6. Термодинамика растворов

## 6.1. Общие понятия о растворах.

6.1. Можно ли раствор считать фазой?

- Да* , поскольку он имеет границу раздела

- Нет, поскольку он имеет переменный состав

6.2. Что вкладывается в понятие "твердый раствор замещения"?

- Атомы растворяемого вещества располагаются в узлах решетки основного вещества - матрицы.

- Атомы располагаются между узлами решетки матрицы.

- Это вариант химического соединения, в узлах кристаллической решетки которого недостает атомов.

6.3. Что вкладывается в понятие "твердый раствор внедрения"?

- Атомы растворяемого вещества располагаются в узлах решетки основного вещества - матрицы.

- Атомы располагаются между узлами решетки матрицы.

- Это вариант химического соединения, в узлах кристаллической решетки которого недостает атомов.

6.4. Что вкладывается в понятие "твердый раствор вычитания"?

- Атомы растворяемого вещества располагаются в узлах решетки основного вещества - матрицы.

- Атомы располагаются между узлами решетки матрицы.

- Это вариант химического соединения, в узлах кристаллической решетки которого недостает атомов.

## 6.2. Описание свойств растворов.

6.5. Для описания состава растворов значком "%" в металлургии обозначают:

- Атомные проценты

- Молярные проценты

- Массовые проценты*

## 6.6. Под “парциальной молярной величиной” понимают термодинамическую величину компонента раствора, отнесенную к :

а) одному молю раствора;

б) одному молю данного компонента;

## 6.3. Совершенные растворы

6.7. Каким, скорее всего, будет раствор, в котором смешиваются практически идентичные вещества А и В, обладающие следующими свойствами:   - Одинаковы силовые характеристики взаимодействия (энергии взаимодействия E ) как одноименных молекул между собой (ЕАА = ЕВВ), так и разнородных молекул (ЕАА = ЕВВ = ЕАВ).

- Размеры молекул одинаковы : замена молекул А на молекулы В не вызывает изменения объема,

- Для твердых веществ сингонии кристаллических решеток одинаковы.

- Cовершенным раствором внедрения

- Cовершенным раствором замещения*

- Cовершенным раствором вычитания

6.8. Зависят ли химические потенциалы веществ в cовершенном растворе замещения от концентраций компонентов?

- Да* , поскольку изменились расстояния между одноименными частицами

- Нет, поскольку не изменилось силовое воздействие на частицы

## 6.4. Бинарные диаграммы состояния

6.9. Сколько мы имеем, в общем случае, неизвестных в бинарной смеси, при равновесии двух фаз - двух растворов:

2 3 4 5 6

6.10. Сколько мы имеем, в общем случае, уравнений, связывающих неизвестные в бинарной смеси, при равновесии двух фаз - двух растворов:

2 3 4 5 6

- К жидкому компоненту А добавляют более легкоплавкий компонент В, с которым они образуют непрерывные ряды совершенных растворов как в жидком, так и в твердом состояниях. Как при этом изменится температура появления первых кристаллов при охлаждении:

а) понизится*

в) повысится

с) все зависит от свойств конкретных веществ

- К жидкому компоненту А добавляют более тугоплавкий компонент В, с которым они образуют непрерывные ряды совершенных растворов как в жидком, так и в твердом состояниях. Как при этом изменится температура появления первых кристаллов при охлаждении:

а) понизится

в) повысится*

с) все зависит от свойств конкретных веществ

- К жидкому компоненту А добавляют более легкоплавкий компонент В, с которым они образуют непрерывный ряд совершенных растворов  в жидком состоянии, и совершенно не растворимы в твердом. Как при этом изменится температура появления первых кристаллов при охлаждении:

а) понизится*

в) повысится

с) все зависит от свойств конкретных веществ

6.14. К жидкому компоненту А добавляют более тугоплавкий компонент В, с которым они образуют непрерывный ряд совершенных растворов  в жидком состоянии, и совершенно не растворимы в твердом. Как при этом изменится температура появления первых кристаллов при охлаждении:

а) понизится*

в) повысится

с) все зависит от свойств конкретных веществ

- Бинарный сплав образован из компонентов, дающих диаграмму состояния типа “сигара”. Как будет изменяться температура сплава при его нагреве от начала плавления и до завершения процесса:

а) будет оставаться постоянной

в) будет возрастать*

с) будет уменьшаться

- Бинарный сплав образован из компонентов, дающих диаграмму состояния типа “эвтектика”. Как будет изменяться температура сплава доэвтектического состава при его нагреве от начала плавления и до завершения процесса:

а) будет оставаться постоянной

в) будет возрастать*

с) будет уменьшаться

6.16. Бинарный сплав образован из компонентов, дающих диаграмму состояния типа “эвтектика”. Как будет изменяться температура сплава постэвтектического состава при его нагреве от начала плавления и до завершения процесса:

а) будет оставаться постоянной

в) будет возрастать*

с) будет уменьшаться

6.17. Бинарный сплав образован из компонентов, дающих диаграмму состояния типа “эвтектика”. Как будет изменяться температура сплава эвтектического состава при его нагреве от начала плавления и до завершения процесса:

а) будет оставаться постоянной*

в) будет возрастать

с) будет уменьшаться