# ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ КРИОГЕННЫХ УСТРОЙСТВ

# Лекция 9,10

# Неразборные соединения конструкций

Конструкционные материалы

Для правильного конструирования низкотемпературных устройств необходимо принимать во внимание свойства материалов, которые применяются в криогенной технике (как металлических, так и неметаллических), и способы их неразъемного и разъемного соединения.

Механические свойства металлов и сплавов заметно изменяются при понижении температуры. При этом прочностные характеристики (пределы прочности, текучести, упругости), как правило, улучшаются, в то время как показатели пластичности (ударная вязкость, относительное удлинение и сужение) существенно ухудшаются.

Пластичность характеризует способность материала перераспределять напряжения в зонах концентрации напряжений, например, в сварных швах. Опыт эксплуатации криогенного оборудования показал, что относительное удлинение, обеспечивающее эксплуатационную надежность, должно быть не менее 15 %. Одним из основных легирующих элементов, эффективно влияющих на характеристики сталей в области криогенных температур, является никель. Повышение его содержания приводит к росту предела текучести, временного сопротивления и, главным образом, ударной вязкости (при криогенных температурах) сталей.

Основным конструкционным материалом в устройствах, работающих при низких (особенно гелиевых) температурах, являются стали аустенитного  класса. Наибольшее распространение получили аустенитные стали  марок 10Х18Н9Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т. Они характеризуются устойчивостью к нагревам при штамповке, горячей гибке и сварке, что обеспечивается присадкой титана и высокими антикоррозийными свойствами за счет большого содержания хрома (1720 %) и незначительного количества углерода (менее 0,12 %) Эти стали имеют небольшой коэффициент теплопроводности. Используются для изготовления обечаек, крышек, днищ, фланцев, труб, болтов, гаек и т.д.

Показатели прочности цветных металлов и сплавов заметно возрастают с понижением температуры. При этом в отличие от сталей ударная вязкость и пластичность уменьшаются незначительно, а в отдельных случаях (например, для алюминия, меди и некоторых марок латуни) даже улучшаются. Для изготовления экранов с высокой теплопроводностью, а также держателей исследуемых объектов обычно используется медь марки М1. Из этого же материала могут изготавливаться гелиевые и азотные емкости криогенных устройств.

Конструкционные сплавы алюминия с марганцем (АМц) и магнием (АМг), отличаясь достаточно высокой пластичностью, легко деформируются и надежно свариваются аргонодуговой сваркой. Из алюминиево-магниевых сплавов АМг5 и АМг6 повышенной прочности и алюминиево-марганцевого сплава АМцС с улучшенной свариваемостью могут изготавливаться внешние корпуса гелиевых криостатов.

Из неметаллических материалов, применяемых в криогенной технике, наибольшее значение имеют пластмассы.

Важнейшие свойства пластмасс: низкая плотность (в 58 раз меньше, чем у стали и меди, и в 2 раза меньше, чем у алюминия), сравнительно высокая удельная прочность (иногда выше, чем у металлов), низкая теплопроводность, немагнитность и радиопрозрачность, износоустойчивость и химическая стойкость, хорошие электроизоляционные и антифрикционные свойства.

По механическим свойствам пластмассы можно условно разделить на три группы: низкой прочности (с разрушающим напряжением при растяжении р до 60 МПа), средней прочности (р = 60100 МПа) и высокой прочности (р > 100 МПа). К первой группе относятся полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, фторопласт, аминопласты и др.; ко второй – капрон, текстолит, гетинакс, полиамиды, асботекстолит и др.; к третьей – стеклопластики, стекловолокнит АГ-4С, стеклотекстолит и др.

При понижении температуры у большинства пластмасс равномерно возрастают прочность и твердость и равномерно понижаются пластичность и ударная вязкость.

Механические свойства пластмасс с наполнителем в значительной степени зависят от свойств, количества и ориентации волокон наполнителя.

Хорошим материалом по хладостойкости служит фторопласт, успешно используемый вплоть до очень низких температур. Следует иметь в виду, что при температурах выше 200 о С из фторопласта начинается выделение фтористых соединений.

Текстолит и гетинакс часто применяют в криогенных устройствах как прокладочный, теплоизоляционный, электроизоляционный и малофрикционный материал. В частности, из текстолита изготовляют различные уплотнительные кольца движущихся элементов и подшипники скольжения, работающие без смазки при температурах вплоть до гелиевых температур.

Весьма перспективными материалами для криогенной техники могут быть стеклопластики, которые по прочности приближаются к сталям.

Неразборные соединения элементов конструкций криостатов осуществляются с помощью сварки, пайки и склеивания.

## 9.1. Сварные соединения

Для герметичного соединения деталей в вакуумной и криогенной технике могут применяться следующие виды сварок: а) газовая ацетиленовая; б) электродуговая; в) газодуговая в защитной среде; г) холодная методом пластической деформации; д) диффузионная в вакууме и сварка трением; е) электронно-лучевая.

Применение того или иного вида сварки определяется материалом, конструкцией стыкуемых деталей и толщиной их стенок. В криогенной технике, как правило, используется электродуговая сварка в среде аргона (аргонодуговая сварка). С ее помощью соединяются детали, выполненные из нержавеющей стали, меди, алюминиевых сплавов.

При разработке конструкций, соединяемых с помощью сварки, необходимо руководствоваться следующими правилами:

механическая обработка сварных швов не рекомендуется, так как она может привести к появлению течей;

подварка дефектоного шва производится путем его срезки и наложения нового шва;

пересечение сварных швов по возможности следует избегать;

двухсторонние швы крайне нежелательны, так как в этом случае затрудняется проверка на герметичность;

наложение сварного шва желательно производить со стороны вакуумного объема;

при сварке деталей, имеющих сравнимую толщину, желательно предусматривать выточки, пазы и бортики. Это позволяет однозначно зафиксировать взаимное расположение деталей друг относительно друга (рис. 9.1);

при сварке материалов различной толщины необходимо приводить их в месте сварки приблизительно к одинаковой толщине (рис. 9.2). В противном случае возможен неоднородный прогрев деталей, что приведет к плохому качеству сварного шва.

Примеры конструкций плоских, цилиндрических и угловых сварных вакуумных соединений даны в литературе.

Рис. 9.2(а) и 9.2(б) соответствуют случаю сварного соединения деталей, имеющих одинаковую (или сравнимую) толщину. На рис. 9.2(а) показана сварка деталей встык, на рис. 9.2(б) – по торцу. Если толщина дна больше, чем толщина стенки, необходимо применять способы, показанные на рис. 9.1(в) и 9.1(г). В этих случаях для обеспечения равенства толщин в точке сварки в более массивной детали делается либо технологическая канавка (рис. 9.2(в)), либо производится выборка лишнего материала (рис. 9.2(г)). В низкотемпературных устройствах достаточно часто возникает необходимость сварки тонкостенных трубок и относительно массивных деталей – фланцев, крышек, днищ и т.п. В этих случаях либо применяется правило одинаковых толщин за счет проточек и буртиков (рис. 9.3(а–в)), либо  используется дополнительная деталь  вкладыш (рис. 9.3(г)) или стакан (рис. 9.4).

Рис. 9.2. Примеры соединения сваркой обечайки и дна

Рис. 9.1. Примеры соединений сваркой деталей имеющих сравнимую толщину.

Желательно использование вариантов б), г), е) – фиксация взаимного расположения свариваемых деталей

Рис. 9.3. Сварные соединения тонкостенной трубки и массивной детали

Рис. 9.4. Сварка трубки фланца и стакана: 1  тонкая трубка; 2 – фланец; 3  стакан

## 9.2. Паяные соединения

По сравнению со сваркой, герметичная пайка металлов позволяет значительно уменьшить температуру разогрева соединяемых металлов. Могут быть спаяны некоторые металлы и сплавы, не дающие герметичных сварных соединений: сталь и латунь, алюминий и никель. Припой должен иметь высокую механическую прочность, пластичность, коррозийную стойкость, смачиваемость и жидкотекучесть при температуре плавления. Это обеспечивает его проникновение в зазоры между соединяемыми деталями. По относительной тугоплавкости припоев пайка делится на твердую и мягкую. Припои, плавящиеся при температуре ниже 300 оС, используются при мягкой пайке, а припои с температурой плавления более 300 оС – при твердой. Для получения паяных соединений с хорошим тепловым контактом часто применяют чистый индий. Основные марки и характеристики припоев, используемых к криогенной технике, приведены в табл. 9.1.

Таблица 9.1

Химический состав и температура плавления мягких припоев

| Марки припоев |  | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  | Температура плавления, оС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn |  | Pb | Cu | Sb | Bi | Cd | Начало |  | Конец |
| ПОС-30 | 30 |  | 67,8 | 0,2 | 2 | - | - | 183 |  | 256 |
| ПОС-40 | 40 |  | 57,9 | 0,1 | 2 | - | - | 183 |  | 235 |
| ПОС-61 | 61 |  | 38,0 | 0,1 | 0,9 | - | - | 183 |  | 183 |
| Сплав Вуда | 12,5 |  | 25 | - | - | 50 | 12,5 | 68 |  | 70 |

Таблица 9.2

Химический состав и температура плавления твердых припоев

| Марки припоев | Химический состав, % |  |  |  |  |  | Температура плавления, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu |  | Ag |  | Zn |  | Начало |  | Конец |
| ПСр-25 | 40 |  | 25 |  | 35 |  | 745 |  | 775 |  |
| ПСр-40 | 30 |  | 40 |  | 30 |  | 660 |  | 725 |  |
| ПМЦ-48 | 48 |  | - |  | 52 |  | 850 |  | 865 |  |
| ПМЦ-54 | 54 |  | - |  | 46 |  | 876 |  | 880 |  |

Для получения герметичных соединений важно, чтобы температурный интервал кристаллизации материала не превышал 50 оС. При большем значении припои склонны к ликвидации и не обеспечивают герметичного соединения.

Пайка может осуществляться на воздухе и в защитной среде. При пайке на воздухе для защиты поверхностей от окисления применяют флюсы. Для мягкой пайки флюсом является смесь равных долей ZnCl2 и HCl или раствор канифоли в спирте. Для мягкой пайки нержавеющей стали флюсом может быть ортофосфорная кислота. Твердая пайка нержавеющей стали осуществляется с флюсом, содержащим 40 % фтористого калия и 60 % борной кислоты. Для твердой пайки конструкционных сталей, меди, латуни, бронзы в качестве флюса может применяться обезвоженная бура. Для предотвращения последующей коррозии рекомендуется тщательно смывать флюсы после окончания пайки.

Для получения герметичных спаев большое значение имеет равномерность нагрева и охлаждения сборочного узла. Детали при сварке должны быть сконструированы, либо собраны и установлены в приспособлениях, обеспечивающих их взаимную неподвижность при пайке. Паяные соединения не обеспечивают высокой механичной прочности на растяжение. Наиболее надежны в отношении прочности паяные соединения, работающие на срез.

В ряде конструкций паяные соединения используются для обеспечения надежного теплового контакта деталей.

Приведем общие правила применения паяных соединений:

паяные соединения выполняют только в тех случаях, когда невозможно применить сварку (соединения разнородных металлов, тонкостенных материалов, запрет на сильный нагрев и т.д.);

при пайке разнородных материалов предпочтение следует отдавать такому варианту, где материал с меньшим коэффициентом термического расширения охватывается материалом с большим коэффициентом термического расширения. При охлаждении такой конструкции слой припоя оказывается нагруженным на сжатие;

при пайке необходимо предусмотреть выход горячих газов из замкнутого объема;

на деталях, соединяемых с помощью пайки, необходимо предусмотреть площадку или небольшую проточку для растекания припоя (рис. 9.5).

Рис. 9.5. Герметичное паяное соединение трубки и фланца

Следует отметить, что в реальных лабораторных условиях паяные соединения применяется гораздо чаще сварных.

## 9.3. Склеивание

В низкотемпературных устройствах склеивание применяют для соединения оптических окон с металлической конструкцией, укрепления подложек на держателе образца, прикрепления к металлическим деталям деталей из текстолита или гетинакса.

В качестве клеев чаще всего используются эпоксидные смолы с добавлением пластификатора и наполнителя. Хорошо зарекомендовали себя клеи БФ, резиновый клей, клей ПВА, а также силиконовые герметики.

## 9.4. Влияние низких температур на механические свойства сварных и паяных соединений

Многочисленные испытания позволяют сделать заключение, что с понижением температуры механические свойства сварных швов изменяются примерно аналогично свойствам основного металла. Но так как сварной шов  место концентрации напряжений и загрязнений, то обычно хрупкое состояние наступает в шве (или в зоне термического влияния) раньше, чем в основном металле.

Сварные швы углеродистых сталей утрачивают пластичность и становятся хрупкими при температуре 230 – 220 К, швы легированных сталей — при температурах ниже 200 К. Сварные соединения высоколегированных сталей аустенитного класса и большинства цветных металлов менее чувствительны к понижению температуры и остаются достаточно пластичными до очень низких (гелиевых) температур.

Для повышения пластичных показателей при низких температурах сварных изделий из углеродистых и малолегированных сталей рекомендуется применять в качестве наплавляемого металла высоколегированные стали аустенитного класса. Так, например, при сварке стали 06НЗ электродами ЗИО-8 (25 % Сг и 13 % N1) сварной шов имеет при 90 К ударную вязкость 500 – 880 Дж/м2, а основной металл – 350 – 640 Дж/м2.

При автоматической сварке под слоем флюса с применением сварочной проволоки ЭП-690 сварное соединение имеет при температуре Т  300 К временное сопротивление В > 625 МПа и ударную вязкость аН > 1760 кДж/м2; при 77 К – В = 1170 МПа, аН = 490 кДж/м2; при 4 К – В = 1390 МПа, аН = 392 кДж/м2.

Термообработка сварных изделий существенно улучшает работоспособность конструкции при пониженных температурах, смещая порог хладноломкости в сторону более низких температур.

Как уже отмечалось, наряду со сваркой в изделиях, предназначенных для работы при низких температурах, широко применяются паяные соединения.

Прочность оловянно-свинцовых припоев возрастает с понижением температуры, но одновременно уменьшается их пластичность из-за фазового превращения олова. Припои с повышенным содержанием свинца имеют более высокие значения ударной вязкости и поэтому более надежны при низких температурах.

Многолетний опыт эксплуатации низкотемпературных устройств показал, что соединения, выполненные как легкоплавкими, так и тугоплавкими (медно-цинковыми или серебряными) припоями, достаточно хорошо работают вплоть до гелиевых температур.